Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 13 мая 1985 г. N 1334

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
	МЕТОД ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ
	Wood protection means. Method of corrosive aggressiveness evaluation
	ГОСТ 26544-85 (СТ СЭВ 4685-84)

	Группа Л19

	ОКСТУ 5309

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985
	г. N 1334 срок действия установлен с 01.01.1986 до 01.01.1992.

	Разработан Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Исполнитель Н.А. Максименко.

	Внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР.

	Зам. министра Н.Г. Никольский.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1334.

	Настоящий стандарт распространяется на растворимые в воде или органических
	растворителях средства для защиты древесины и устанавливает метод оценки их
	коррозионной агрессивности на образцах из нелегированной стали.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4685-84.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

	Метод заключается в выдержке пластинок (далее - образцы) из нелегированной
	стали в растворе защитного средства и последующей оценке коррозионной
	агрессивности защитного средства по скорости коррозии образцов или средней
	глубине ее проникновения.

	2. ПРОБЫ И ОБРАЗЦЫ

	2.1. Отбор и подготовку проб производят в соответствии с требованиями
	нормативно-технической документации на конкретные виды защитных средств.

	2.2. Для испытания применяют раствор защитного средства с концентрацией,
	соответствующей установленной в нормативно-технической документации на
	защитное средство. В качестве растворителя используют, в зависимости от вида
	защитного средства, дистиллированную воду или органические растворители.

	2.3. Испытания проводят не менее чем на девяти образцах, каждый из которых
	помещают в отдельный сосуд.

	Среднюю потерю массы образца в растворе для травления для каждой серии
	испытаний определяют не менее чем на трех контрольных образцах.

	2.4. Образцы для одной серии испытаний следует вырезать из одного листа стали.
	Размеры образцов в мм должны быть следующими:

	длина - (75,0 +/- 1,0),

	ширина - (35,0 +/- 1,0),

	толщина - (1,0 +/- 0,2).

	Посередине ширины на расстоянии 5,0 мм от края образца просверливают
	отверстие (2,0 +/- 0,2) мм.

	3. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

	Шкаф сушильный.

	Весы с погрешностью взвешивания не более 0,0001 г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сосуды цилиндрические закрывающиеся из стекла или прозрачной пластмассы
	вместимостью 300 см3.

	Эксикатор с осушающим веществом.

	Пинцет.

	Лист из нелегированной стали обыкновенного качества толщиной (1,0 +/- 0,2) мм
	по ГОСТ 16523-70.

	Бумага наждачная с размером зерна 	.

	Нить капроновая.

	Кислота серная по ГОСТ 4204-77, ч.д.а., 10%-ный раствор.

	Тиомочевина, ч.д.а.

	Эфир диэтиловый.

	Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-72.

	Бензин.

	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

	Раствор для травления: 2,5 г тиомочевины растворяют в 500 см3 раствора серной
	кислоты.

	4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Образцы зачищают наждачной бумагой до получения однородной
	поверхности, свободной от коррозии, маркируют механическим способом вблизи от
	края и промывают последовательно в бензине, спирте и эфире. Затем образцы
	переносят пинцетом. Для испарения эфира образцы выдерживают на воздухе, затем их
	помещают на 30 мин в сушильный шкаф с температурой (103 +/- 2) °C, охлаждают в
	эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г.

	4.2. В цилиндрические сосуды наливают по 250 см3 раствора защитного средства.
	Образцы подвешивают на капроновых нитях и помещают в сосуд так, чтобы они не
	касались друг друга, стенок и дна сосуда. Уровень растворов должен быть на 10 мм
	выше уровня образцов и оставаться в течение испытания постоянным. Постоянство

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	уровня растворов поддерживают путем приливания соответствующих растворителей.

	Сосуды с образцами выдерживают в течение 20 сут при температуре (20 +/- 2) °C.
	После этого образцы извлекают из раствора и удаляют продукты коррозии путем
	выдерживания образцов в течение 30 мин в растворе для травления.

	Одновременно с испытываемыми образцами травлению подвергают контрольные
	образцы, подготовленные согласно п. 4.1.

	После травления образцы промывают в течение 30 мин в проточной воде, а затем
	последовательно в бензине, спирте и эфире. Затем в соответствии с требованиями п.
	4.1.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

	5.1. Среднюю потерю массы образца при травлении (	) в граммах вычисляют с
	точностью до 0,0001 по формуле

	, (1)

	где m - общая масса контрольных образцов до травления, г;

	- общая масса контрольных образцов после травления, г;

	n - количество контрольных образцов.

	5.2. Скорость коррозии (	) в граммах на квадратный метр в сутки вычисляют с
	точностью до 0,0001 по формуле

	, (2)

	где 	 - масса образца до испытания, г;

	- масса образца после испытания, г;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	S - площадь поверхности образца, м2 (при номинальных размерах равна 0,00547
	м2);

	t - продолжительность испытания, сут.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое значение девяти
	определений, расхождение между результатами которых не должно превышать 5%.

	5.3. Среднюю глубину проникновения коррозии (	) в миллиметрах в год
	вычисляют с точностью до 0,00001 по формуле

	, (3)

	где 	 - плотность стали, из которой изготовлены образцы, равная от 7,7 до

	.

	5.4. Коррозионную агрессивность защитного средства устанавливают по таблице.

	----------------------T---------------------------T---------------

	  Скорость коррозии,  	¦	   Глубина проникновения   	¦	 Коррозионная

	        -2      -1    	¦	    коррозии, мм в год     	¦	 агрессивность

	   г x м   x сут      	¦	                           	¦

	----------------------+---------------------------+---------------

	          До  0,20    	¦	            До 0,00936     	¦	Низкая

	Св.  0,20 до  2,00    	¦	Св. 0,00936 до 0,09360     	¦	Средняя

	"    2,00 "  20,00    	¦	"   0,09360 "  0,93600     	¦	Высокая

	"   20,00             	¦	"   0,9360                 	¦	Очень высокая

	5.5. Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, приведенный в
	рекомендуемом Приложении.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	                                 ПРОТОКОЛ

	         ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО
	СРЕДСТВА

	    Наименование и марка защитного средства _______________________________

	    Растворитель защитного средства _______________________________________

	    Концентрация раствора защитного средства ______________________________

	---------T------T-----------------T---------T---------T---------T---------¬

	¦	 Номера 	¦	Харак-	¦	   Количество    	¦	Средняя  	¦	 Средняя 	¦	Средняя  	¦	Корро-   	¦

	¦	образцов	¦	терис-	¦	   испытанных    	¦	потеря   	¦	скорость 	¦	глубина  	¦	зионная  	¦

	¦	        	¦	тика  	¦	  образцов, шт.  	¦	массы    	¦	коррозии,	¦	проникно-	¦	агрес-   	¦

	¦	        	¦	стали 	+-------T---------+	контроль-	¦	     -2  	¦	вения    	¦	сивность 	¦

	¦	        	¦	      	¦	на     	¦	для      	¦	ных      	¦	г x м   x	¦	коррозии,	¦	защитного	¦

	¦	        	¦	      	¦	корро- 	¦	контроль-	¦	образцов,	¦	         	¦	мм в год 	¦	средства 	¦

	¦	        	¦	      	¦	зионную	¦	ного     	¦	г        	¦	      -1 	¦	         	¦	         	¦

	¦	        	¦	      	¦	агрес- 	¦	испытания	¦	         	¦	 x сут   	¦	         	¦	         	¦

	¦	        	¦	      	¦	сив-   	¦	на       	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	¦	        	¦	      	¦	ность  	¦	травление	¦	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	L--------+------+-------+---------+---------+---------+---------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    "___" _______________ 19__ г.

	                                          Подпись _________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.