Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 марта 1983 г. N 1526

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Sawn timber broadleaved species. Specification
	ГОСТ 2695-83
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1985 г., Изменения N 2, утв. в
	феврале 1988 г.)

	Группа К21

	ОКП 53 3000

	Дата введения

	1 января 1984 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30.03.1983 N 1526.

	3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 2370-80, СТ СЭВ 2371-80, СТ СЭВ
	2812-80.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	Номер пункта, примечания

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 2140-81                             	¦	2.3

	ГОСТ 6564-84                             	¦	3.1, 4.1

	ГОСТ 6782.2-75                           	¦	1.3

	ГОСТ 7016-82                             	¦	2.4

	ГОСТ 7319-80                             	¦	4.1

	ГОСТ 10950-78                            	¦	2.2

	ГОСТ 16369-96                            	¦	4.1

	ГОСТ 18288-87                            	¦	1.1

	ГОСТ 19041-85                            	¦	4.1

	ГОСТ 24454-80                            	¦	1.5

	5. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 3-93 Межгосударственного
	совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93).

	6. Издание (сентябрь 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1985 г.,
	феврале 1988 г. (ИУС 8-85, 5-88).

	Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы лиственных пород,
	предназначенные для использования в народном хозяйстве.

	Стандарт не распространяется на авиационные пиломатериалы.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1. РАЗМЕРЫ

	1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, односторонние обрезные и
	необрезные, доски и бруски. Термины и определения - по ГОСТ 18288.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2. Номинальные размеры пиломатериалов устанавливают

	по длине:

	- из твердых лиственных пород от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,10 м;

	- из мягких лиственных пород и березы от 0,5 до 2,0 м с градацией 0,10 м;

	- от 2,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м;

	по толщине - 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм;

	по ширине:

	- обрезные - 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 мм;

	- необрезные и односторонние обрезные - 50 мм и более с градацией 10 мм.

	Ширина узкой пласти в необрезных пиломатериалах не должна быть менее 40 мм.

	1.3. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены
	для древесины влажностью 20%. При влажности древесины более или менее 20%
	размеры пиломатериалов должны быть установлены с учетом величины усушки по
	ГОСТ 6782.2.

	1.4. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов
	устанавливают, мм:

	    по длине                                         +50

	                                                     -25

	    по толщине до 32                                 +/- 1,0

	    по толщине св. 32                                +/- 2,0

	    по ширине обрезных пиломатериалов:

	        до 100                                       +/- 2,0

	        св. 100                                      +/- 3,0

	1.5. Допускается изготовление пиломатериалов из мягких лиственных пород и
	березы, предназначенных для использования взамен хвойных, с размерами по ГОСТ
	24454.

	1.6. Условное обозначение должно состоять из наименования предмета
	стандартизации (пиломатериалы, доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт,
	наименования породы древесины, цифрового обозначения поперечного сечения
	пиломатериалов и обозначения настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пиломатериалы-2-дуб-40 x 60 ГОСТ 2695-83

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта
	и изготовляться из древесины твердых и мягких лиственных пород.

	Буковые пиломатериалы должны быть пропарены.

	По требованию потребителя буковые пиломатериалы изготовляют
	непропаренными.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2.2. Пиломатериалы изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с
	влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. Антисептирование - по
	ГОСТ 10950. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых пиломатериалов
	допускается с согласия потребителя.

	2.3. По качеству древесины пиломатериалы разделяются на три сорта (1, 2, 3-й) и
	должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

	---------------T--------------------------------------------------

	    Пороки     	¦	    Норма ограничения пороков в пиломатериалах

	   древесины   	¦	                    для сортов

	по ГОСТ 2140  	+---------------T-----------------T----------------

	               	¦	     1-го      	¦	      2-го       	¦	      3-го

	---------------+---------------+-----------------+----------------

	1. Сучки      	¦

	1.1. Сросши-  	¦	Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:

	еся здоровые   	¦	      10       	¦	       20        	¦	       50

	               	¦	 Допускается на любом однометровом участке длины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	   на пластях пиломатериалов шириной до 100 мм

	               	¦	 1 шт. размером	¦	 2 шт. размером  	¦	 суммарной вели-

	               	¦	до 20 мм       	¦	до 50 мм, но не  	¦	чиной размеров

	               	¦	               	¦	более 1/2 ширины 	¦	до 300 мм

	               	¦	                 от 110 до 200 мм

	               	¦	 2 шт. размером	¦	 3 шт. размером  	¦	 суммарной вели-

	               	¦	до 20 мм       	¦	до 50 мм         	¦	чиной размеров

	               	¦	               	¦	                 	¦	до 300 мм

	               	¦	                 от 210 до 400 мм

	               	¦	 2 шт. размером	¦	 3 шт. размером  	¦	 суммарной вели-

	               	¦	до 40 мм       	¦	до 50 мм         	¦	чиной размеров

	               	¦	               	¦	                 	¦	до 300 мм

	               	¦	                   свыше 400 мм

	               	¦	 2 шт. размером	¦	 3 шт. размером  	¦	 суммарной вели-

	               	¦	до 40 мм или   	¦	до 50 мм или     	¦	чиной размеров

	               	¦	1 шт. размером 	¦	2 шт. размером   	¦	до 300 мм

	               	¦	до 60 мм       	¦	до 70 мм         	¦

	               	¦	 В пиломатериалах шириной свыше  	¦

	               	¦	200 мм и длиной более 3,0 м при  	¦

	               	¦	отсутствии других нормируемых    	¦

	               	¦	пороков на каждые последующие    	¦

	               	¦	1,5 м длины допускается по одному	¦

	               	¦	сучку независимо от его          	¦

	               	¦	расположения размером, мм, до:   	¦

	               	¦	      60       	¦	       80        	¦

	               	¦	   на кромках обрезных пиломатериалов толщиной

	               	¦	                     до 32 мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	 1 шт. размером	¦	 1 шт. размером  	¦	 допускаются

	               	¦	1/3 толщины    	¦	1/2 толщины      	¦

	               	¦	             толщиной от 40 до 60 мм

	               	¦	 2 шт. размером	¦	 2 шт. размером  	¦	 допускаются

	               	¦	1/3 толщины    	¦	1/2 толщины      	¦

	1.2. Частично 	¦	Не учитываются, кроме групповых, размером, мм, до:

	сросшиеся      	¦	       -       	¦	       15        	¦	       30

	здоровые и     	¦	 Допускаются на любом однометровом участке длины

	несросшиеся    	¦	                размером, мм, до:

	здоровые       	¦	            на пластях пиломатериалов

	               	¦	      20       	¦	       40        	¦	 суммарной вели-

	               	¦	               	¦	                 	¦	чиной размеров

	               	¦	               	¦	                 	¦	до 150 мм

	               	¦	в общем числе сросшихся здоровых 	¦

	               	¦	        на кромках обрезных пиломатериалов

	               	¦	 в общем числе сросшихся здоровых	¦	 суммарной вели-

	               	¦	в пределах установленных для них 	¦	чиной размеров

	               	¦	размеров                         	¦	до 150 мм

	1.3. Выпада-  	¦	Не допускаются 	¦	 Не учитываются, кроме групповых,

	ющие, загнив-  	¦	               	¦	        размером, мм, до:

	шие, гнилые    	¦	               	¦	       10        	¦	       25

	и табачные     	¦	               	¦	Допускаются на любом однометровом

	               	¦	               	¦	          участке длины:

	               	¦	               	¦	    на пластях пиломатериалов

	               	¦	               	¦	в общем числе сросшихся здоровых:

	               	¦	               	¦	 1 шт. размером  	¦	 суммарной вели-

	               	¦	               	¦	до 40 мм         	¦	чиной размеров

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	               	¦	                 	¦	до 150 мм

	               	¦	               	¦	       на кромках обрезных

	               	¦	               	¦	          пиломатериалов

	               	¦	               	¦	 в общем числе здоровых в

	               	¦	               	¦	пределах установленных для них

	               	¦	               	¦	размеров

	2. Трещины    	¦	               	¦

	2.1. Пластевые	¦	        Допускаются глубиной и длиной до:

	и кромочные    	¦	      1/6      	¦	       1/3       	¦	      1/2

	(на обрезных   	¦	          толщины и длины пиломатериала

	кромках), в том	¦

	числе с выходом	¦

	на торец       	¦

	2.2. Пласте-  	¦	Не допускаются 	¦	  Допускается одна глубиной до:

	вые, выходящие 	¦	               	¦	       1/5       	¦	      1/3

	на оба торца   	¦	               	¦	      толщины пиломатериалов

	               	¦	               	¦	                 	¦	 В буковых пило-

	               	¦	               	¦	                 	¦	материалах

	               	¦	               	¦	                 	¦	шириной более

	               	¦	               	¦	                 	¦	200 мм, при

	               	¦	               	¦	                 	¦	отсутствии

	               	¦	               	¦	                 	¦	других трещин,

	               	¦	               	¦	                 	¦	глубина не

	               	¦	               	¦	                 	¦	нормируется

	2.3. Пласте-  	¦	           Допускаются общей длиной до:

	вые и кромочные	¦	     1/20      	¦	      1/10       	¦	      1/3

	сквозные, в том	¦	               длины пиломатериалов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	числе выходящие	¦

	на торец       	¦

	2.4. Отлупные 	¦	Не допускаются 	¦	      Допускаются длиной до:

	               	¦	               	¦	      1/20       	¦	      1/5

	               	¦	               	¦	       длины пиломатериалов

	2.5. Торцовые 	¦	 Допускаются   	¦	 Допускаются     	¦	 Допускаются

	               	¦	глубиной до 3/4	¦	глубиной не более	¦

	               	¦	ширины         	¦	ширины           	¦

	               	¦	пиломатериала  	¦	пиломатериала    	¦

	3. Наклон     	¦	       Допускается, %, до:       	¦	 Допускается

	волокон        	¦	       5       	¦	       10        	¦

	4. Свилева-   	¦	 Допускается   	¦	           Допускается

	тость          	¦	до 1/4 площади 	¦

	               	¦	пластин        	¦

	               	¦	пиломатериалов 	¦

	5. Прорость   	¦	               	¦	                 	¦

	5.1. Одно-    	¦	Допускается длиной и шириной до: 	¦	 Допускается

	сторонняя      	¦	     1/20      	¦	      1/10       	¦

	               	¦	  длины и ширины пиломатериалов  	¦

	5.2. Сквозная 	¦	Не допускается 	¦	 Допускается 1/10	¦	 Допускается

	               	¦	               	¦	длины и ширины   	¦

	               	¦	               	¦	пиломатериалов   	¦

	6. Внутренняя 	¦	Не допускается 	¦	           Допускается

	заболонь       	¦	               	¦

	7. Грибные    	¦	Не допускаются 	¦	 Допускаются     	¦	 Допускаются

	ядровые пятна  	¦	               	¦	до 10% площади   	¦

	и полосы       	¦	               	¦	пласти           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	               	¦	пиломатериала    	¦

	8. Побурение  	¦	Не допускается 	¦	  Допускается, % площади пласти

	               	¦	               	¦	       пиломатериалов, до:

	               	¦	               	¦	        5        	¦	       15

	9. Плесень    	¦	 Допускается в 	¦	           Допускается

	               	¦	виде отдельных 	¦

	               	¦	пятен и полос  	¦

	10. Заболон-  	¦	               	¦	                 	¦

	ные грибные    	¦	               	¦	                 	¦

	окраски (синева	¦	               	¦	                 	¦

	и цветные забо-	¦	               	¦	                 	¦

	лонные пятна)  	¦	               	¦	                 	¦

	10.1. Поверх- 	¦	 Допускаются в 	¦	           Допускаются

	ностные        	¦	виде отдельных 	¦

	               	¦	пятен и полос  	¦

	10.2. Глубокие	¦	 Не допускаются	¦	       Допускаются, %, до:

	               	¦	               	¦	       10        	¦	       20

	               	¦	               	¦	  площади пласти пиломатериалов

	11. Ядровая   	¦	Не допускаются 	¦	   Допускаются в виде отдельных

	и заболонная   	¦	               	¦	 пятен и полос, %, общей площадью

	гнили          	¦	               	¦	               до:

	               	¦	               	¦	   в необрезных пиломатериалах

	               	¦	               	¦	        5        	¦	       10

	               	¦	               	¦	    в обрезных пиломатериалах

	               	¦	               	¦	 не допускаются  	¦	       5

	12. Наружная  	¦	                  Не допускается

	трухлявая гниль	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13. Поврежде- 	¦	  Допускаются  	¦	Допускаются на любом однометровом

	ния паразитными	¦	поверхностные  	¦	  участке длины пиломатериалов,

	растениями и   	¦	на обзольных   	¦	             шт., до:

	червоточины    	¦	частях пило-   	¦	        3                5

	               	¦	материалов     	¦	 в том числе не  	¦

	               	¦	               	¦	более одной круп-	¦

	               	¦	               	¦	ной червоточины  	¦

	               	¦	               	¦	В дубовых пиломатериалах глубокие

	               	¦	               	¦	          не допускаются

	14. Механичес-	¦	 Допускаются в пределах          	¦	 Допускаются

	кие повреждения	¦	отклонений от номинальных        	¦

	и пороки       	¦	размеров по п. 1.4               	¦

	обработки      	¦	                                 	¦

	15. Инородные 	¦	                  Не допускаются

	включения      	¦

	16. Скос      	¦	     Допускается до 5% соответственно толщины

	пропила        	¦	            или ширины пиломатериалов

	17. Обзол     	¦

	17.1. Тупой   	¦	 Допускается в обрезных пиломатериалах на пластях

	               	¦	и кромках размеров в долях ширины соответствующей

	               	¦	стороны до:

	               	¦	      1/5      	¦	       1/3       	¦	      1/2

	17.2. Острый  	¦	Не допускается 	¦	   Допускается на каждой кромке

	               	¦	               	¦	           размером до:

	               	¦	               	¦	       1/4       	¦	      1/2

	               	¦	               	¦	       длины пиломатериала

	18. Покороб-  	¦	               Допускается, %, до:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ленность       	¦

	18.1. Продоль-	¦	      0,5      	¦	       1,0       	¦	      2,0

	ная по пласти  	¦	               длины пиломатериала

	и кромке,      	¦	               	¦	                 	¦

	крыловатость   	¦	               	¦	                 	¦

	18.2. Попе-   	¦	      1,0      	¦	       2,0       	¦	      3,0

	речная         	¦	               ширины пиломатериала

	Примечания. 1. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице,
	допускаются.

	2. Определение, классификация и измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140.

	3. На кромках обрезных пиломатериалов толщиной свыше 60 мм пороки
	древесины допускаются по нормам, предусмотренным для пласти.

	4. При влажности древесины более 22% размеры допускаемых трещин,
	поперечной, продольной покоробленности и крыловатости уменьшаются вдвое.

	5. Покоробленность по кромке в необрезных пиломатериалах не нормируется.

	6. Оценка качества пиломатериалов должна производится по худшей пласти и
	кромке.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.4. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов 	 не должен
	превышать 1250 мкм по ГОСТ 7016.

	2.5. Пиломатериалы 3-го сорта длиной более 3 м, на 1/2 длины которых нет
	соответствующих пороков либо имеются только неучитываемые сучки в нормах 1-го
	сорта или на 2/3 длины которых имеются пороки в нормах 1-го сорта, относятся ко 2-
	му сорту.

	2.6. В пиломатериалах длиной свыше 3 м допускается наличие одного сучка с
	размерами, установленными для смежного более низкого сорта.

	2.7. Непараллельность пластей и кромок допускается в пределах отклонений от
	номинальных размеров, установленных настоящим стандартом.

	2.8. В обрезных дубовых пиломатериалах 1-го и 2-го сортов заболонь допускается
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	размером 1/2 толщины и соответственно 1/3 и 1/2 длины пиломатериалов, в 3-м сорте
	допускается.

	2.9. Пиломатериалы рассортировывают по породам, размерам и сортам.

	2.10. Порода, сорт, характер обработки, размеры по толщине, а для обрезных
	пиломатериалов и по ширине, должны быть указаны в спецификации потребителя.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564.

	4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование пиломатериалов - по ГОСТ 6564
	и ГОСТ 19041, размеры пакетов пиломатериалов - по ГОСТ 16369. Хранение
	пиломатериалов - по ГОСТ 7319 и ГОСТ 19041.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.