Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 июня 1988 г. N 1972

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ПРОЧНОСТИ ЗАЩИТНО-
	ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
	Elements and production of wood and wooden materials. Method of
	determing impact resistance of protective and decorative coatinds
	ГОСТ 27736-88 (СТ СЭВ 5094-85)

	Группа К29

	ОКСТУ 5609

	Срок действия

	с 1 января 1990 года

	до 1 января 1995 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР.

	Исполнители: Т.С. Вольнова, М.И. Соколова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 20.06.1988 N 1972.

	3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5094-85.

	4. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	     Номер раздела

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 3722-81                             	¦	2

	Настоящий стандарт распространяется на защитно-декоративные покрытия на
	древесине и древесных материалах и устанавливает метод определения ударной
	прочности для характеристики их эксплуатационных свойств.

	Метод основан на определении максимальной высоты падения шарика, при
	которой не происходит повреждения покрытия.

	Применение стандарта предусматривается при типовых испытаниях и научно-
	исследовательских работах.

	1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Ударную прочность определяют на образцах, вырезанных из деталей
	(изделий) или изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и
	детали (изделия).

	1.2. Для проведения испытаний берут три образца размером 250 x 250 мм.

	1.3. Образцы, предназначенные для испытаний, предварительно выдерживают не
	менее 72 ч в помещении при температуре воздуха (20 +/- 2) °C и относительной
	влажности 55 - 70%.

	1.4. На каждом образце должен быть размечен его центр поверхности.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	Для проведения испытания применяют:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	специальное приспособление, представляющее собой вертикальную трубу с
	отверстиями для сбрасывания шарика на поверхность испытуемого образца,
	закрепленного в зажимную рамку (см. чертеж);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - направляющая труба; 2 - шарик; 3 - испытуемый образец

	шарик стальной диаметром 40 мм и массой (263 +/- 1) г по ГОСТ 3722-81;

	металлическую линейку со шкалой деления 1 мм.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Зажимное устройство размещают на горизонтальной ровной и неподвижной
	поверхности.

	Испытуемый образец устанавливают в зажимное устройство и закрепляют его.

	Если испытания проводят на готовых деталях (изделиях), то деталь располагают
	на горизонтальной ровной и неподвижной поверхности, не используя зажимное
	устройство, предварительно отмечают места удара шарика.

	3.2. Подготавливают к работе приспособления для испытания. Направляющая
	труба должна быть неподвижно закреплена в вертикальном положении и расположена
	над испытуемым образцом так, чтобы свободно падающий шарик попадал на
	предусмотренное для удара место.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Стальной шарик при первом испытании должен падать на поверхность
	образца с высоты 250 мм.

	Если при первом испытании не появились трещины или отслаивание покрытий,
	то испытание продолжают, постепенно увеличивая высоту падения шарика в
	соответствии с рядом значений 250, 375, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм.

	Для каждой высоты падения проводят три испытания.

	Допускается начинать проведение испытания с минимальной высоты более 250
	мм, выбираемой из приведенного ряда значений.

	Увеличение высоты падения шарика прекращают, если получают повреждение
	испытуемого покрытия в одном из трех испытаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Расстояние точек падения от центра поверхности испытуемого образца
	должно составлять не более 50 мм, а расстояние между точками падения и от края
	образца - не менее 20 мм.

	4.3. Осмотр внешнего вида покрытия проводят визуально после каждого
	испытания, без применения увеличительных приборов, на расстоянии 250 - 300 мм от
	точки падения под углом 30 - 60° при дневном или искусственном рассеянном свете.
	Освещенность должна быть не менее 1000 лк.

	4.4. Испытания проводят при T = (23 +/- 2) °C.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Показателем ударной прочности является максимальная высота (мм), при
	падении шарика с которой не происходит повреждения покрытия в трех испытаниях на
	каждом из испытуемых образцов.

	Результаты испытаний заносят в протокол (см. Приложение).

	5.2. Оценку результатов испытаний производят по пятибалльной системе:

	1 балл - нет видимых повреждений;

	2 балла - на поверхности покрытия нет трещин, но след от удара виден в
	отраженном свете;

	3 балла - наблюдается небольшое растрескивание поверхности (одна или две
	трещины);

	4 балла - наблюдаются трещины (более двух в пределах следа от удара);

	5 баллов - наблюдаются трещины, выходящие за границы следа от удара и (или)
	отслаивание покрытия.

	Приложение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                 ПРОТОКОЛ

	             испытаний образцов защитно-декоративных покрытий

	                   на ударную прочность, представленных

	___________________________________________________________________________

	                  (наименование предприятия, организации)

	Организация (предприятие),

	проводящая испытание              _________________________________________

	Дата проведения испытаний         _________________________________________

	Цель испытаний                    _________________________________________

	Основание для проведения

	испытаний (письмо заказчика)      _________________________________________

	Краткая характеристика образцов:

	подложка                          _________________________________________

	ЗДП или марка ЛКП                 _________________________________________

	метод отверждения (сушка ЛКП)     _________________________________________

	дата изготовления                 _________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                           Результаты испытаний

	----------T--------------T----------------T----------T---------------------

	  Номер   	¦	 Ряд значений 	¦	 Вид и характер 	¦	  Оценка  	¦	 Максимальная высота

	образца  	¦	высоты падения	¦	 разрушения для 	¦	 в баллах 	¦	   (H) при падении

	          	¦	 шарика (H),  	¦	 данной высоты  	¦	          	¦	  шарика, с которой

	          	¦	      мм      	¦	      <*>       	¦	          	¦	  образцы сохраняют

	          	¦	              	¦	                	¦	          	¦	   неповрежденным

	          	¦	              	¦	                	¦	          	¦	      покрытие

	----------+--------------+----------------+----------+---------------------

	                                       Заключение _________________________

	Подписи: _________________________

	--------------------------------

	<*> Для оценки вида и характера повреждения покрытия допускается
	использование лупы с 6-кратным увеличением.

	После окончания испытаний на испытуемый участок можно нанести красящий
	состав для выявления трещин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.