Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 марта 1989 г. N 711

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ
	МАТЕРИАЛОВ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
	ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
	Elements and articles of wood and wooden materials. Method for
	determining contact thermal resistance of protective and decorative
	coatings
	ГОСТ 28067-89 (СТ СЭВ 5095-85)

	Группа К29

	ОКСТУ 5609

	Срок действия

	с 1 января 1991 года

	до 1 января 1996 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР.

	Исполнители: Т.С. Вольнова, М.И. Соколова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 27.03.1989 N 711.

	3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5095-85.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Введен впервые.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер раздела

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 215-73                               	¦	2

	ГОСТ 5072-79                              	¦	2

	ГОСТ 6709-72                              	¦	2

	ГОСТ 25706-83                             	¦	2

	Настоящий стандарт распространяется на защитно-декоративные покрытия (ЗДП)
	на древесине и древесных материалах и устанавливает методы определения
	контактной теплостойкости для характеристики их эксплуатационных свойств.

	Стандарт применяется при типовых и научно-исследовательских испытаниях.

	Контактная теплостойкость может определяться двумя методами:

	1-й - воздействие на покрытие тепла в течение установленного времени ("сухой"
	метод) и визуальная оценка изменения состояния покрытия;

	2-й - воздействие на покрытие тепла и влаги в течение установленного времени
	("влажный" метод) и визуальная оценка изменения состояния покрытия.

	1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

	1.1. Контактную теплостойкость определяют на образцах, вырезанных из деталей
	(изделий), или изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и
	детали (изделия).

	1.2. Для каждого испытания берут по 3 образца размером 200 x 200 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Испытание образцов должно проводиться не более чем через 4 недели после их
	изготовления. Образцы перед испытанием выдерживают не менее 72 ч в помещении
	при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха 55 - 70%, в спорных
	случаях - не менее 7 сут.

	2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

	Для проведения испытаний применяют:

	алюминиевый сосуд с плоским дном емкостью от 400 до 1000 см3, диаметром 100
	мм, толщиной стенки и дна 3 - 4 мм (рекомендуется с ручкой). С внутренней стороны
	сосуда должна быть риска, показывающая уровень наполнения теплоносящим
	веществом;

	теплоносящее вещество:

	вода (для температуры испытаний до 100 °C);

	масло минеральное с температурой воспламенения не менее 200 °C или другой
	подходящий материал (для температур выше 100 °C);

	нагревательный прибор с закрытым огнем;

	термометр с пределом измерения 200 °C со шкалой деления 1 °C по ГОСТ 215-73;

	теплоизоляционная плита (древесно-стружечная или деревянная) размером 300 x
	300 мм, толщиной не менее 16 мм;

	марля или другая ткань с плотностью нитей 35 - 45 г/м2, площадью 300 x 300 мм;

	дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72;

	секундомер по ГОСТ 5072-79;

	лупа с 6-кратным увеличением по ГОСТ 25706-83.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Испытания проводят в помещении при температуре (20 +/- 2) °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2. Алюминиевый сосуд заполняют теплоносящим веществом до уровня 40 мм от
	края.

	3.3. Термометр устанавливают в центре сосуда так, чтобы его шарик находился на
	расстоянии примерно 6 мм от дна.

	3.4. Теплоносящее вещество, заключенное в алюминиевый сосуд, помешивая,
	нагревают на нагревательном приборе до температуры, превышающей температуру
	испытания на 5 - 10 °C.

	Ставят сосуд на теплоизоляционную плиту и при помешивании охлаждают до
	температуры испытания.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Метод 1. Определение теплостойкости без контакта с водой ("сухой" метод)

	4.1.1. Подготовленный в соответствии с п. 3.4 сосуд с теплоносящим веществом
	ставят на середину испытуемого образца. Время контакта - 20 мин.

	Во время испытания не допускается нагревать и перемешивать теплоносящее
	вещество.

	4.1.2. Испытания начинают с температуры 85 °C. Если при первом испытании не
	появилось дефектов, то испытание продолжают, постепенно увеличивая температуру в
	соответствии с рядом значений: 85, 100, 120, 140, 160 и 180 °C.

	Допускается начинать испытание с температуры выше 85 °C.

	4.1.3. По окончании испытания сосуд снимают и образец выдерживают в течение
	24 ч при комнатной температуре, после чего визуально оценивают покрытие.

	4.2. Метод 2. Определение теплостойкости при контакте с водой ("влажный"
	метод)

	4.2.1. Ткань складывают в четыре слоя, равномерно смачивают, погружая в
	дистиллированную воду, слегка отжимают и помещают в центре испытуемого образца.

	4.2.2. Подготовленный в соответствии с п. 3.4 сосуд с теплоносящим веществом
	ставят на ткань, помещенную в середине испытуемого образца.

	Время контакта - 20 мин.

	Во время испытаний не допускается нагревать и перемешивать теплоносящее
	вещество.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2.3. Испытания начинают с температуры 55 °C.

	Если при первом испытании не появилось дефектов, то испытание продолжают,
	постепенно увеличивая температуру в соответствии с рядом значений: 55, 70, 85 и 100
	°C.

	Допускается начинать испытание с температуры выше 55 °C.

	4.2.4. По окончании испытания сосуд снимают и образец выдерживают в течение
	24 ч при комнатной температуре, после чего визуально оценивают покрытие.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. За показатель контактной теплостойкости защитно-декоративного покрытия
	принимают наибольшее значение температур, при которых результаты испытаний
	оценены в 1 балл.

	5.2. Оценку результатов испытаний проводят по пятибалльной системе:

	1 балл - нет видимых изменений;

	2 балла - едва заметное изменение блеска или цвета;

	3 балла - незначительное изменение блеска или цвета при отсутствии изменения
	структуры испытываемого покрытия;

	4 балла - четко различимое изменение блеска или цвета; структура покрытия
	изменена незначительно;

	5 баллов - четко различимые изменения блеска или цвета; структура
	испытываемого покрытия заметно изменена или разрушена.

	5.2.1. При осмотре сравнивают участок покрытия, который был подвергнут
	испытанию с участком покрытия, не подвергавшимся воздействию тепла или тепла и
	влаги.

	5.2.2. Оценку покрытия на видимые изменения (цвета, блеска, образования
	пузырей, отслаивания покрытия и др.) проводят на расстоянии от 0,25 м от
	поверхности под углом 30 - 60°.

	Освещенность деталей должна быть от 2000 до 5000 лк.

	5.3. Результаты испытаний заносят в протокол (см. Приложение).

	5.4. Если разница в баллах имеется хотя бы на одном образце, то проводят
	повторное испытание. В этом случае оценку в баллах испытуемого образца принимают

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по нижнему пределу полученного результата.

	Приложение

	Рекомендуемое

	                                 ПРОТОКОЛ

	          испытаний по определению стойкости защитно-декоративных

	           покрытий к контактной теплостойкости, представленных

	___________________________________________________________________________

	                   наименование предприятия, организации

	Организация (предприятие),

	проводящая испытание ______________________________________________________

	Дата проведения

	испытания _________________________________________________________________

	Цель испытания ____________________________________________________________

	Основание для проведения

	испытаний (письмо заказчика) ______________________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Краткая характеристика

	образцов:

	Марка ЛКП или обозначение ЗДП _____________________________________________

	Подложка __________________________________________________________________

	Дата изготовления _________________________________________________________

	                           РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

	-------T----------T-----------T-------------------------T-----------T------

	Номер 	¦	Количество	¦	Температура	¦	    Результат оценки     	¦	 Состояние 	¦	Приме-

	образца	¦	 образцов 	¦	 контакта  	+-----------T-------------+	поверхности	¦	чание

	       	¦	          	¦	 сосуда с  	¦	по "сухому"	¦	по "влажному"	¦	  образца  	¦

	       	¦	          	¦	испытуемым 	¦	  методу   	¦	   методу    	¦	   после   	¦

	       	¦	          	¦	 образцом  	¦	           	¦	             	¦	 испытаний 	¦

	-------+----------+-----------+-----------+-------------+-----------+------

	Заключение ______________________________________

	Личная подпись ___________________ Расшифровка подписи ____________________

	Дата __________________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.