Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 февраля 1990 г. N 279

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Wooden bridge beams. Specifications
	ГОСТ 28450-90

	Группа К23

	ОКП 53 3171

	Срок действия

	с 1 января 1991 года

	до 1 января 1996 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР и
	Министерством путей сообщения СССР.

	Разработчики: В.С. Худокуев, канд. техн. наук; Г.А. Чибисова, канд. техн. наук;
	В.Ф. Афанасьев, В.А. Суханов, Н.И. Жариков.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.1990 N 279.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 427-75                              	¦	4.3

	ГОСТ 2140-81                             	¦	2.2.2, 4.1

	ГОСТ 3808.1-80                           	¦	5.3

	ГОСТ 6782.1-75                           	¦	1.2

	ГОСТ 7502-80                             	¦	4.3

	ГОСТ 14192-77                            	¦	2.3.1

	ГОСТ 16369-88                            	¦	2.4.2

	ГОСТ 18321-73                            	¦	3.3

	ГОСТ 19041-85 Е                          	¦	2.4.1

	ГОСТ 20022.5-75                          	¦	2.2.4, 2.2.5, 4.2

	ГОСТ 20022.14-84                         	¦	4.6

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные брусья, предназначенные
	для укладывания на мостах железных дорог колеи 1520 мм.

	1. РАЗМЕРЫ

	1.1. Номинальные размеры и предельные отклонения от номинальных размеров
	мостовых брусьев должны соответствовать указанным в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 1

	                                                                         мм

	----------------------------T-----------T----------------------------------

	Размер поперечного сечения 	¦	   Длина   	¦	      Предельное отклонение

	                            	¦	           	¦	     от номинальных размеров

	                            	¦	           	+----------T----------T------------

	                            	¦	           	¦	 Толщина  	¦	  Ширина  	¦	   Длина

	----------------------------+-----------+----------+----------+------------

	          200 x 240         	¦	   3250    	¦	   -2,0   	¦	   -0,0   	¦	  +/- 15,0

	          220 x 260         	¦	           	¦	   +0,0   	¦	   +3,0   	¦

	1.2. Номинальные размеры брусьев установлены для древесины с влажностью
	20%. При большей влажности брусья должны иметь по толщине и ширине припуски на
	усушку древесины по ГОСТ 6782.1.

	1.3. По требованию потребителя для железнодорожных мостов с увеличенными
	расстояниями между продольными балками (фермами) изготавливают брусья сечением
	220 x 280 и 240 x 300 мм, а также длиной 4,2 м.

	1.4. Форма поперечного сечения брусьев должна быть прямоугольной.

	1.5. Учет брусьев проводят в кубических метрах и штуках.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Мостовые брусья должны изготовляться в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в
	установленном порядке.

	2.2. Характеристики

	2.2.1. Мостовые брусья изготавливают из древесины сосны и лиственницы.
	Изготовление брусьев из древесины ели и других хвойных пород допускается по
	согласованию с потребителем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2.2. Качество древесины брусьев должно соответствовать требованиям,
	указанным в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------------------------T------------------------------------------

	Наименование порока древесины  	¦	        Норма допускаемого порока

	          по ГОСТ 2140          	¦

	--------------------------------+------------------------------------------

	1. Сучки:                      	¦

	здоровые, загнившие            	¦	 Допускаются размером не более 1/4 ширины

	                                	¦	стороны

	гнилые и табачные              	¦	 Не допускаются

	2. Трещины:                    	¦

	пластевые и кромочные          	¦	 Допускаются глубиной не более 1/5 толщины

	несквозные, в том числе         	¦	и суммарной длиной не более 1/4 длины

	выходящие на торец              	¦	бруса

	пластевые и кромочные сквозные,	¦	 Не допускаются

	в том числе выходящие на торец  	¦

	торцовые                       	¦	 Допускаются общей длиной на обоих торцах

	                                	¦	не более 150 мм

	3. Заболонные грибные окраски  	¦	 Допускаются поверхностные в виде пятен

	                                	¦	и полос, а глубокие - общей площадью

	                                	¦	не более 10% площади бруса

	4. Грибные ядровые пятна       	¦	 Допускаются в виде полос и пятен общей

	(полосы)                        	¦	площадью не более 10% площади бруса

	5. Наклон волокон              	¦	 Допускается не более 7%

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Прорость:                   	¦

	открытая односторонняя         	¦	 Допускается шириной не более 1/10 ширины

	                                	¦	соответствующей стороны бруса и длиной

	                                	¦	не более 1/20 его длины

	сквозная                       	¦	 Не допускается

	7. Гнили                       	¦	 Не допускаются

	8. Червоточина                 	¦	 Допускается только поверхностная

	9. Скос пропила                	¦	 Неперпендикулярность торца к продольной

	                                	¦	оси допускается не более 5% ширины

	                                	¦	соответствующей стороны бруса

	10. Обзол:                      	¦

	тупой                          	¦	Допускается при условии, что пропиленная

	                                	¦	часть каждой стороны бруса составляет

	                                	¦	не менее 5/6 толщины и ширины по всей ее

	                                	¦	длине

	острый                         	¦	 Не допускается

	11. Покоробленность по пласти  	¦	 Допускается со стрелой прогиба не более

	и кромке и крыловатость         	¦	0,2% длины бруса

	12. Двойная сердцевина         	¦	 Не допускается

	13. Непараллельность пластей   	¦	 Отклонение от взаимной параллельности

	и кромок                        	¦	пластей и кромок брусьев допускается

	                                	¦	в пределах норм допускаемых отклонений

	                                	¦	по толщине и ширине

	Примечания. 1. Сумма размеров всех сучков, расположенных на любом участке
	длиной 200 мм, не должна быть более предельного размера допускаемых сучков.

	2. Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2.3. Непропиленные поверхности брусьев должны быть очищены от коры и
	луба. Сучки и ребристая закомелистость должны быть срезаны вровень с поверхностью
	бруса.

	2.2.4. Перед укладыванием на мостах брусья должны быть пропитаны
	маслянистыми средствами по ГОСТ 20022.5. Отверстия под болты, костыли и шурупы,
	просверливаемые в пропитанных брусьях, должны быть обильно смазаны
	маслянистыми защитными средствами по ГОСТ 20022.5.

	2.2.5. Качество пропитки брусьев должно соответствовать требованиям ГОСТ
	20022.5.

	2.2.6. Брусья должны быть рассортированы: пропитанные - по сечениям,
	непропитанные - отдельно по породе и сечению.

	2.3. Маркировка

	2.3.1. Маркировка наносится на торец непропитанных брусьев отбойным
	клеймением или несмываемой краской в соответствии с табл. 3. Шрифт маркировки -
	по ГОСТ 14192.

	Таблица 3

	-------------------T-------------------------------------------------------

	Порода древесины  	¦	            Обозначение бруса, сечением, мм

	                   	+-------------T-------------T-------------T-------------

	                   	¦	  200 x 240  	¦	  220 x 260  	¦	  220 x 280  	¦	  240 x 300

	-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------

	Сосна              	¦	      I      	¦	     II      	¦	     III     	¦	    IIII

	Лиственница        	¦	     ЛI      	¦	    ЛII      	¦	    ЛIII     	¦	   ЛIIII

	2.3.2. Транспортная маркировка пакетов - по ГОСТ 14192.

	2.4. Упаковка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.4.1. Мостовые брусья формируют в пакеты в соответствии с требованиями
	ГОСТ 19041.

	2.4.2. Размеры пакетов - по ГОСТ 16369.

	3. ПРИЕМКА

	3.1. Мостовые брусья принимают партиями. Партией считают любое количество
	брусьев одного сечения (для непропитанных брусьев - одного сечения и одной
	породы), оформленное одним документом о качестве.

	3.2. Документ о качестве должен содержать:

	наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;

	наименование предприятия-поставщика, его местонахождение (город или
	условный адрес);

	сечение бруса - для пропитанных;

	сечение бруса и порода древесины - для непропитанных брусьев;

	количество брусьев в партии в штуках или м3;

	обозначение настоящего стандарта.

	3.3. Качество и размеры брусьев проверяют выборочным контролем. Отбор
	брусьев в выборку производят по ГОСТ 18321 методом "вслепую" в количестве,
	указанном в табл. 4.

	Таблица 4

	---------------------------------T--------------------------------

	        Объем партии, шт.        	¦	       Объем выборки, шт.

	---------------------------------+--------------------------------

	         До     90               	¦	               13

	От    91 до    150               	¦	               20

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"   151  "    280               	¦	               32

	"   281  "    500               	¦	               50

	"   501  "   1200               	¦	               80

	"  1201  "   3200               	¦	              125

	"  3201  "  10000               	¦	              200

	Все брусья в выборке должны соответствовать требованиям настоящего
	стандарта. При получении неудовлетворительных результатов проводят повторную
	проверку. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	4.1. Определение и измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140.

	4.2. Определение качества пропитки брусьев - в соответствии с требованиями
	ГОСТ 20022.5 и технической документацией по пропитке брусьев.

	4.3. Размеры брусьев измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502 или
	металлической линейкой по ГОСТ 427.

	4.4. Длина бруса должна измеряться по наименьшему расстоянию между его
	торцами, размеры поперечного сечения измеряются на участках длиной 400 мм,
	отстоящей от торцов на расстоянии не менее 600 мм.

	4.5. Покоробленность брусьев определяют, измеряя максимальную стрелу прогиба
	с погрешностью не более 1,0 мм.

	4.6. Контроль предпропиточной влажности древесины брусьев - по ГОСТ
	20022.14.

	5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Мостовые брусья транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

	5.2. Транспортирование и хранение пропитанных брусьев производят в
	соответствии с требованиями технологической документации.

	5.3. Хранение непропитанных брусьев - по ГОСТ 3808.1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.