Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 24 августа 1979 г. N 3203

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
	ЗАЩИТА ВЛАГОЗАЩИТНЫМИ И ВЛАГОЗАЩИТНО-
	АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СОСТАВАМИ ПРИ ХРАНЕНИИ
	Round timber. Protection by means of waterproof and anticeptic
	waterproof coatings under storage
	ГОСТ 9014.2-79
	(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1983 г., Изменения N 2, утв. в
	апреле 1985 г., Изменения N 3, утв. в марте 1990 г.)

	Группа К19

	ОКСТУ 5304

	Срок действия

	с 1 июля 1980 года

	до 1 июля 1996 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР.

	Разработчик: В.С. Карасев, канд. биол. наук.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 24.08.1979 N 3203.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------T-------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	----------------------------------------+-------------------------

	ГОСТ 12.3.034-84                        	¦	2.1

	ГОСТ 901-78                             	¦	Приложение

	ГОСТ 2768-84                            	¦	Приложение

	ГОСТ 2874-82                            	¦	Приложение

	ГОСТ 3773-72                            	¦	Приложение

	ГОСТ 4463-76                            	¦	Приложение

	ГОСТ 4518-75                            	¦	Приложение

	ГОСТ 6617-76                            	¦	Приложение

	ГОСТ 9014.0-75                          	¦	Вводная часть, 1.2, 1.5

	ГОСТ 14231-88                           	¦	Приложение

	ГОСТ 19113-84                           	¦	Приложение

	ГОСТ 20907-75                           	¦	Приложение

	ГОСТ 26910-86                           	¦	1.3

	ОСТ 13-66-77                            	¦	Приложение

	ОСТ 601-37-88                           	¦	Приложение

	ТУ 13 УССР 64-86                        	¦	Приложение

	ТУ 134000 177-164-83                    	¦	Приложение

	5. Срок действия продлен до 01.07.1996 Постановлением Госстандарта СССР от
	30.03.1990 N 729.

	6. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре
	1983 г., апреле 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 2-84, 7-85, 7-90).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на круглые лесоматериалы хвойных и
	лиственных пород, не стойких к поражению грибами и растрескиванию по ГОСТ
	9014.0-75, в которых не допускаются или ограничиваются торцовые трещины и гнили,
	и устанавливает способ защиты их торцов влагозащитными и влагозащитно-
	антисептическими составами при хранении в теплый период года.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

	1.1. Защиту торцов круглых лесоматериалов влагозащитными и влагозащитно-
	антисептическими составами проводят в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.

	1.2. Планировка склада и укладка штабелей - по ГОСТ 9014.0-75.

	1.3. Для защиты круглых лесоматериалов применяют влагозащитно-
	антисептические составы по ГОСТ 26910-86 или другие влагозащитные и
	влагозащитно-антисептические составы, разрешенные для этой цели Министерством
	здравоохранения СССР.

	Для защиты круглых лесоматериалов, поступающих в сплав, применение
	влагозащитно-антисептических составов не допускается; применение влагозащитных
	составов для этой цели допускается при разрешении Министерства рыбного хозяйства
	СССР.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	1.4. Нанесение влагозащитных и влагозащитно-антисептических составов вблизи
	рыбохозяйственных водоемов {на расстоянии 500 м от границы затопления при
	максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов)
	должно проводиться при согласовании и под контролем местных органов рыбоохраны.

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	1.5. Вид защитного покрытия выбирают согласно таблице.

	--------------T------T--------------T--------------T--------------T----

	    Способ    	¦	Породы	¦	Вид укладки по	¦	Продолжитель- 	¦	Стойкость при 	¦	Вид

	хранения по  	¦	древе-	¦	ГОСТ 9014.0-75	¦	ность хранения	¦	 хранении по  	¦	по-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 9014.0-75	¦	сины  	¦	              	¦	в теплый      	¦	ГОСТ 9014.0-75	¦	кры-

	              	¦	      	¦	              	¦	период года   	¦	              	¦	тия

	              	¦	      	¦	              	¦	во II - IV    	¦	              	¦

	              	¦	      	¦	              	¦	климатических 	¦	              	¦

	              	¦	      	¦	              	¦	зонах по      	¦	              	¦

	              	¦	      	¦	              	¦	ГОСТ 9014.0-75	¦	              	¦

	--------------+------+--------------+--------------+--------------+----

	Влажный      	¦	 Лист-	¦	 Плотная с    	¦	 До трех      	¦	 Нестойкие к  	¦	Вла-

	              	¦	венные	¦	сохранением   	¦	месяцев       	¦	растрескиванию	¦	го-

	              	¦	      	¦	коры          	¦	              	¦	и (или) пора- 	¦	за-

	              	¦	      	¦	 В хлыстах    	¦	              	¦	жению грибами 	¦	щит-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	ное

	То же        	¦	 То же	¦	 То же        	¦	 Весь период  	¦	 Нестойкие к  	¦	То

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	растрескиванию	¦	же

	      "       	¦	  "   	¦	      "       	¦	 То же        	¦	 Нестойкие к  	¦	Вла-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	поражению     	¦	го-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	грибами       	¦	за-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	щит-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	но-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	ан-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	ти-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	сеп-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	ти-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	чес-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	кое

	Сухой        	¦	 Хвой-	¦	 Рядовая      	¦	Один-два      	¦	 Нестойкие к  	¦	Вла-

	              	¦	ные и 	¦	с окоркой     	¦	периода       	¦	растрескиванию	¦	го-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	лист- 	¦	              	¦	              	¦	              	¦	за-

	              	¦	венные	¦	              	¦	              	¦	              	¦	щит-

	              	¦	      	¦	              	¦	              	¦	              	¦	ное

	Для защиты буковых лесоматериалов необходимо применять только
	влагозащитно-антисептические торцовые покрытия.

	Продолжительность хранения круглых лесоматериалов бука, защищенного
	влагозащитно-антисептическими составами, в теплый период года не должна
	превышать 4 мес.

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	1.6. На круглые лесоматериалы весенне-летней заготовки составы наносят: не
	позднее чем через 5 сут после заготовки хлыстов или 3 сут после их раскряжевки, на
	буковые лесоматериалы - не позднее 3 сут после заготовки или 1 сут после
	раскряжевки; на круглые лесоматериалы осенне-зимней заготовки составы наносят
	сразу после оттаивания торцов: во II климатической зоне - до 1 мая, в III климатической
	зоне - до 15 апреля, в IV климатической зоне - до 1 апреля.

	1.7. Составы должны быть нанесены на все доступные для обработки торцы
	круглых лесоматериалов, уложенных в штабеля, а при обработке отдельно лежащих
	хлыстов - и на места обдира коры и обрубки крупных сучьев.

	1.8. После нанесения темных и низкоплавких составов торцы круглых
	лесоматериалов должны быть затенены от солнечных лучей щитами или забелены
	известковым раствором.

	1.9. Составы наносят кистью или специальными опрыскивателями.

	1.10. Торцы лесоматериалов не должны быть заморожены и загрязнены.

	Рецептура составов приведена в рекомендуемом Приложении.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.3.034-84.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2. Влагозащитные и влагозащитно-антисептические торцовые составы,
	содержащие формальдегид, фенол и пентахлорфенолят натрия, токсичны для людей и
	животных. При несоблюдении требований безопасности они оказывают
	неблагоприятное воздействие на организм работающих при попадании на слизистые
	оболочки и кожу и при вдыхании паров или пыли.

	2.3. При нанесении торцовых составов воздух рабочей зоны может загрязняться
	пентахлорфенолятом натрия, фенолом и формальдегидом.

	Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для

	пентахлорфенолята натрия - 0,1 мг x 	, формальдегида - 0,5 мг x 	, фенола - 0,3 мг

	x 	.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.4. Составы ПФК-У-12, ПК-15 и ПКМ-15, содержащие ацетон, и бакелитовый
	лак, содержащий этиловый спирт, горючи и взрывоопасны. Концентрация их паров в
	воздухе не должна превышать нижние пределы взрывоопасных концентраций паров
	ацетона - 2,15%, этилового спирта - 2,6%.

	2.5 - 2.9. (Исключены, Изм. N 2).

	2.10. При нанесении составов запрещается проведение других производственных
	операций на расстоянии до 10 м от места проведения работ по нанесению составов.

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	2.11. Попадание составов в почву и водные объекты не допускается. При
	обработке торцов у основания штабелей устанавливаются специальные устройства для
	сбора стекающих составов.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Качество покрытий определяют визуально. Покрытие должно быть
	сплошным, без отслаивания, пузырей и трещин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	--------T-------------T------------------------------T------------

	  Вид   	¦	   Состав    	¦	          Рецептура           	¦	   Норма

	покрытия	¦	             	¦	                              	¦	 расхода,

	        	¦	             	¦	                              	¦	         -2

	        	¦	             	¦	                              	¦	  кг x м

	--------+-------------+------------------------------+------------

	Влаго- 	¦	 Карбафен-11 	¦	 Смола КФ-Ж                   	¦	0,80 - 1,20

	защитно-	¦	             	¦	по ГОСТ 14231-88 - 65%        	¦

	антисеп-	¦	             	¦	 Смола КФЖ-3011               	¦

	тический	¦	             	¦	по ГОСТ 20907-75 - 20%        	¦

	        	¦	             	¦	 Вода по ГОСТ 2874-82 - 15%   	¦

	        	¦	             	¦	 Отвердитель:                 	¦

	        	¦	             	¦	 аммоний хлористый            	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 3773-72 - 20%;        	¦

	        	¦	             	¦	 аммоний фтористый            	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 4518-75 - 15%;        	¦

	        	¦	             	¦	 натрий фтористый             	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 4463-76 - 3%;         	¦

	        	¦	             	¦	 вода по ГОСТ 2874-82 -       	¦

	        	¦	             	¦	77 - 82%                      	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Лак         	¦	 Лак бакелитовый марки ЛБС-1  	¦	0,80 - 1,20

	        	¦	бакелитовый  	¦	или ЛБС-2 по ГОСТ 901-78 -    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	             	¦	100%                          	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	БП-11 по     	¦	 Лак бакелитовый марки ЛБС-1  	¦	0,70 - 0,90

	        	¦	ГОСТ 26910-86	¦	или ЛБС-2 по ГОСТ 901-78 - 50%	¦

	        	¦	             	¦	 Лак пековый древесно-смоляной	¦

	        	¦	             	¦	по ТУ 13 УССР 64-86 - 50%     	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 БП-12 по    	¦	 Лак бакелитовый марки ЛБС-1  	¦	0,70 - 0,90

	        	¦	ГОСТ 26910-86	¦	или ЛБС-2 по ГОСТ 901-78 -    	¦

	        	¦	             	¦	30 - 35%                      	¦

	        	¦	             	¦	 Лак пековый древесно-смоляной	¦

	        	¦	             	¦	по ТУ 13 УССР 64-86 - 65 - 70%	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 БПК         	¦	 Лак бакелитовый марки ЛБС-1  	¦	0,65 - 0,80

	        	¦	             	¦	или ЛБС-2 по ГОСТ 901-78 -    	¦

	        	¦	             	¦	5 - 10%                       	¦

	        	¦	             	¦	 Лак пековый древесно-смоляной	¦

	        	¦	             	¦	по ТУ 13 УССР 64-86 - 80%     	¦

	        	¦	             	¦	 Смола канифольная            	¦

	        	¦	             	¦	окисленная - 10 - 15%         	¦

	--------+-------------+------------------------------+------------

	Влаго- 	¦	 ПК-15       	¦	 Смола поливинилхлоридная хло-	¦	   0,90

	защитный	¦	             	¦	рированная по ОСТ 601-37-88 - 	¦

	        	¦	             	¦	15%                           	¦

	        	¦	             	¦	 Канифоль сосновая по         	¦

	        	¦	             	¦	ГОСТ 19113-84 - 8%            	¦

	        	¦	             	¦	 Ацетон по ГОСТ 2768-84 - 77% 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 ПМК-15      	¦	 Смола поливинилхлоридная хло-	¦	   0,90

	        	¦	             	¦	рированная по ОСТ 601-37-88 - 	¦

	        	¦	             	¦	15%                           	¦

	        	¦	             	¦	 Масло канифольное - 8%       	¦

	        	¦	             	¦	 Ацетон по ГОСТ 2768-84 - 77% 	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Карбафен-11 	¦	 Смола КФ-Ж по ГОСТ 14231-88 -	¦	0,80 - 1,20

	        	¦	             	¦	65%                           	¦

	        	¦	             	¦	 Смола КФЖ-3011               	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 20907-75 - 20%        	¦

	        	¦	             	¦	 Вода по ГОСТ 2874-82 - 15%   	¦

	        	¦	             	¦	 Отвердитель:                 	¦

	        	¦	             	¦	 аммоний хлористый            	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 3773-72 - 20% или     	¦

	        	¦	             	¦	аммоний фтористый             	¦

	        	¦	             	¦	по ГОСТ 4518-75 - 15%;        	¦

	        	¦	             	¦	 вода по ГОСТ 2874-82 -       	¦

	        	¦	             	¦	80 - 85%                      	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Битум нефтя-	¦	 Продукт перегонки нефти      	¦	   1,70

	        	¦	ной БН 50/50 	¦	по ГОСТ 6617-76               	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Пекосмоляная	¦	 Пек древесный по             	¦	   1,40

	        	¦	смесь        	¦	ТУ 134000 177-164-83 -        	¦

	        	¦	             	¦	50 - 65%                      	¦

	        	¦	             	¦	 Смола сосновая               	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	             	¦	по ОСТ 13-66-77 - 35 - 50%    	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Смола сосно-	¦	 Продукт термической          	¦	   1,40

	        	¦	вая или газо-	¦	обработки древесины           	¦

	        	¦	генераторная 	¦	газогенераторным способом     	¦

	        	+-------------+------------------------------+------------

	        	¦	 Смолы сухо- 	¦	 Продукт термической          	¦	   1,40

	        	¦	генераторные 	¦	обработки древесины           	¦

	        	¦	             	¦	сухоперегонным способом       	¦

	(Измененная редакция, Изм. N 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.