К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.

	ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

	Введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 марта 1985 г. N 617

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24329-80 "ДРЕВЕСИНА
	МОДИФИЦИРОВАННАЯ. СПОСОБЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ"

	Группа К09

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.1985
	N 617 срок введения установлен с 01.07.1985.

	Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5304.

	Пункт 1.6.4. Заменить значение: 	 на 0,06 МПа.

	Пункты 1.7.1, 1.7.3 после слова "смолами" дополнить словом: "мономерами".

	Пункт 1.7.4. Заменить слова и значения: "при температуре 20 - 30 °C" на "при
	температуре не ниже 20 °C и не выше температуры, снижающей жизнеспособность

	пропиточного состава"; 	 на 0,06 МПа.

	Пункт 1.7.5. Заменить значение: 150 °C на 120 °C.

	Пункт 1.7.6 изложить в новой редакции: "1.7.6. Отверждение пропиточного
	состава, введенного в древесину, проводят при температуре 150 - 170 °C, затем без
	принудительного охлаждения снижают температуру в камере до 40 - 50 °C, после чего
	древесину выдерживают при температуре 18 - 23 °C в течение не менее 12 ч".

	Пункты 1.8.3, 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 6221-75 на ГОСТ 6221-82.

	Пункт 1.8.4. Заменить слова: "при остаточном давлении 	" на
	"при давлении не более 0,06 МПа".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.