К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.

	ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

	Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 23 июня 1989 г. N 1952

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24329-80 "ДРЕВЕСИНА
	МОДИФИЦИРОВАННАЯ. СПОСОБЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ"

	Группа К09

	Дата введения

	1 января 1990 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 23 июня 1989 г. N 1952.

	Пункты 1.6.4, 1.7.4, 1.8.4, 1.10.4 изложить в новой редакции: "1.6.4. Наполнение
	заготовок проводят по способу вакуум-давление при температуре 60 - 70 °C. Глубина
	вакуума должна быть не менее 0,06 МПа. Давление должно быть 0,8 - 1,2 МПа. Сушку
	заготовок проводят в камерах при температуре 70 - 80 °C до влажности не более 14%.

	1.7.4. Пропитку заготовок проводят по способу вакуум-давление или вакуум-
	давление-вакуум при температуре не ниже 20 °C и не выше температуры, снижающей
	жизнеспособность пропиточного состава. Глубина вакуума должна быть не менее 0,06
	МПа. Давление должно быть 0,8 - 1,2 МПа. Количество поглощенного пропиточного
	состава должно быть 30 - 80% от массы древесины до пропитки.

	1.8.4. Обработку аммиаком проводят в автоклаве под вакуумом при глубине
	вакуума не более 0,06 МПа.

	1.10.4. В камере ацетилятора создают разряжение до глубины вакуума 0,0007 -
	0,0015 МПа в течение 30 - 40 мин, после чего проводят обработку уксусным

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ангидридом в течение 0,5 - 1 ч при температуре 18 - 20 °C".

	Пункт 1.10.6. Заменить слова: "Остаточное давление при разряжении должно быть

	" на "Глубина вакуума должна быть 0,0007 - 0,0015 МПа".

	Пункт 1.11.3. Заменить слово: "монометры" на "мономеры".

	Пункт 1.11.4 изложить в новой редакции: "1.11.4. Пропитку проводят в
	металлическом контейнере способом вакуум-давление. Глубина вакуума должна быть
	0,0007 - 0,0015 МПа в течение 0,3 - 0,5 ч. Давление не должно превышать 0,07 МПа;
	продолжительность пропитки должна быть 0,3 - 3 ч".

	Пункт 3.1. Исключить ссылку: ГОСТ 12.4.003-74.

	Пункт 3.3. Исключить слова: "утвержденной в установленном порядке".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.