Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 5 марта 1996 г. N 18-17

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	БЕТОНЫ
	ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
	CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE
	DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE
	ГОСТ 10060.3-95
	(в ред Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от
	27.06.2003 N 118)

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.30;

	ОКСТУ 5879

	Предисловие

	1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-
	технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным
	межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и
	специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября
	1995 г.

	За принятие проголосовали

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------T---------------------------------------¬

	¦	Наименование государства	¦	 Наименование органа государственного  	¦

	¦	                        	¦	       управления строительством       	¦

	+------------------------+---------------------------------------+

	¦	Азербайджанская         	¦	Госстрой Азербайджанской Республики    	¦

	¦	Республика              	¦	                                       	¦

	¦	Республика Армения      	¦	Госупрархитектуры Республики Армения   	¦

	¦	Республика Казахстан    	¦	Минстрой Республики Казахстан          	¦

	¦	Кыргызская Республика   	¦	Госстрой Кыргызской Республики         	¦

	¦	Республика Молдова      	¦	Минархстрой Республики Молдова         	¦

	¦	Российская Федерация    	¦	Минстрой России                        	¦

	¦	Республика Таджикистан  	¦	Госстрой Республики Таджикистан        	¦

	¦	Республика Узбекистан   	¦	Госкомархитектстрой Республики         	¦

	¦	                        	¦	Узбекистан                             	¦

	L------------------------+----------------------------------------

	3. Введен впервые

	4. Введен в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. N 18-17

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном
	вяжущем с маркой по морозостойкости от F25 до F1000 (по первому базовому методу) и
	тяжелые бетоны с маркой по морозостойкости от F150 до F400 (по второму базовому
	методу), кроме тяжелых бетонов однослойных и верхнего слоя многослойных
	дорожных и аэродромных покрытий.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт не распространяется на бетон с добавками полимерного вяжущего.

	Стандарт устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод
	определения морозостойкости при однократном замораживании.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная
	поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного
	расширения твердых тел в диапазоне температур 90 - 1800 К

	ГОСТ 10060.0-95. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие
	требования

	ГОСТ 10060.1-95. Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
	образцам

	ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний

	ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам,
	отобранным из конструкций.

	3. Определения

	3.1. В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.

	3.2. Стандартный образец - образец, входящий в комплект дилатометра,
	изготовленный из того же материала, что и дилатометр.

	4. Средства испытания и вспомогательные устройства

	4.1. Оборудование для изготовления и испытания бетонных образцов должно

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	соответствовать требованиям ГОСТ 10180.

	4.2. Дифференциальный объемный дилатометр марок ДОД-100, ДОД-100К, ДОД-
	100К/3 в комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь
	одинаковую форму и размеры с бетонными образцами. Характеристики приборов ДОД
	представлены в Приложении В.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	4.3. Ванны для насыщения образцов.

	4.4. Керосин.

	4.5. Вода по ГОСТ 23732.

	5. Порядок подготовки к проведению испытания

	5.1. Бетонные образцы изготовляют по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.

	5.2. Бетонные образцы измеряют, определяют начальный объем 	 и насыщают
	водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

	6. Порядок проведения испытания

	6.1. Насыщенный образец бетона помещают в измерительную камеру
	дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, камеры заполняют
	керосином и герметизируют.

	6.2. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и
	выдерживают 30 мин, затем начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до
	достижения температуры минус (18	2) °C.

	На графиках фиксируют кривую разности значений объемных деформаций
	бетонного и стандартного образцов во время замораживания (рисунок 1).

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. График зависимости разности объемных деформаций бетонного и
	стандартного образцов от температуры замораживания

	6.3. На графике выделяют скачкообразное изменение разности объемных

	деформаций 	, обусловленное переходом воды в лед.

	6.4. Определяют значение максимального относительного увеличения разности

	объемных деформаций 	 бетонного и стандартного образцов при измерениях на
	приборе ДОД-100 по формуле

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	, (1)

	где 	 - значение максимальной разности деформаций бетонного и стандартного
	образцов при замерзании воды в бетоне, см;

	с - постоянная дилатометра, см3/см (принимают по паспорту на прибор);

	- начальный объем бетонного образца, см3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При измерениях на приборах ДОД-100К и ДОД-100К/3 по формуле

	, (2)

	где 	 - максимальная разность значений деформаций бетонного и стандартного
	образцов при замерзании воды в бетоне, см3.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	Примечание. Постоянная дилатометров "с" заложена в программе приборов.

	(примечание введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от
	27.06.2003 N 118)

	6.5. Максимальную относительную разность объемных деформаций 	 бетонных и
	стандартного образцов при замораживании определяют как среднеарифметическое
	значение серии из трех бетонных образцов.

	6.6. Марку бетона по морозостойкости F определяют по максимальной
	относительной разности объемной деформации бетонных и стандартных образцов по
	таблице 1 и таблице 2 с учетом вида бетона, формы и размера образцов.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	Таблица 1

	---------T-------T------------------------------------------------------------------------------¬

	¦	Форма и 	¦	  Вид  	¦	Максимальное относительное увеличение разности объемной
	деформации бетонного и	¦

	¦	 размер 	¦	бетона 	¦	                                    -3                                        	¦

	¦	образца,	¦	       	¦	     стандартного образцов тета х 10    для марки бетона по
	морозостойкости   	¦

	¦	   мм   	¦	       	¦	                          (первый базовый метод)                              	¦

	¦	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	118)                    	¦

	¦	        	¦	       	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----T-----+

	¦	        	¦	       	¦	F25  	¦	F35  	¦	F50  	¦	F75  	¦	F100 	¦	F150 	¦	F200 	¦	F300 	¦	F400 	¦	F500 	¦	F600  	¦	F800 	¦	F1000	¦

	+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-
	----+

	¦	  Куб с 	¦	Тяжелый	¦	>3,80	¦	3,80-	¦	3,60-	¦	3,50-	¦	2,40-	¦	1,70-	¦	1,0- 	¦	0,65-	¦	0,33-	¦	0,20-	¦	0,18- 	¦	0,08-
	¦	<0,05	¦

	¦	 ребром 	¦	       	¦	     	¦	 3,60	¦	 3,50	¦	 2,40	¦	 1,70	¦	 1,00	¦	 0,65	¦	 0,33	¦	 0,20	¦	 0,18	¦	  0,08	¦	 0,05	¦	     	¦

	¦	   100  	+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+---
	--+

	¦	        	¦	Легкий 	¦	>4,75	¦	4,75-	¦	4,50-	¦	4,00-	¦	3,30-	¦	2,30-	¦	<2,00	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	        	¦	       	¦	     	¦	 4,50	¦	 4,00	¦	 3,30	¦	 2,30	¦	 2,00	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	     	¦

	+--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-
	----+

	¦	Цилиндр 	¦	Тяжелый	¦	>6,00	¦	6,00-	¦	5,00-	¦	3,80-	¦	3,25-	¦	1,90-	¦	1,30-	¦	0,75-	¦	0,40-	¦	0,25-	¦	0,18- 	¦	<0,09	¦	-
	    	¦

	¦	с диа-  	¦	       	¦	     	¦	 5,00	¦	 3,80	¦	 3,25	¦	 1,90	¦	 1,30	¦	 0,75	¦	 0,40	¦	 0,25	¦	 0,18	¦	  0,09	¦	     	¦	     	¦

	¦	метром и	+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----
	+-----+

	¦	высотой 	¦	Легкий 	¦	>7,00	¦	7,00-	¦	6,00-	¦	5,00-	¦	3,80-	¦	3,40-	¦	<2,80	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	-    	¦	-    	¦

	¦	70      	¦	       	¦	     	¦	 6,00	¦	 5,00	¦	 3,80	¦	 3,40	¦	 2,80	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	      	¦	     	¦	     	¦

	L--------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-
	-----

	Таблица 2

	--------T---------------T-----------------------------------------------¬

	¦	Форма и	¦	   Вид бетона  	¦	Максимальное относительное увеличение разности 	¦

	¦	размер 	¦	               	¦	 объемной деформации бетонного и стандартного  	¦

	¦	образца	¦	               	¦	                     -3                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	               	¦	  образцов  тета х 10   для марок бетона по    	¦

	¦	       	¦	               	¦	    морозостойкости (второй базовый метод)     	¦

	¦	       	¦	               	+-----------T-----------T-----------T-----------+

	¦	       	¦	               	¦	   F150    	¦	    F200   	¦	    F300   	¦	    F400   	¦

	+-------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

	¦	Куб с  	¦	Тяжелые бетоны,	¦	0,50 - 0,25	¦	0,25 - 0,18	¦	0,18 - 0,08	¦	0,08 - 0,05	¦

	¦	ребром 	¦	кроме бетонов  	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	100 мм 	¦	однослойных и  	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	       	¦	верхнего слоя  	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	       	¦	многослойных   	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	       	¦	дорожных и     	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	       	¦	аэродромных    	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	¦	       	¦	покрытий       	¦	           	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	L-------+---------------+-----------+-----------+-----------+------------

	(таблица введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N
	118)

	7. Правила обработки результатов испытаний

	7.1. Марку бетона по морозостойкости F, назначенную по первому базовому
	методу, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1, а назначенную по
	второму базовому методу - по таблице 2.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - для тяжелого бетона; 2 - для легкого бетона
	Рисунок 2. График зависимости морозостойкости бетона от - максимального
	относительного увеличения разности объемных деформаций бетонного и
	стандартного образцов при замораживании

	7.2. Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой,

	если среднеарифметическое значение 	 серии бетонных образцов меньше

	максимального относительного увеличения разности объемной деформации 
	бетонных и стандартного образцов, указанного в таблицах 1, 2.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	При совпадении среднеарифметического значения 	 серии бетонных образцов с
	граничными значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по
	морозостойкости.

	7.3. Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в
	журнал по форме, приведенной в Приложении А.

	7.4. Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой
	результата приведен в Приложении Б.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение А

	(обязательное)

	ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
	БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

	---------T--------------T---------T---------T---------T---------------T------------¬

	¦	 Номер  	¦	     Дата     	¦	 Размер  	¦	 Объем   	¦	  Дата   	¦	  Показатели   	¦	Марка бетона	¦

	¦	образца 	¦	 изготовления 	¦	образца, 	¦	 образца 	¦	испытания	¦	морозостойкости	¦	по морозо-  	¦

	¦	        	¦	   образца    	¦	   мм    	¦	 V , см3 	¦	         	¦	     бетона    	¦	стойкости, F	¦

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	  0      	¦	         	¦	               	¦	            	¦

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	         	¦	         	+---T------T----+	            	¦

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	         	¦	         	¦	n ,	¦	тета ,	¦	М,  	¦	            	¦

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	         	¦	         	¦	 i 	¦	    i 	¦	    	¦	            	¦

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	         	¦	         	¦	см 	¦	отн.  	¦	цикл	¦	            	¦

	+--------+--------------+---------+---------+---------+---+------+----+------------+

	¦	        	¦	              	¦	         	¦	         	¦	         	¦	   	¦	      	¦	    	¦	            	¦

	L--------+--------------+---------+---------+---------+---+------+----+-------------

	Начальник подразделения

	(лаборатории)                 ____________     ______________

	                              (подпись)           (ф.и.о.)

	Ответственное лицо,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проводившее испытание         ____________     ______________

	                              (подпись)           (ф.и.о.)

	Приложение Б

	(информационное)

	ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА

	1. Исходные данные

	Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 332, щебень -
	1310, песок - 590, вода - 177.

	Материалы для изготовления бетона: цемент завода "Гигант" ПЦ-400, гранитный

	щебень Академического карьера фракции 5 - 20 мм, песок тучковский 	 = 1,87.
	Изготавливают три образца бетона размером 100 х 100 х 100 мм и помещают в камеру
	нормального твердения.

	Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.

	2. Определение показателя морозостойкости

	2.1. Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

	2.2. Насыщенный образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во
	вторую камеру помещают стандартный образец, затем обе камеры заполняют
	керосином и герметизируют.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30
	мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3 °C/мин до достижения
	температуры минус (18	2) °C.

	2.4. На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и

	стандартного образцов находят скачкообразное изменение 	 для каждого образца из
	серии

	.

	2.5. Определяют значение максимального относительного увеличения разности

	объемных деформаций бетонных и стандартного образцов 	 по формуле (1)

	,

	где с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра).

	;

	.

	2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного
	увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при
	замораживании для серии из трех образцов

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.7. По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости, которая
	составляет согласно 7.2 F200.

	Приложение В

	(информационное)

	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРОВ ДОД

	(введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118)

	Для измерения значений объемных деформаций используют дифференциальный
	объемный дилатометр трех модификаций, характеристики которых приведены в
	таблице В.1.

	Таблица В.1

	--------------T--------------------------------------------------¬

	¦	Марка прибора	¦	     Устройство обработки (1) и регистрации (2)   	¦

	¦	             	¦	      значений объемных деформаций образцов       	¦

	+-------------+--------------------------------------------------+

	¦	ДОД-100      	¦	1. Двухканальный электронный блок обработки       	¦

	¦	             	¦	сигналов датчиков перемещений и температуры с     	¦

	¦	             	¦	выходом на самописец.                             	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             	¦	2. Самописец Н-307                                	¦

	+-------------+--------------------------------------------------+

	¦	ДОД-100К     	¦	1. Трехканальный электронный блок обработки       	¦

	¦	             	¦	сигналов датчиков перемещений и температуры для   	¦

	¦	             	¦	входа в компьютер.                                	¦

	¦	             	¦	2. Компьютер                                      	¦

	+-------------+--------------------------------------------------+

	¦	ДОД-100К/3   	¦	1. Пятиканальный электронный блок обработки       	¦

	¦	             	¦	сигналов датчиков перемещений и температуры для   	¦

	¦	             	¦	входа в компьютер.                                	¦

	¦	             	¦	2. Компьютер                                      	¦

	L-------------+---------------------------------------------------

	Дифференциальные объемные дилатометры ДОД-100 и ДОД-100К
	предназначены для измерения одного образца, а ДОД-100К/3 - для одновременного
	измерения серии из трех образцов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.