Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 августа 1976 г. N 1952

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Petroleum construction bitumens. Specifications
	ГОСТ 6617-76

	Группа Б43

	МКС 75.140

	ОКП 02 5620

	Дата введения

	1 июля 1977 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и
	нефтехимической промышленности СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	стандартов Совета Министров СССР от 16.08.1976 N 1952.

	Изменение N 5 принято Межгосударственным Советом по стандартизации,
	метрологии и сертификации (Протокол N 19 от 24.05.2001).

	За принятие изменения проголосовали:

	-----------------------------T------------------------------------

	    Наименование государства 	¦	  Наименование национального органа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                             	¦	          по стандартизации

	-----------------------------+------------------------------------

	Азербайджанская Республика   	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения           	¦	Армгосстандарт

	Республика Беларусь          	¦	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан         	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика        	¦	Кыргызстандарт

	Республика Молдова           	¦	Молдовастандарт

	Российская Федерация         	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан       	¦	Таджикстандарт

	Туркменистан                 	¦	Главгосслужба "Туркменстандартлары"

	Республика Узбекистан        	¦	Узгосстандарт

	3. Взамен ГОСТ 6617-56.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------T-----------------------------

	          Обозначение НТД,          	¦	         Номер пункта

	       на который дана ссылка       	¦

	------------------------------------+-----------------------------

	ГОСТ 1510-84                        	¦	  4.1

	ГОСТ 2228-81                        	¦	  4.1

	ГОСТ 2477-65                        	¦	  1.3

	ГОСТ 2517-85                        	¦	  2.2; 3.2

	ГОСТ 4333-87                        	¦	  1.3

	ГОСТ 5044-79                        	¦	  4.1

	ГОСТ 8777-80                        	¦	  4.1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 9338-80                        	¦	  4.1

	ГОСТ 11501-78                       	¦	  1.3

	ГОСТ 11505-75                       	¦	  1.3

	ГОСТ 11506-73                       	¦	  1.3

	ГОСТ 13950-91                       	¦	  4.1

	ГОСТ 17065-94                       	¦	  4.1

	ГОСТ 18180-72                       	¦	  1.3

	ГОСТ 18896-73                       	¦	  4.1

	ГОСТ 20739-75                       	¦	  1.3

	ГОСТ 22245-90                       	¦	  4.1

	ГОСТ 26663-85                       	¦	  4.1

	5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от
	20.12.1991 N 2031.

	6. Издание (декабрь 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в июне
	1982 г., феврале 1987 г., декабре 1990 г., декабре 1991 г., октябре 2001 г. (ИУС 10-82, 5-
	87, 5-91, 4-92, 1-2002).

	Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумы, применяемые для
	строительных работ в различных отраслях народного хозяйства.

	Строительные нефтяные битумы получают окислением остаточных продуктов
	прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного
	производства.

	Допускается получать строительные нефтяные битумы компаундированием
	окисленных и неокисленных вышеуказанных продуктов.

	Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.3 (показатели 1,
	2, 3, 4, 6) и разд. 2 и 3.

	(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

	1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Строительные нефтяные битумы должны быть изготовлены в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном
	порядке.

	1.2. Строительные нефтяные битумы выпускают следующих марок: БН 50/50, БН
	70/30, БН 90/10.

	Соответствие установленных стандартом марок нефтяных битумов ранее
	принятым приведено в Приложении.

	1.3. По физико-химическим показателям строительные нефтяные битумы должны
	соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

	----------------------T-----------------------------------T---------

	     Наименование     	¦	          Норма для марки          	¦	  Метод

	      показателя      	+-----------T-----------T-----------+	испытаний

	                      	¦	 БН 50/50  	¦	 БН 70/30  	¦	 БН 90/10  	¦

	                      	+-----------+-----------+-----------+

	                      	¦	ОКП 02 5624	¦	ОКП 02 5623	¦	ОКП 02 5622	¦

	----------------------+-----------+-----------+-----------+---------

	1. Глубина проникания	¦	  41 - 60  	¦	  21 - 40  	¦	  5 - 20   	¦	По ГОСТ

	иглы при 25 °С, 0,1 мм	¦	           	¦	           	¦	           	¦	11501

	2. Температура раз-  	¦	  50 - 60  	¦	  70 - 80  	¦	 90 - 105  	¦	По ГОСТ

	мягчения по кольцу и  	¦	           	¦	           	¦	           	¦	11506

	шару, °С              	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	3. Растяжимость при  	¦	    40     	¦	    3,0    	¦	    1,0    	¦	По ГОСТ

	25 °С, не менее       	¦	           	¦	           	¦	           	¦	11505

	4. Растворимость, %, 	¦	   99,50   	¦	   99,50   	¦	   99,50   	¦	По ГОСТ

	не менее              	¦	           	¦	           	¦	           	¦	20739

	5. Изменение массы   	¦	    0,50   	¦	   0,50    	¦	   0,50    	¦	По ГОСТ

	после прогрева, %,    	¦	           	¦	           	¦	           	¦	18180

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	не более              	¦	           	¦	           	¦	           	¦

	6. Температура вспыш-	¦	    230    	¦	    240    	¦	    240    	¦	По ГОСТ

	ки, °С, не ниже       	¦	           	¦	           	¦	           	¦	4333

	7. Массовая доля воды	¦	              Следы                	¦	По ГОСТ

	                      	¦	                                   	¦	2477

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Строительные нефтяные битумы принимают партиями. Партией считают
	любое количество однородного по качественным показателям битума,
	сопровождаемого одним документом о качестве.

	2.2. Объем выборки - по ГОСТ 2517.

	2.3. Растворимость и массовую долю воды изготовитель определяет периодически
	один раз в 6 мес, изменение массы после прогрева и температуру вспышки - один раз в
	3 мес.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по
	одному показателю по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы
	от удвоенной выборки.

	Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Физико-химические показатели определяют по методам, указанным в
	таблице.

	3.2. Пробы нефтяных строительных битумов отбирают по ГОСТ 2517. Масса
	объединенной пробы каждой марки битума должна быть 0,5 кг.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510 со
	следующими дополнениями:

	строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 упаковывают в стальные бочки
	по ГОСТ 13950, деревянные бочки по ГОСТ 8777, стальные барабаны по ГОСТ 18896,
	ГОСТ 5044 или по другим нормативным документам (НД) с аналогичными
	требованиями, фанерные барабаны по ГОСТ 9338 или картонные навивные по ГОСТ
	17065. Допускается упаковывать строительный битум этих марок в четырех- и
	пятислойные бумажные мешки массой до 250 кг, изготовляемые по НД, из мешочной
	бумаги по ГОСТ 2228 по согласованию с потребителем для транспортирования
	автотранспортом;

	строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 транспортируют в вагонах и
	полувагонах (БН 70/30 с 1 октября по 1 апреля), на платформах и автомашинах. Мешки с
	битумом устанавливают в вертикальном положении открытой частью вверх;

	по согласованию с потребителем допускается транспортирование строительных
	битумов марок БН 70/30 и БН 90/10 в бункерных полувагонах и на расстояние до 500 км
	в автобитумовозах;

	строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10, предназначенные для
	розничной торговли, массой до 12 кг упаковывают в барабаны и бумажные пакеты по
	нормативному документу или полиэтиленовые пакеты;

	допускается по согласованию с потребителем транспортировать строительные
	битумы в пакетированном виде по ГОСТ 26663;

	при упаковывании и транспортировании строительных битумов должны
	соблюдаться правила безопасности для продукции нефтеперерабатывающей
	промышленности по документации, утвержденной в установленном порядке.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 3, 5).

	5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	5.1. Изготовитель гарантирует соответствие строительных нефтяных битумов
	требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и
	хранения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.2. Гарантийный срок хранения строительных нефтяных битумов - один год со
	дня изготовления.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	6.1. Строительные нефтяные битумы являются горючим веществом с
	температурой вспышки 220 - 300 °С. Минимальная температура самовоспламенения
	368 °С.

	6.2. При производстве, сливе, наливе и отборе проб строительных нефтяных
	битумов следует применять спецодежду и индивидуальные средства защиты согласно
	типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	6.3. В случае загорания небольших количеств строительного битума его тушат
	песком, кошмой, пенным огнетушителем, специальными порошками; развившиеся
	пожары разлитого продукта на большой площади тушат пенной струей.

	(Измененная редакция, Изм. N 5).

	Приложение

	Справочное

	ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК СТРОИТЕЛЬНЫХ
	НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------T-------------------------------

	           ГОСТ 6617-76           	¦	        ГОСТ 6617-56

	----------------------------------+-------------------------------

	             БН 70/30             	¦	            БН-IV

	             БН 90/10             	¦	            БН-V

	             БН 50/50             	¦	              -

	                 -                	¦	            БН-VK

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.