Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 июля 1977 г. N 107

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Lime for building purposes. Specifications
	ГОСТ 9179-77
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	30.03.1989 N 52)

	Группа Ж12

	ОКП 57 4400

	(код введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	Взамен ГОСТ 9179-70

	в части технических условий

	Срок введения

	1 января 1979 года

	Настоящий стандарт распространяется на строительную известь, представляющую
	собой продукт обжига карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными
	добавками. Строительная известь применяется для приготовления растворов и
	бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	1. Классификация

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Строительная известь в зависимости от условий твердения подразделяется на
	воздушную, обеспечивающую твердение строительных растворов и бетонов и
	сохранение ими прочности в воздушно-сухих условиях, и на гидравлическую,
	обеспечивающую твердение строительных растворов и бетонов и сохранение ими
	прочности как на воздухе, так и в воде.

	1.2. Воздушную негашеную известь в зависимости от содержания в ней окислов
	кальция и магния подразделяют на кальциевую, магнезиальную и доломитовую.

	1.3. Воздушная известь подразделяется на негашеную и гидратную (гашеную),
	получаемую гашением кальциевой, магнезиальной и доломитовой извести.

	1.4. Гидравлическую известь подразделяют на слабогидравлическую и
	сильногидравлическую.

	1.5. По фракционному составу известь подразделяют на комовую, в том числе
	дробленую, и порошкообразную.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	1.6. Порошкообразную известь, получаемую путем размола или гашения
	(гидратации) комовой извести, подразделяют на известь без добавок и с добавками.

	1.7. Строительную негашеную известь по времени гашения подразделяют на
	быстрогасящуюся - не более 8 мин, среднегасящуюся - не более 25 мин,
	медленногасящуюся - более 25 мин.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Строительную известь следует изготовлять в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в
	установленном порядке.

	(п. 2.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	2.2. Материалы, применяемые при производстве строительной извести: породы
	карбонатные, минеральные добавки (шлаки гранулированные доменные или
	электротермофосфорные, активные минеральные добавки, кварцевые пески), должны
	удовлетворять требованиям соответствующих действующих нормативных документов.

	2.2.1. Минеральные добавки вводят в порошкообразную строительную известь в
	количествах, допускаемых требованиями к содержанию в ней активных СаО + МgО по
	п. 2.4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Воздушная негашеная известь без добавки подразделяется на три сорта: 1, 2 и
	3, негашеная порошкообразная с добавками - на два сорта: 1 и 2 и гидратная (гашеная)
	без добавок и с добавками - на два сорта: 1 и 2.

	2.4. Воздушная известь должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	--------------------T---------------------------------------------

	    Наименование    	¦	         Норма для извести, %, по массе

	     показателя     	+-------------------------------------T-------

	                    	¦	              негашеной              	¦	гидрат-

	                    	+-------------T-----------------------+	ной

	                    	¦	 кальциевой  	¦	    магнезиальной и    	¦

	                    	¦	             	¦	      доломитовой      	¦

	                    	+-------------+-----------------------+-------

	                    	¦	                   сорт

	                    	+----T----T---T-------T-------T-------T---T---

	                    	¦	 1  	¦	 2  	¦	 3 	¦	   1   	¦	   2   	¦	   3   	¦	 1 	¦	 2

	--------------------+----+----+---+-------+-------+-------+---+---

	Активные СаО + МgO, 	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	не менее:           	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	   без добавок      	¦	 90 	¦	 80 	¦	 70	¦	  85   	¦	  75   	¦	  65   	¦	67 	¦	60

	   с добавками      	¦	 65 	¦	 55 	¦	  -	¦	  60   	¦	  50   	¦	   -   	¦	50 	¦	40

	Активная МgO, не    	¦	 5  	¦	  5 	¦	 5 	¦	20 (40)	¦	20 (40)	¦	20 (40)	¦	 - 	¦	 -

	более               	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	СО , не более:      	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	  2                 	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	   без добавок      	¦	 3  	¦	 5  	¦	 7 	¦	   5   	¦	   8   	¦	  11   	¦	 3 	¦	 5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   с добавками      	¦	 4  	¦	 6  	¦	 - 	¦	   6   	¦	   9   	¦	   -   	¦	 2 	¦	 4

	Непогасившиеся      	¦	7   	¦	 11 	¦	 14	¦	  10   	¦	   15  	¦	  20   	¦	 - 	¦	 -

	зерна, не более     	¦	    	¦	    	¦	   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   	¦

	Примечания. 1. В скобках указано содержание МgO для доломитовой извести.

	2. 	 в извести с добавками определяют газообъемным методом.

	3. Для кальциевой извести 3-го сорта, используемой для технологических целей,
	допускается по согласованию с потребителями содержание непогасившихся зерен не
	более 20%.

	(примечание 3 введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	30.03.1989 N 52)

	2.4.1. Влажность гидратной извести не должна быть более 5%.

	2.4.2. Если по отдельным показателям известь соответствует разным сортам, то
	сортность определяют по величине показателя, соответствующего низшему сорту.

	Пункт 2.5. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	30.03.1989 N 52.

	2.6. Гидравлическая известь по химическому составу должна соответствовать
	требованиям, указанным в табл. 2.

	Таблица 2

	-----------------------T------------------------------------------

	   Химический состав   	¦	      Норма для извести, %, по массе

	                       	+--------------------T---------------------

	                       	¦	слабогидравлической 	¦	сильногидравлической

	-----------------------+--------------------+---------------------

	Активные СаО + МgО:    	¦	                    	¦

	   не более            	¦	         65         	¦	         40

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   не менее            	¦	         40         	¦	          5

	Активная МgO, не более 	¦	          6         	¦	          6

	СО , не более          	¦	          6         	¦	          5

	  2                    	¦	                    	¦

	2.7. Предел прочности образцов в МПа (кгс/см2), через 28 суток твердения должен
	быть не менее:

	а) при изгибе:

	0,4 (4,0) - для слабогидравлической извести;

	1,0 (10) - для сильногидравлической извести;

	б) при сжатии:

	1,7 (17) - для слабогидравлической извести;

	5,0 (50) - для сильногидравлической извести.

	2.7.1. Если по отдельным показателям гидравлическая известь относится к разным
	видам, то вид извести определяется по пределу прочности при сжатии.

	2.8. Содержание гидратной воды в негашеной извести не должно быть более 2%.

	2.9. Степень дисперсности порошкообразной воздушной, гидравлической извести
	должна быть такой, чтобы при просеивании пробы извести сквозь сито с сетками N 02
	и 008 по ГОСТ 6613-86 проходило соответственно не менее 98,5 и 85% массы
	просеиваемой пробы.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	Максимальный размер кусков дробленой извести должен быть не более 20 мм.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N
	52)

	2.9.1. По согласованию с потребителем допускается поставка комовой
	гидравлической извести, используемой в технологических целях.

	2.10. Воздушная и гидравлическая известь должна выдерживать испытание на
	равномерность изменения объема.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Известь должна быть принята отделом технического контроля предприятия-
	изготовителя.

	3.2. Известь принимается и отгружается партиями. Размер партии
	устанавливается в зависимости от годовой мощности предприятия в следующем
	количестве:

	200 т - при годовой мощности до 100 тыс. т;

	400 т - при годовой мощности свыше 100 до 250 тыс. т;

	800 т - при годовой мощности свыше 250 тыс. т.

	Допускается приемка и отгрузка партий и меньшей массы.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	3.3. Количество поставляемой извести определяется по массе взвешиванием в
	транспортных средствах на железнодорожных и автомобильных весах. Масса извести,
	отгружаемая в судах, определяется по осадке судна.

	3.4. Предприятие-изготовитель производит приемку и паспортизацию продукции
	и назначает вид и сорт извести на основании данных заводского технологического
	контроля производства и данных текущего контроля отгружаемой партии.

	Журналы с данными текущего контроля отгружаемой партии, используемые для
	приемки продукции, должны быть пронумерованы и опечатаны сургучной и гербовой
	печатями.

	3.4.1. Заводской технологический контроль производства осуществляют в
	соответствии с технологическим регламентом.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	3.4.2. Текущий контроль качества отгружаемой партии осуществляют по данным
	испытания общей пробы. Общую пробу составляют не менее чем за две смены работы
	предприятия и не менее чем из восьми разовых проб. Пробы отбирают для комовой
	извести - от транспортных средств подачи продукции на склад, для порошкообразной -
	от каждой мельницы или гидратора, работающих в данный силос. Общую пробу для
	комовой извести составляют массой 20 кг, порошкообразной - 10 кг. Отбор разовых
	проб осуществляют равномерно и в равных количествах. Общую пробу комовой
	извести измельчают до размеров кусков не более 10 мм.

	3.4.3. Пробы, отобранные для текущего контроля отгружаемой партии, тщательно
	смешивают, квартуют и делят на две равные части. Одну из этих частей подвергают
	испытаниям для определения показателей, предусмотренных стандартом, другую
	помещают в герметически закрываемый сосуд и хранят в сухом помещении на случай

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	необходимости контрольных испытаний.

	3.5. Контрольная проверка качества извести.

	Контрольную проверку качества извести осуществляют государственные и
	ведомственные инспекции по качеству или потребитель, применяя при этом
	указанный порядок отбора проб.

	3.5.1. От каждой партии отбирают общую пробу, получаемую объединением и
	тщательным смешением разовых проб. Общая проба для комовой извести составляет 30
	кг, для порошкообразной - 15 кг.

	3.5.2. При отгрузке извести навалом пробу отбирают в момент погрузки или
	выгрузки, при отгрузке извести в таре - со склада готовой продукции или при разгрузке
	у потребителя.

	3.5.3. При поставке извести навалом в вагонах пробу отбирают равными долями
	из каждого вагона; при поставке извести автомобильным транспортом - равными
	долями от каждых 30 т извести; при поставке извести в мешках - равными долями из 10
	мешков, отобранных случайным образом от каждой партии; при поставке водным
	транспортом - с транспортных лент или другого вида погрузочно-разгрузочных
	средств.

	3.5.4. Отобранную общую пробу извести подвергают испытаниям для
	определения показателей, предусмотренных настоящим стандартом.

	Пункт 3.5.5. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	30.03.1989 N 52.

	3.5.6. При контрольной проверке качества известь должна соответствовать всем
	требованиям настоящего стандарта для данного вида и сорта.

	(п. 3.5.6 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N
	52)

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Химический анализ и определение физико-механических свойств извести
	производят по ГОСТ 22688-77. При этом для кальциевой извести содержание активной
	МgО устанавливают по данным входного контроля сырья.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Комовую известь отгружают навалом, порошкообразную - навалом или в
	бумажных мешках по ГОСТ 2226-88. Допускается с согласия потребителя применять
	четырехслойные бумажные мешки.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	5.2. Для определения средней массы мешков брутто одновременно взвешивают 20
	мешков с известью, отобранных случайным образом, и результат делят на 20. Среднюю
	массу мешка нетто определяют вычитая из массы брутто среднюю массу нетто мешка.
	Отклонение средней массы мешков с известью нетто от указанной на упаковке не
	должно превышать +/- 1 кг.

	5.3. Изготовитель одновременно с отгрузочными реквизитами обязан направлять
	каждому потребителю извести паспорт, в котором указывается:

	название предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

	дата отгрузки извести;

	номер паспорта и партии;

	масса партии;

	полное наименование извести, ее гарантированный вид и сорт, показатели
	соответствия продукции требованиям настоящего стандарта;

	время и температура гашения;

	вид и количество добавки;

	обозначение стандарта, по которому поставляется известь.

	Кроме того, в каждую транспортную единицу должен быть вложен ярлык, в
	котором указывается: название предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак,
	полное наименование извести, ее гарантированный вид и сорт, обозначение стандарта,
	по которому поставляется известь.

	Абзац исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	30.03.1989 N 52.

	5.4. При отгрузке извести в бумажных мешках на них должно быть обозначено:
	название предприятия и (или) его товарный знак, полное наименование извести, ее
	гарантированный вид и сорт, обозначение стандарта, по которому поставляется
	известь.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4.1. Допускается замена всех обозначений на мешках цифровыми кодами,
	согласованными с потребителем.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	5.4.2. При отгрузке извести одного наименования и сорта повагонными
	поставками в бесперевалочном железнодорожном сообщении допускается наносить
	маркировку только на мешки, уложенные у дверей вагона с каждой стороны в
	количестве не менее четырех.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	5.5. Изготовитель обязан поставлять известь в исправном и очищенном
	транспортном средстве.

	5.6. При транспортировании и хранении известь должна быть защищена от
	воздействия влаги и загрязнения посторонними примесями.

	5.6.1. Известь транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с
	правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Допускается
	с согласия потребителя поставка комовой извести в цельнометаллических полувагонах
	и открытых автомашинах при условии сохранения ее качества и принятия
	необходимых мер против распыления и воздействия на нее атмосферных осадков.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	5.6.2. Известь должна храниться и транспортироваться раздельно по видам и
	сортам.

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие извести требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий ее транспортирования и хранения,
	установленных стандартом.

	6.2. Гарантийный срок хранения извести - 30 сут со дня ее отгрузки потребителю.

	(п. 6.2 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1989 N 52)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.