Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 8 апреля 1985 г. N 46

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ И ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ ДЛЯ
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Gravel and sandy-gravel ballast for railway track. Specifications
	ГОСТ 7394-85

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	Группа Ж18

	ОКП 57 1138

	Взамен ГОСТ 7394-77

	Срок введения

	1 января 1986 года

	Разработан Министерством путей сообщения;

	Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Исполнители: А.П. Леманский, канд. техн. наук (руководитель темы); Н.Д.
	Лизунова; Ю.В. Лукьянов; М.Л. Нисневич, д-р техн. наук; Н.С. Левкова, канд. техн.
	наук; Б.А. Евдокимов, канд. техн. наук; Л.А. Андреева; В.И. Новаторов; В.А.
	Богословский.

	Внесен Министерством путей сообщения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зам. министра Б.А. Морозов.

	Настоящий стандарт распространяется на гравий и гравийно-песчаный балласт,
	который является природной песчано-гравийной смесью, образовавшейся в результате
	естественного разрушения горных пород, и используемый в качестве балластного слоя
	железнодорожного пути дорог общего пользования, а также дорог предприятий и
	организаций.

	Гравийный балласт должен применяться на приемоотправочных и других
	станционных путях, а также в качестве подушки под щебеночный и асбестовый
	балласты; гравийно-песчаный - на малодеятельных станционных, подъездных и
	соединительных путях и в качестве подушки под все виды балластов.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Гравийный и гравийно-песчаный балласт должен выпускаться в
	соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации,
	утвержденной в установленном порядке.

	1.2. В зависимости от зернового состава природной песчано-гравийной смеси
	балласт подразделяется на следующие виды:

	гравийный;

	гравийно-песчаный.

	1.3. Гравийный и гравийно-песчаный балласт должен характеризоваться
	следующими показателями:

	зерновым составом;

	содержанием кварцевых зерен прочных изверженных и метаморфических горных
	пород;

	содержанием зерен слабых пород;

	содержанием пылевидных и глинистых частиц.

	1.4. Зерновой состав гравийного и гравийно-песчаного балласта должен
	соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------T----------------------------------

	   Размер отверстий сит, мм    	¦	    Полные остатки на ситах, %

	                               	¦	        по массе, в балласте

	                               	+--------------T-------------------

	                               	¦	  гравийном   	¦	 гравийно-песчаном

	-------------------------------+--------------+-------------------

	              100              	¦	     0        	¦	       0

	               60              	¦	     До 10    	¦	       0

	               25              	¦	       -      	¦	       До  20

	                5              	¦	 От 40 до 80  	¦	       "   50

	                0,63           	¦	 "  70 "  100 	¦	 От 35 "  100

	                0,16           	¦	 "  90 "  100 	¦	 "  85 "  100

	-------------------------------+--------------+-------------------

	  Проход через сито 0,16 мм, %:	¦	              	¦

	    всего                      	¦	     До 10    	¦	      До 15

	    в том числе пылевидных и   	¦	              	¦

	глинистых частиц               	¦	     До  2    	¦	      До 3

	1.5. Содержание кварцевых зерен и зерен прочных изверженных и
	метаморфических горных пород в песчаной части балласта (фракции размером менее 5
	мм) должно составлять не менее 50% массы зерен размером от 0,16 до 5 мм.

	1.6. Содержание зерен слабых горных пород в гравийной части балласта не
	должно превышать 10% массы зерен размером более 5 мм. К зернам слабых горных
	пород относят зерна с пределом прочности при сжатии в насыщенном водой
	состоянии менее 20 МПа (200 кгс/см2).

	1.7. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000
	N 115.

	    1.8. Гравий  и  гравийно-песчаную   смесь   в  зависимости  от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	величины суммарной удельной  эффективной  активности  естественных

	радионуклидов А    применяют:

	               эфф

	    в пределах  территорий населенных пунктов и  зон перспективной

	застройки при А    свыше 370 Бк/кг до 740 Бк/кг;

	               эфф

	    вне населенных пунктов при А    свыше 740 Бк/кг до 1500 Бк/кг.

	                                эфф

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

	(п. 1.8 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Поставку и приемку балласта производят партиями. Партией считают
	количество балласта, одновременно отгружаемого одному потребителю в одном
	железнодорожном составе.

	При транспортировании балласта автомобильным транспортом партией считают
	количество балласта, отгружаемого одному потребителю в течение суток.

	2.2. Количество поставляемого балласта определяют по объему посредством
	обмера его в вагонах, автомобилях и других транспортных средствах на месте погрузки.
	При контрольных замерах балласта на месте выгрузки его объем пересчитывают с
	учетом коэффициента уплотнения при транспортировании, устанавливаемого по
	согласованию изготовителя с потребителем, в зависимости от дальности перевозки.
	Коэффициент уплотнения принимают не более 1,20 для гравийного и 1,15 для
	песчаного балласта.

	Количество поставляемого балласта может быть определено в весовых единицах
	путем пересчета объема материала по его насыпной плотности. Насыпную плотность
	балласта определяют по ГОСТ 8269.0-97 или по ГОСТ 8735-88.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	2.3. Приемочный контроль качества балласта на предприятии (карьере) -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	изготовителе проводят в его лаборатории в сроки, указанные в табл. 2.

	Таблица 2

	-------------------------------T--------------------T-------------

	     Наименование испытания    	¦	  Срок проведения   	¦	Минимальная

	                               	¦	     испытания      	¦	масса пробы

	                               	¦	                    	¦	балласта для

	                               	¦	                    	¦	проведения

	                               	¦	                    	¦	одного испы-

	                               	¦	                    	¦	тания, кг

	-------------------------------+--------------------+-------------

	  Определение зернового состава	¦	  Ежедневно         	¦	     30

	и содержание частиц   размером 	¦	                    	¦

	менее 0,16 мм                  	¦	                    	¦

	  Определение содержания пыле- 	¦	  Один раз в квартал	¦	     10

	видных и глинистых частиц      	¦	и в каждом случае   	¦

	отмучиванием                   	¦	изменения геологи-  	¦

	                               	¦	ческих условий забоя	¦

	  Определение содержания зерен 	¦	  Один раз в год и в	¦	     15

	слабых пород в гравийной части 	¦	каждом случае изме- 	¦

	балласта                       	¦	нения геологических 	¦

	                               	¦	условий забоя       	¦

	  Определение содержания квар- 	¦	  При геологоразве- 	¦	     0,5

	цевых зерен и зерен прочных    	¦	дочных работах      	¦

	изверженных и метаморфических  	¦	                    	¦

	горных пород в песчаной части  	¦	                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	балласта                       	¦	                    	¦

	  Определение суммарной удель- 	¦	  Один раз в год и в	¦	     2,5

	ной эффективной активности     	¦	каждом случае изме- 	¦

	естественных радионуклидов     	¦	нения геологических 	¦

	                               	¦	условий             	¦

	(позиция  введена Изменением N 1,  утв.  Постановлением   Госстроя

	РФ от 04.12.2000 N 115)

	2.4. Для приемочного контроля качества балласта в карьере отбирают точечные
	пробы из борозды, проведенной в стенке забоя вертикально от бровки забоя до его
	основания. Сечение борозды - 10 х 20 или 15 х 20 см в зависимости от крупности
	материала. В борозде отбирается 5 точечных проб равномерно по высоте забоя от
	бровки до его подошвы. Отобранные из борозды точечные пробы объединяют в
	среднюю пробу и хорошо перемешивают. Средняя проба должна не менее чем в четыре
	раза превышать массу, указанную в табл. 2.

	При определении качества балласта, добытого и уложенного способом
	гидромеханизации, карту намыва разделяют в плане на однородные по крупности и по
	условиям намыва зоны объемом не более 500 м3 каждая. От каждой зоны отбирают не
	менее пяти точечных проб из разных мест. Масса точечной пробы должна быть не
	менее 50 кг.

	Качество балласта оценивают для каждой зоны отдельно по результатам
	испытания отобранной от нее средней пробы.

	Среднюю пробу балласта перед отправкой в лабораторию сокращают до массы,
	примерно в 2 раза превышающей указанную в табл. 2. Сокращение средней пробы
	производят методом квартования по ГОСТ 8735-88.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	2.5. Потребитель проводит контрольную проверку соответствия отгружаемого
	балласта требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный ниже
	порядок:

	для испытаний балласта проводят отбор точечных проб, из которых путем
	объединения получают контрольную пробу;

	при контрольной проверке качества балласта, поставляемого железнодорожным
	транспортом, точечные пробы отбирают при размере партии до трех вагонов из
	каждого вагона, при большем размере партии - из любых трех вагонов. Каждую
	точечную пробу отбирают из пяти разных мест вагона (в четырех углах и в центре);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	при контрольной проверке качества балласта, поставляемого автомобильным
	транспортом, от каждой партии объемом не более 350 м3 отбирают точечные пробы не
	менее чем из пяти автомобилей. Каждую точечную пробу отбирают в центре кузова
	автомобиля.

	Масса контрольной пробы, отбираемой для проверки партии, должна не менее
	чем в 5 раз превышать суммарную массу проб для испытаний, указанных в табл. 2.

	Сокращение проб до размера, требуемого для испытаний, производят методом
	квартования или с помощью желобчатого делителя по методике, приведенной в ГОСТ
	8269.0-97.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	В качестве результата принимают среднее арифметическое значение
	параллельных испытаний, предусмотренных для соответствующего метода. Зерновой
	состав оценивают по средним значениям результатов трех параллельных испытаний.

	При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из
	показателей по нему проводят повторное испытание. Результат повторного испытания
	является окончательным.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Испытания балласта для определения зернового состава и содержания в нем
	частиц размером менее 0,16 мм, содержания зерен слабых пород, пылевидных и
	глинистых частиц проводят по ГОСТ 8269.0-97.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	Пробы при определении зернового состава балласта просеивают на ситах с
	отверстиями размером 0,16; 0,63; 5,0; 25,0; 60,0 мм, содержание зерен размерами более
	100 мм определяют с помощью кольца-калибра диаметром 100 мм.

	Определение количества пылевидных и глинистых частиц в балласте производят
	методом отмучивания.

	3.2. Содержание кварцевых зерен и зерен прочных изверженных и
	метаморфических горных пород определяют по ГОСТ 8735-88.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	    3.3. Суммарную удельную  эффективную  активность  естественных

	радионуклидов  определяют   гамма-спектрометрическим   методом  по

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 30108-94. При  этом  в  гравийно-песчаном балласте  испытания

	проводят отдельно для гравийной и песчаной составляющих смеси.  За

	результат  принимают средневзвешенное  значение А   , определяемое

	                                                 эфф

	по формуле

	                        А     x a  + А     x а

	                         эфф     1    эфф     2

	                            1            2

	                 А    = -----------------------,               (1)

	                  эфф          а  + а

	                                1    2

	    где А     и А     - значения   суммарной удельной  эффективной

	         эфф     эфф

	            1       2

	активности естественных радионуклидов соответственно в гравийной и

	песчаной составляющих балласта, Бк/кг;

	    а , а  - содержание в смеси гравия и  песка  соответственно, %

	     1   2

	по массе.

	(п. 3.3 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Каждая партия отгружаемого балласта должна сопровождаться документом о
	качестве, в котором указывают:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	номер и дату выдачи паспорта;

	наименование карьера-поставщика и его адрес;

	наименование получателя и его адрес;

	номера вагонов, накладных и количество отгружаемого балласта;

	вид балласта (гравийный или гравийно-песчаный);

	зерновой состав;

	содержание зерен слабых пород;

	содержание кварцевых зерен и зерен прочных изверженных и метаморфических
	пород;

	содержание пылевидных и глинистых частиц;

	суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	номер настоящего стандарта.

	4.2. Балласт транспортируют в открытых железнодорожных вагонах, а также в
	автомобилях в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами
	перевозки грузов соответствующим видом транспорта.

	При перевозке железнодорожным транспортом должно быть обеспечено также
	выполнение Технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных
	Министерством путей сообщения.

	4.3. При перевозке должны соблюдаться меры, обеспечивающие предохранение
	балласта от загрязнения.

	4.4. Гравийный и гравийно-песчаный балласт транспортируют и хранят в
	условиях, предохраняющих их от загрязнения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.