Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 115

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 22856-89 "ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК
	ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	Введено в действие с

	1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17 мая 2000 г.

	Зрегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3699.

	За принятие изменения проголосовали:

	------------------------T-----------------------------------------

	Наименование государства	¦	 Наименование органа государственного

	                        	¦	    управления строительством

	------------------------+-----------------------------------------

	Азербайджанская         	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика              	¦

	Республика Армения      	¦	Министерство градостроительства

	                        	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь     	¦	Минстройархитектуры Республики Беларусь

	Республика Казахстан    	¦	Комитет по делам строительства

	                        	¦	Министерства энергетики, индустрии и

	                        	¦	торговли Республики Казахстан

	Республика Молдова      	¦	Министерство окружающей среды и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                        	¦	благоустройств территорий Республики

	                        	¦	Молдова

	Российская Федерация    	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан  	¦	Комитет по делам архитектуры и

	                        	¦	строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан   	¦	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

	Вводная часть. Пятый, шестой абзацы. Исключить аббревиатуру: СССР.

	Раздел 1 дополнить пунктом - 1.10:

	"1.10 Щебень и песок в зависимости от величины суммарной удельной

	эффективной активности естественных радионуклидов 	 применяют:

	во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях при

	 до 370 Бк/кг;

	при возведении производственных зданий и сооружений при 	 свыше 370
	Бк/кг до 740 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше."

	Пункт 2.4. Второй абзац после слова "морозостойкость" дополнить словами:
	"суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	третий абзац после слов "прочность исходной горной породы" дополнить
	словами: "суммарную удельную эффективную активность естественных
	радионуклидов".

	Пункт 2.5. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269" на "ГОСТ 8269.0";

	дополнить ссылкой: "ГОСТ 30108".

	Пункт 2.14 дополнить абзацем (перед последним):

	"суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	Пункт 3.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269" на "ГОСТ 8269.0".

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"3.4. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108".

	Раздел 4. Второй абзац. Исключить аббревиатуру: СССР.

	Информационные данные. Пункт 4. Таблица. Заменить ссылки: "ГОСТ 8269-87" на
	"ГОСТ 8269.0-97", "ГОСТ 9479-84" на "ГОСТ 9479-98", "ГОСТ 9480-77" на "ГОСТ 9480-
	89", "ГОСТ 23342-78" на "ГОСТ 23342-91".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.