Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 115

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23735-79 "СМЕСИ ПЕСЧАНО-
	ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	Введено в действие

	с 1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17 мая 2000 г.

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------T---------------------------------------

	Наименование государства 	¦	  Наименование органа государственного

	                          	¦	       управления строительством

	--------------------------+---------------------------------------

	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства

	                          	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь       	¦	Минстройархитектуры Республики

	                          	¦	Беларусь

	Республика Казахстан      	¦	Комитет по делам строительства

	                          	¦	Министерства энергетики, индустрии и

	                          	¦	торговли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика     	¦	Государственный Комитет при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	Правительстве Кыргызской Республики по

	                          	¦	архитектуре и строительству

	Республика Молдова        	¦	Министерство окружающей среды и

	                          	¦	благоустройств территорий Республики

	                          	¦	Молдова

	Российская Федерация      	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан    	¦	Комитет по делам архитектуры и

	                          	¦	строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан     	¦	Госкомархитектстрой Республики

	                          	¦	Узбекистан

	Пункт 1.1. Заменить ссылки: "ГОСТ 8268-74" на "ГОСТ 8267-93"; "ГОСТ 8736-77"
	на "ГОСТ 8736-93".

	Пункт 1.9. Заменить ссылку: "ГОСТ 8268-74" на "ГОСТ 8267-93".

	Пункт 1.10. Заменить ссылку: "ГОСТ 8736-77" на "ГОСТ 8736-93".

	Пункт 1.13 изложить в новой редакции:

	"1.13. Природные и  обогащенные  песчано-гравийные смеси в зависимости от
	величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	 применяют:

	для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для

	строительства и реконструкции жилых и общественных зданий, при 	 до 370 Бк/кг;

	для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для
	строительства производственных зданий и сооружений, а также строительства дорог в

	пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки при 
	свыше 370 Бк/кг до 740 Бк/кг;

	для производства строительных материалов для строительства дорог и

	аэродромов вне населенных пунктов при 	 свыше 740 Бк/кг до 1500 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.7 после слова "морозостойкости" дополнить словами: "суммарной
	удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

	Пункты 2.8, 2.13, 3.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-76" на "ГОСТ 8269.0-97".

	Пункт 3.1. Заменить ссылки: "ГОСТ 8269-76" на "ГОСТ 8269.0-97"; "ГОСТ 8735-
	75" на  "ГОСТ 8735-88"; "ГОСТ 8736-77" на "ГОСТ 8736-93";"ГОСТ 8268-82" на "ГОСТ
	8267-93".

	Пункт 3.3 после слов "глины в комках" дополнить словами: "и суммарную
	удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4:

	"3.4 Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108-94".

	Пункт 4.1 дополнить абзацем:

	"суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.