Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 22 июня 1989 г. N 109

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 8735-88 "ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
	РАБОТ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	Дата введения

	1 января 1990 года

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить
	обозначением: СТ СЭВ 6317-88.

	Пункты 3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 10.1.2, 13.2. Заменить
	ссылку: "ГОСТ 24104-80" на "ГОСТ 24104-88".

	Пункт 3.4 дополнить абзацем (после седьмого):

	"При определении зернового состава мокрым способом навеску материала
	помещают в сосуд и разливают водой. Через 24 ч содержимое сосуда тщательно
	перемешивают до полного размокания глинистой пленки на зерна или комков глины,
	сливают (порционно) на верхнее сито стандартного набора и просеивают, промывая
	материал на ситах до тех пор, пока промывочная вода на станет прозрачной. Частные
	остатки на каждом сите высушивают до постоянной массы и охлаждают до комнатной
	температуры, затем определяют их массу взвешиванием".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.