Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 13 января 2003 г. N 4

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 10832-91 ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ
	ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	Дата введения

	1 апреля 2003 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.10.2002 г.

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------------T--------------------------------¬

	¦	   Наименование государства    	¦	       Наименование органа      	¦

	¦	                               	¦	   государственного управления  	¦

	¦	                               	¦	          строительством        	¦

	+-------------------------------+--------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика     	¦	Госстрой Азербайджанской        	¦

	¦	                               	¦	Республики                      	¦

	¦	Республика Армения             	¦	Министерство градостроительства 	¦

	¦	                               	¦	Республики Армения              	¦

	¦	Республика Беларусь            	¦	Минстройархитектуры Республики  	¦

	¦	                               	¦	Беларусь                        	¦

	¦	Республика Казахстан           	¦	Казстройкомитет Республики      	¦

	¦	                               	¦	Казахстан                       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Кыргызская Республика          	¦	Государственный Комитет по      	¦

	¦	                               	¦	архитектуре и строительству при 	¦

	¦	                               	¦	Правительстве Кыргызской        	¦

	¦	                               	¦	Республики                      	¦

	¦	Республика Молдова             	¦	Министерство экологии и         	¦

	¦	                               	¦	благоустройства территорий      	¦

	¦	                               	¦	Республики Молдова              	¦

	¦	Российская Федерация           	¦	Госстрой России                 	¦

	¦	Республика Таджикистан         	¦	Комархстрой Республики          	¦

	¦	                               	¦	Таджикистан                     	¦

	¦	Республика Узбекистан          	¦	Госархитектстрой Республики     	¦

	¦	                               	¦	Узбекистан                      	¦

	L-------------------------------+---------------------------------

	Пункт 1.2.1. Заменить слово: "пудру" на "порошковый".

	Пункт 1.3.1. Таблицу 2 и примечания изложить в новой редакции:

	Таблица 2

	--------------------------------T---------------------------------

	   Марка по насыпной плотности  	¦	    Насыпная плотность, кг/м3

	--------------------------------+---------------------------------

	               75               	¦	              До 75 включ.

	              100               	¦	      Св.  75 до 100 "

	              150               	¦	      "   100 "  150 "

	              200               	¦	      "   150 "  200 "

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              250               	¦	      "   200 "  250 "

	              300               	¦	      "   250 "  300 "

	              350               	¦	      "   300 "  350 "

	              400               	¦	      "   350 "  400 "

	              500               	¦	      "   400 "  500 "

	Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при
	соответствующем технико-экономическом обосновании выпуск песка марки по
	насыпной плотности 600, щебня - марок по насыпной плотности 600, 700 для
	конструкционных легких бетонов.

	Пункт 1.3.2. Таблицу 3 после марки 300 дополнить маркой: 350.

	-------------------------------T----------------------------------

	    Наименование показателя    	¦	 Марка песка по насыпной плотности

	                               	+----------------------------------

	                               	¦	              350

	-------------------------------+----------------------------------

	Теплопроводность при           	¦	              0,079

	температуре (25 +/- 5) °С,     	¦

	Вт/(м х °С), не более          	¦

	Прочность, МПа, не менее       	¦	              0,35

	Пункт 1.3.3. Таблица 4. Заменить марку: М25 на П25.

	Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: "или полиэтиленовые мешки по ГОСТ
	17811" на "мешки из полимерных материалов по ГОСТ 17811 и ГОСТ 30090";

	после слова "горловины" дополнить словами: "или другими способами
	герметизации упаковки, установленные между изготовителем и потребителем в
	договоре на поставку";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	второй абзац изложить в новой редакции:

	"Допускается для упаковки использовать специализированные контейнеры,
	изготовленные по технической документации изготовителя и согласованные в
	установленном порядке".

	Пункт 2.8. Третий абзац. Заменить слова: "из мешков - по две пробы методом
	случайного отбора, но не менее чем из пяти мешков с помощью совка или
	пробоотборника с глубины 0,20 м" на "из мешков - с помощью совка или
	пробоотборника с глубины 0,2 мм, но не менее чем от пяти мешков, выбранных
	методом случайного отбора";

	дополнить абзацем:

	"из специализированных контейнеров - с помощью совка или пробоотборника с
	глубины 0,5 м, но не менее чем их трех контейнеров, выбранных методом случайного
	отбора".

	Пункт 2.10. Второй абзац дополнить словами: "Допускается в зависимости от
	дальности транспортирования и высоты загрузки транспортного средства, а также для
	специализированных контейнеров высотой выше 1 м устанавливать коэффициенты
	уплотнения по согласованию с потребителем более 1,15";

	дополнить абзацем:

	"Допускается отгрузка песка и щебня по массе".

	Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 7076-87 на
	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 25820-83 на ГОСТ 25820-2000;

	исключить ссылку: ОСП 72/87;

	дополнить ссылками:

	-------------------------------------------T----------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	-------------------------------------------+----------------------

	            ГОСТ 30090-93                  	¦	         1.4

	            ГОСТ 30108-94                  	¦	      Раздел 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.