Введено в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 2 апреля 2009 г. N 120-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 8269.0-97 "ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ
	ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
	ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ
	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ"

	МКС 91.100.15

	Группа Ж19

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) (Протокол N 34 от 10.12.2008).

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5813.

	За принятие Изменения проголосовали национальные органы по управлению
	строительством следующих государств: AM, KG, MD, RU, UZ, TJ, UA [коды альфа-2 по
	МК (ИСО 3166) 004].

	Дату введения в действие настоящего Изменения устанавливают указанные
	национальные органы по управлению строительством <*>.

	--------------------------------

	<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-09-
	01.

	Подраздел 4.8 дополнить пунктами - 4.8.5, 4.8.6:

	"4.8.5. Испытание щебня (гравия)

	При испытании щебня (гравия), состоящего из смеси фракций, дробимость
	определяют в соответствии с 4.1.7.

	4.8.6. Испытание щебня из валунов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При испытании щебня из валунов, состоящего из смеси пород различных
	генетических типов, его подвергают петрографической разборке в соответствии с 4.13
	и определяют процентное содержание в нем щебня, сложенного изверженными
	интрузивными породами, щебня, сложенного изверженными эффузивными породами,
	и щебня, сложенного смесью осадочных и метаморфических пород. Из щебня,
	сложенного каждой из этих групп пород, отбирают представительные пробы и
	испытывают их на дробимость в соответствии с 4.8.2 - 4.8.4.

	По результатам испытаний устанавливают марку по дробимости щебня каждой
	испытанной пробы по таблицам 3 и 4 ГОСТ 8267 и определяют промежуточную

	средневзвешенную марку по дробимости щебня из валунов 	 по формуле

	, (22а)

	где 	 - марка по дробимости щебня изверженных интрузивных пород;

	- марка по дробимости щебня изверженных эффузивных пород;

	- марка по дробимости щебня осадочных и метаморфических пород;

	- содержание в щебне из валунов зерен изверженных интрузивных пород, %.

	- содержание в щебне из валунов зерен изверженных эффузивных пород, %;

	- содержание в щебне из валунов зерен осадочных и метаморфических пород,
	%.

	Марку по дробимости щебня из валунов определяют по значению промежуточной
	марки по дробимости по таблице 5а ГОСТ 8267".

	Пункт 4.8.4. Формула (22). Экспликация. Заменить слова: "где m - масса
	аналитической пробы щебня (гравия), г" на "где m - масса испытываемой пробы щебня
	(гравия), г";

	последний абзац исключить.

	Пункт 4.13.3. Второй абзац. Заменить слова: "порфирит, диабаз" на "андезит,
	липарит".

	Пункты 4.22.2.1, 4.22.2.4.1. Заменить слова: "Весы аналитические по ГОСТ 24104
	с погрешностью взвешивания +/- 0,0002 г" на "Весы лабораторные класса точности II по
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 24104".

	Пункт 4.23.1. Заменить слова: "Весы по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания
	+/- 0,0002 г" на "Весы лабораторные класса точности II по ГОСТ 24104".

	Приложение Б. Ссылку на ГОСТ 8.326-89 дополнить знаком сноски: <*>; ссылку
	на ГОСТ 8.513-84 дополнить знаком сноски: <**>;

	дополнить сносками:

	"<*> На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94
	"Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения
	испытаний и утверждения типа средств измерений".

	"<**> На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.006-94
	"Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения
	поверки средств измерений";

	заменить ссылку: "ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и
	образцовые. Общие технические условия" на "ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные.
	Общие технические требования".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.