Принято

	Межгосударственной научно-технической

	комиссией по стандартизации,

	техническому нормированию

	и сертификации в строительстве

	17 мая 2000 года

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 8735-88 "ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
	РАБОТ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000.

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3705

	За принятие изменения проголосовали:

	-----------------------------T------------------------------------

	    Наименование государства 	¦	Наименование органа государственного

	                             	¦	     управления строительством

	-----------------------------+------------------------------------

	Азербайджанская Республика  	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения          	¦	Минстерство градостроительства

	                             	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь         	¦	Минстройархитектуры Республики

	                             	¦	Беларусь

	Республика Казахстан        	¦	Комитет по делам строительства

	                             	¦	Министерства энергетики,

	                             	¦	индустрии и торговли Республики
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                             	¦	Казахстан

	Кыргызская Республика       	¦	Государственный Комитет при

	                             	¦	Правительстве Кыргызской Республики

	                             	¦	по архитектуре и строительству

	Республика Молдова          	¦	Министерство окружающей среды

	                             	¦	и благоустройств территорий

	                             	¦	Республики Молдова

	Российская Федерация        	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан      	¦	Комитет по делам архитектуры

	                             	¦	и строительства Республики

	                             	¦	Таджикистан

	Республика Узбекистан       	¦	Госкомархитектстрой Республики

	                             	¦	Узбекистан

	Пункт 1.8. Ссылку на ГОСТ 2874 дополнить знаком сноски: <*>;

	пункт дополнить сноской:

	"--------------------------------

	<*> На территории РФ действует ГОСТ Р 51232-98".

	Пункт 1.10 изложить в новой редакции:

	"1.10. Для проведения испытаний допускается применять импортное
	оборудование, аналогичное приведенному в настоящем стандарте.

	Нестандартизованные средства измерений должны пройти метрологическую
	аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326-89".

	Пункт 2.3. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".

	Пункты 3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 10.2, 13.2. Исключить
	ссылку: "ГОСТ 23711-79";

	заменить ссылку: "ГОСТ 24104-80" на "ГОСТ 24104-88".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункты 5.3.1, 5.4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".

	Пункт 7.2. Исключить ссылку: "ГОСТ 8284-78";

	Раздел 11. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269-87" на "ГОСТ 8269.0-97".

	Пункт 12.2.1.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 23932-79" на "ГОСТ 23932-90".

	Стандарт дополнить разделом - 14:

	"14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ
	НАБУХАНИЯ В ПЕСКЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	14.1. Сущность метода

	Сущность метода заключается в определении величины приращения объема
	глинистых частиц в течение не менее 24 ч с момента отстаивания и расчета
	содержания глинистых частиц по средней величине приращения объема.

	Метод распространяется на природные пески и пески из отсевов дробления
	горных пород, из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков,
	применяемые для дорожного строительства.

	14.2. Средства контроля и вспомогательное оборудование

	Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева (105 +/- 5) °С.

	Весы лабораторные общего назначения 4-го класса точности по ГОСТ 24104-88.

	Сито с отверстиями размером 5 мм; сита с сетками N 063 и N 016 по ГОСТ 6613-
	86.

	Цилиндры стеклянные мерные вместимостью 50 или 100 мл по ГОСТ 1770-74 - 2
	шт.

	Воронка по ГОСТ 1770-74 - 2 шт.

	Палочка стеклянная с резиновым наконечником - 2 шт.

	Кальций хлористый технический 5%-ный раствор по ГОСТ 450-77.

	14.3. Порядок проведения испытания

	Из средней пробы песка массой 1 кг, высушенной до постоянной массы при
	температуре (105 +/- 5) °С и просеянной через сито с отверстиями размером 5 мм,
	отбирают навеску массой 200 г. Природный песок и песок из отсевов дробления
	горных пород просеивают через сито с сеткой N 016, песок из шлаков черной и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цветной металлургии и фосфорных шлаков - через сито с сеткой N 063. Определяют

	содержание зерен размером менее 0,16 мм 	 и менее 0,63 мм 	 соответственно.
	Песок, прошедший через сито, равными порциями засыпают через воронку в два
	стеклянных мерных цилиндра при постукивании по цилиндрам до тех пор, пока объем
	песка в уплотненном состоянии не достигнет отметки 10 мл. Затем песок в каждом
	цилиндре разрыхляют, вливают по 30 - 50 мл дистиллированной воды, тщательно
	перемешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до полного
	исчезновения мазков глины на стенках цилиндра. После этого в каждый цилиндр в
	качестве коагулянта вливают по 5 мл 5%-ного раствора хлористого кальция, тщательно
	перемешивают и доливают по стеклянной палочке (чтобы смыть с нее глину)
	дистиллированную воду до отметки 50 или 100 мл. После отстаивания в течение не
	менее 24 ч, но не более 30 ч измеряют объем, занимаемый песком.

	14.4. Обработка результатов испытания

	Приращение объема К при набухании глинистых частиц на каждый 1 мл
	первоначального объема вычисляют с точностью до второго десятичного знака по
	формуле

	, (29)

	где 	 - объем песка после набухания, мл;

	- исходный объем песка, мл.

	Приращение объема при набухании определяют как среднеарифметическое
	значение двух результатов.

	По значению К (таблица 6) определяют содержание глинистых частиц в зернах

	песка размером менее 0,16 (	) для природного песка и песка из отсевов дробления

	горных пород и менее 0,63 мм (	) для песка из шлаков черной и цветной
	металлургии и фосфорных шлаков.

	Таблица 6

	------------T---------------------T----------T--------------------

	Приращение 	¦	Содержание глинистых 	¦	Приращение	¦	Содержание глинистых

	объема К   	¦	   частиц в зернах   	¦	объема К  	¦	   частиц в зернах
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	            	¦	  крупностью менее   	¦	          	¦	  крупностью менее

	            	¦	  0,16 (0,63) мм, %  	¦	          	¦	  0,16 (0,63) мм, %

	------------+---------------------+----------+--------------------

	    1,50    	¦	         17,0        	¦	   0,75   	¦	         8,50

	    1,45    	¦	         16,43       	¦	   0,70   	¦	         7,93

	    1,40    	¦	         15,87       	¦	   0,65   	¦	         7,36

	    1,35    	¦	         15,35       	¦	   0,60   	¦	         6,80

	    1,30    	¦	         14,74       	¦	   0,55   	¦	         6,23

	    1,25    	¦	         14,17       	¦	   0,50   	¦	         5,66

	    1,20    	¦	         13,85       	¦	   0,45   	¦	         5,09

	    1,15    	¦	         13,03       	¦	   0,40   	¦	         4,53

	    1,10    	¦	         12,46       	¦	   0,35   	¦	         3,96

	    1,05    	¦	         11,90       	¦	   0,30   	¦	         3,39

	    1,00    	¦	         11,33       	¦	   0,25   	¦	         2,83

	    0,95    	¦	         10,76       	¦	   0,20   	¦	         2,26

	    0,90    	¦	         10,20       	¦	   0,15   	¦	         1,70

	    0,85    	¦	          9,63       	¦	   0,12   	¦	         1,36

	    0,80    	¦	          9,06       	¦	   0,10   	¦	         1,13

	Содержание глинистых частиц в природном песке и песке из отсевов дробления

	горных пород 	, %, вычисляют по формуле

	, (30)

	где 	 - содержание в природном песке и песке из отсевов дробления горных
	пород зерен размером менее 0,16 мм, % по массе;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- содержание глинистых частиц в зернах природного песка и песка из
	отсевов дробления горных пород размером менее 0,16 мм, % по массе.

	Содержание глинистых частиц в песке из шлаков вычисляют по формуле

	, (31)

	где 	 - содержание в песке из шлаков зерен менее 0,63 мм, % по массе;

	- содержание глинистых частиц в зернах песка из шлаков размером менее
	0,63 мм, % по массе".

	Раздел "Содержание" дополнить пунктом - 14:

	"14. Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для
	дорожного строительства".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.