Группа Ж18

	ПОПРАВКА К ГОСТ 3344-83 "ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ШЛАКОВЫЕ
	ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	--------T---------------------------------------------------------

	В каком	¦	                       Должно быть

	месте  	¦

	--------+---------------------------------------------------------

	Пункт  	¦-----T-------T-------------------------------------------

	1.4.2.  	¦	Марка	¦	Макси- 	¦	      Полный остаток, % по массе, на

	Таблица 	¦	смеси	¦	мальный	¦	     контрольных ситах с размером ячеек

	8. Для  	¦	     	¦	размер 	+-----T------T------T-------T------T--------

	марки   	¦	     	¦	зерен, 	¦	1,5 D	¦	1,25 D	¦	  D   	¦	 0,5 D 	¦	 5 мм 	¦	0,16 мм

	смеси С 	¦	     	¦	мм     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	       7	¦-----+-------+-----+------+------+-------+------+--------

	        	¦	С    	¦	   10  	¦	Не   	¦	0 - 10	¦	0 - 20	¦	20 - 40	¦	   -  	¦	80 - 95

	        	¦	 7   	¦	       	¦	до-  	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	        	¦	     	¦	       	¦	пус- 	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	        	¦	     	¦	       	¦	кает-	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	        	¦	     	¦	       	¦	ся   	¦	      	¦	      	¦	       	¦	      	¦

	        	¦

	        	¦------------------------T--------------------------------

	        	¦	     Напечатано         	¦	        Должно быть

	        	¦------------------------+--------------------------------

	примеча-	¦	          -             	¦	 Примечание. Для смеси С

	ние     	¦	                        	¦	                        7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	        	¦	                        	¦	полный остаток на сите с

	        	¦	                        	¦	ячейками размером 2,5 мм должен

	        	¦	                        	¦	быть от 40 до 60% по массе.

	послед- 	¦	 содержание конгломерата	¦	 содержание конгломерата

	ний     	¦	до 15% по массе.        	¦	(сцементированных зерен щебня)

	абзац   	¦	                        	¦	крупностью зерен смеси 0 - 1,5 D

	        	¦	                        	¦	до 15% по массе.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.