Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 января 1981 г. N 9

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПАНЕЛИ И БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ КИРПИЧА И
	КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Wall panels blocks of brick and ceramic stones. General specifications
	ГОСТ 24594-81

	Группа Ж33

	ОКП 57 4101

	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26
	января 1981 г. N 9 срок введения установлен с 01.01.1982.

	Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР; Научно-исследовательским институтом
	строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР; Государственным комитетом по
	гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР; Харьковским
	проектным и научно-исследовательским институтом "ПромстройНИИпроект" Госстроя
	СССР.

	Исполнители: С.В. Поляков, д-р техн. наук; Н.В. Морозов, д-р техн. наук; В.А.
	Камейко, канд. техн. наук; В.П. Хлебцов, канд. техн. наук; Е.Г. Малышев, канд. техн.
	наук; И.Н. Бутовский, канд. техн. наук; А.И. Ананьев, канд. техн. наук; Н.А. Тачкова,
	канд. техн. наук; В.Г. Цимблер, канд. техн. наук; М.И. Вычерова; Г.Н. Харитонов; И.С.
	Лифанов.

	Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. Кучеренко Госстроя СССР. Зам. директора С.В. Поляков.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 26 января 1981 г. N 9.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на стеновые панели и блоки,
	изготовляемые из керамических и силикатных кирпича и камней, и устанавливает
	технические требования к их проектированию, изготовлению и применению в
	строительстве жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и
	сооружений.

	Допускается применять кирпичные и керамические панели и блоки для
	строительства зданий в сейсмических районах, районах вечной мерзлоты и на
	просадочных грунтах с учетом выполнения дополнительных требований,
	установленных соответствующими нормативными документами.

	Стеновые панели и блоки наружных стен изготавливают в горизонтальном
	положении в металлической форме с матрицей, имеющей ячейки для фиксации
	положения каждого кирпича или камня и обеспечивающей расшивку швов с лицевой
	стороны изделия или с матрицей со специальным рисунком отделочного слоя. Панели
	и блоки из кирпича или керамических камней допускается изготавливать также в
	вертикальном положении.

	Проектирование кирпичных панелей и блоков производят в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта и строительных норм и правил.

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Панели и блоки классифицируют по:

	назначению - для наружных и внутренних (несущих, самонесущих и ненесущих)
	стен и перегородок;

	видам конструкций - однослойные и многослойные;

	наличию в панелях проемов - без проемов и с оконным или дверным проемом;

	виду разрезки - однорядные, а также двухрядные и многорядные при
	вертикальном или горизонтальном членении;

	месту расположения - рядовые, простеночные, торцевые, угловые, парапетные и
	др.

	1.2. Многослойные панели и блоки наружных стен по конструкции связей между
	слоями подразделяют:

	с соединениями из сварных каркасов или одиночных стальных стержней;

	с соединениями из армированных ребер или отдельных шпонок из цементно-
	песчаного раствора или бетона, а также в виде ребер из кирпичной кладки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	2.1. Размеры панелей для несущих, самонесущих и ненесущих стен жилых и
	общественных зданий следует назначать применительно:

	к однорядной разрезке - длиной на один или два планировочных шага;

	к вертикальной разрезке - высотой на один и два этажа.

	При многорядной разрезке длина панелей и блоков определяется
	грузоподъемностью монтажного и транспортного оборудования.

	Координационные размеры назначают:

	по длине панелей - кратными 1,5 М = 150;

	по длине блоков - кратными для наружных стен 1/2 кирпича, для внутренних - 1/4
	кирпича.

	Конструктивные размеры принимаются равными координационным за вычетом
	(или с добавлением) величины, зависящей от конструкций примыкания к другим
	элементам.

	2.3. Размеры панелей для стен и перегородок производственных зданий по длине
	и высоте в целях взаимозаменяемости следует назначать в соответствии с размерами
	панелей из бетона (железобетона).

	2.4. Толщину слоев из кирпича и керамических камней у панелей и блоков следует
	принимать кратной 1/4 длины кирпича или 1/2 длины керамического камня.

	2.5. Конструктивная толщина многослойных панелей и блоков определяется как
	сумма толщин кирпичных слоев, слоя утеплителя, воздушной прослойки и отделочных
	слоев.

	2.6. Конструктивную толщину панелей для внутренних стен и перегородок
	следует принимать равной 80, 140 (150), 180, 270 мм, а блоков - 270 и 400 мм.

	2.7. Размеры дверных и оконных проемов назначают в соответствии с
	требованиями ГОСТ 11214-78, ГОСТ 6629-74, ГОСТ 14624-69.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Панели и блоки должны изготавливать в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном
	порядке.

	3.2. Для изготовления панелей и блоков следует применять кирпич и
	керамические камни по ГОСТ 530-80, кирпич силикатный по ГОСТ 379-79, кирпич и
	камни керамические лицевые по ГОСТ 7484-78.

	3.3. Кирпич или керамические камни по прочности на сжатие должны быть марки
	не ниже М75; раствор для блоков марки не ниже М50, а для панелей - не ниже М75.

	3.4. Для приготовления растворов применяют портландцемент, пуццолановый
	портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-76, глиняный порошок или
	известь по ГОСТ 9179-77 и другие пластификаторы, песок по ГОСТ 8736-77.

	3.5. Для облицовки фасадных поверхностей панелей и блоков применяют:

	лицевые кирпич и камни по ГОСТ 7484-78;

	плитки керамические по ГОСТ 18623-73 или ГОСТ 13996-77 и стеклянные по
	ГОСТ 17052-71;

	раствор на белом портландцементе по ГОСТ 965-78 и растворы с добавлением
	крошки из горных пород по ГОСТ 8267-75 по прочности на сжатие марки не ниже
	М150 и по морозостойкости - не ниже Мрз25.

	3.6. Для теплоизоляционного слоя панелей и блоков наружных стен следует
	применять теплоизоляционные материалы в виде жестких и полужестких плит и
	блоков средней плотностью не более 400 кг/м3, сплошные слои из теплоизоляционных
	материалов, в том числе из бетонов на пористых заполнителях плотностью не более
	1000 кг/м3.

	При двух слоях утеплителя теплоизоляционные плиты или блоки должны быть
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	уложены со смещением швов на величину не менее их толщины.

	Применение минеральной ваты и теплоизоляционных материалов в рассыпном
	виде не допускается.

	3.7. Кирпич, камни, теплоизоляционные и отделочные материалы, применяемые
	для изготовления панелей и блоков наружных стен, должны удовлетворять
	требованиям по морозостойкости, указанной в рабочих чертежах панелей.

	3.8. Растворы для наружного отделочного слоя по морозостойкости должны иметь
	марку не ниже:

	Мрз 35 - для панелей и блоков, предназначенных для зданий с относительной
	влажностью внутреннего воздуха помещений 61 - 75% (влажностный режим) и
	цокольных этажей;

	Мрз25 - для панелей и блоков, предназначенных для зданий с сухим и
	нормальным (влажностью менее 61%) влажностным режимом помещений.

	3.9. Сварные каркасы и сетки, применяемые для армирования панелей,
	изготавливают из стали следующих видов, классов и марок:

	продольные стержни каркасов из горячекатаной арматурной стали круглого или
	периодического профиля классов A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-75;

	сетки и поперечные стержни каркасов из холоднотянутой проволоки класса B-I по
	ГОСТ 6727-80;

	закладные детали и соединительные накладки из горячекатаной полосовой,
	угловой и фасонной стали марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71;

	монтажные петли из горячекатаной арматурной стали класса A-I марок ВСт3сп2
	или ВСт3пс2 и класса A-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.

	Изготовление монтажных петель для конструкций, применяемых при температуре
	ниже минус 40 °C из стали марки ВСт3пс2, запрещается.

	Допускается изготовление панелей и блоков без монтажных петель при условии
	их подъема и монтажа захватными устройствами.

	3.10. Незабетонированные стальные закладные детали и выпуски арматуры
	должны быть очищены от наплывов раствора или бетона и защищены
	антикоррозионным покрытием.

	3.11. Арматурные каркасы устанавливают в растворных ребрах по периметру
	панелей и блоков, по контуру проемов панелей, а также в горизонтальных и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вертикальных уширенных растворных швах с шагом, не превышающим 1600 мм.

	3.12. Диаметр арматуры сеток и растянутой продольной арматуры должен быть не
	менее 3 мм, сжатой продольной арматуры - не менее 6 мм.

	3.13. Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть не более 5
	мм при пересечении стержней и не более 8 мм без их пересечения.

	3.14. Отклонения размеров и формы панелей не должны превышать величин,
	указанных в табл. 1.

	Таблица 1

	                                                                мм

	------------------------------------------T-----------------------

	                Показатели                	¦	    Панели длиной

	                                          	+-----------T-----------

	                                          	¦	  до 4000  	¦	  от 4000

	                                          	¦	           	¦	  до 8000

	------------------------------------------+-----------+-----------

	1. Отклонение по длине                    	¦	   +/- 5   	¦	  +/- 10

	2. Отклонение по ширине или высоте        	¦	   +/- 5   	¦	  +/- 5

	3. Отклонение по толщине                  	¦	   +/- 3   	¦	  +/- 3

	4. Непрямолинейность профиля лицевых      	¦	           	¦

	   поверхностей:                          	¦	           	¦

	      по всей длине панели                	¦	     5     	¦	     8

	      по длине до 2000                    	¦	     3     	¦	     3

	5. Неплоскостность лицевой поверхности    	¦	           	¦

	   панелей шириной:                       	¦	           	¦

	      до 2500                             	¦	     5     	¦	     8

	      св. 2500                            	¦	     8     	¦	    13

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Разность длин диагоналей лицевых       	¦	    13     	¦	    16

	   плоскостей панелей прямоугольной формы 	¦	           	¦

	3.15. Отклонение размеров элементов панелей и блоков от номинальных не
	должны превышать величин в мм, указанных ниже.

	        Размер ребер, полок, вырезов, проемов, выступов,

	          отверстий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3

	        Проектное расположение проемов, отверстий

	          и вырезов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5

	        Толщина кирпичных, отделочных и теплоизоляционных

	          слоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 5

	        Выступ для упора герметика  . . . . . . . . . . . . +/- 1

	        Проектное расположение стальных закладных деталей:

	            в плоскости панели  . . . . . . . . . . . . . . 10

	            из плоскости панели . . . . . . . . . . . . . .  3

	        Толщина защитного слоя поверхности арматуры . . . . +/- 3

	        Толщина растворных швов кладки  . . . . . . . . . . +3, -2

	3.16. Отклонение массы панелей, отпускаемых потребителю, от проектной не
	должно превышать +/- 7%.

	3.17. Толщина растворных швов кладки панелей и блоков должна быть в пределах
	10 - 12 мм.

	В местах установки арматурных каркасов толщина шва может быть увеличена до
	30 мм.

	3.18. Панели должны выпускать с установленными оконными или дверными
	блоками, подоконными плитами или досками и сливами.

	Оконные и дверные блоки по наружному контуру в местах примыкания к панели
	должны быть утеплены и герметизированы.

	3.19. Внешний вид и качество отделки поверхностей панелей и блоков должны
	соответствовать эталону. Эталон панели и блока согласовывается предприятием-
	изготовителем с заказчиком, проектной организацией, осуществляющей привязку
	проекта здания или сооружения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.20. На поверхности панелей и блоков не должно быть воздушных пор, местных
	наплывов раствора или бетона и впадин, размеры которых превышают указанные в
	табл. 2.

	Таблица 2

	                                                                мм

	-------------------------------T-----------T-----------T----------

	    Вид поверхности панелей    	¦	  Диаметр  	¦	  Глубина  	¦	  Высота

	                               	¦	  раковин  	¦	  раковин  	¦	 наплывов

	                               	¦	и воздушных	¦	и воздушных	¦	и глубина

	                               	¦	    пор    	¦	    пор    	¦	  впадин

	-------------------------------+-----------+-----------+----------

	1. Фасадные поверхности        	¦	     3     	¦	     3     	¦	    2

	   под окраску                 	¦	           	¦	           	¦

	2. Поверхности под оклейку     	¦	     4     	¦	     4     	¦	    2

	   обоями                      	¦	           	¦	           	¦

	3. Боковые поверхности в зоне  	¦	     6     	¦	     3     	¦	    2

	   уплотнения герметиками      	¦	           	¦	           	¦

	3.21. На поверхности панелей и блоков не должно быть:

	трещин, за исключением поверхностных усадочных шириной не более 0,2 мм;

	околов растворных ребер общей длиной более 50 мм на 1 м длины и глубиной 5
	мм на лицевых поверхностях и по периметру проемов, 10 мм - на нелицевых
	поверхностях;

	жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях;

	открытой арматуры, за исключением арматурных выпусков, предназначенных для
	сварки и замоноличивания стыков при монтаже панелей и блоков.

	3.22. Термическое сопротивление панелей и блоков наружных стен определяют

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями строительных норм и
	правил по строительной теплотехнике, а также по строительной климатологии и
	геофизике.

	3.23. Поставку панелей и блоков потребителю производят по достижении
	раствором, применяемым для их изготовления, отпускной прочности.

	Отпускную прочность раствора допускается принимать равной на одну марку
	ниже указанной в проекте, но не менее 5 МПа (50 кгс/см2), а для блоков - не менее 2
	МПа (20 кгс/см2).

	3.24. Предприятие-изготовитель обязано гарантировать, что прочность раствора и
	кладки панелей и блоков, определяемая по результатам испытания контрольных
	образцов, достигнет проектной марки в возрасте 28 сут со дня их изготовления.

	3.25. Для качественного заполнения горизонтальных и вертикальных швов и
	увеличения сил сцепления между полнотелыми кирпичами должно применяться
	вибрирование или другие способы уплотнения раствора, обеспечивающие
	монолитность и прочность кладки в соответствии с требованиями норм и проектных
	решений.

	При заполнении раствором швов между пустотелыми кирпичами или камнями
	следует принимать меры, препятствующие проникновению раствора в пустоты.

	3.26. Панели и блоки высшей категории качества должны удовлетворять
	следующим дополнительным требованиям:

	растворные (бетонные) слои не должны иметь трещин;

	лицевые поверхности должны соответствовать категории А2 по ГОСТ 13015-75;

	внешний вид и качество поверхностей должны соответствовать специальным
	эталонам, утвержденным в установленном порядке;

	фасадные поверхности должны быть отделаны лицевым кирпичом или
	керамическими камнями;

	оконные и балконные блоки, устанавливаемые в панелях, должны
	соответствовать требованиям высшей категории качества;

	отклонения по массе панелей и блоков не должны превышать +5 - -7%;

	панели внутренних стен можно изготавливать с замоноличенными трубками для
	размещения в них электропроводов.

	3.27. Требования к панелям и блокам наружных стен

	3.27.1. В многослойных панелях и блоках наружный армированный растворный

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	слой должен быть толщиной не менее 40 мм, а облицовочный слой при облицовке
	фасадной поверхности плитками - не менее 30 мм. Растворный фасадный слой
	многослойных панелей должен быть армирован сеткой из стержней диаметром не
	менее 3 мм с ячейками размерами не более 150 x 150 мм; толщина защитного слоя
	должна быть не менее 20 мм.

	3.27.2. Внутренний (со стороны помещения) кирпичный слой панелей несущих
	стен должен быть не менее 1/2 длины кирпича.

	3.27.3. Толщина отделочного растворного слоя со стороны помещения должна
	быть для кирпичных панелей и блоков не менее 5 мм, а для панелей и блоков из
	керамических камней пустотностью более 30% - не менее 10 мм, фасадного - не менее
	10 мм.

	3.27.4. Поперечные стержни каркасов, а также отдельные арматурные стержни
	многослойных панелей должны иметь антикоррозионное покрытие, обеспечивающее
	сохранность стержней в течение всего времени эксплуатации здания.

	Допускается соединять между собой конструктивные слои многослойных панелей
	сквозными продольными и поперечными армированными ребрами из раствора на
	обычном, керамзитовом или перлитовом песке; толщина армированных ребер на
	обычном песке должна быть не более 40 мм, на керамзитовом или перлитовом песке -
	не более 50 мм.

	3.27.5. На торцах панелей и блоков наружных стен должны быть пазы, гребни или
	выступы для устройства стыков.

	Не допускается для жилых и общественных зданий устраивать плоский стык
	между наружными панелями.

	3.28. Требования к панелям и блокам внутренних стен

	3.28.1. В панелях и блоках допускается устройство отверстий и вырезов при
	условии сохранения армированных ребер и дополнительного обрамления отверстий
	(вырезов) арматурными каркасами.

	3.28.2. В панелях и блоках конструктивной высотой более 1200 мм необходимо
	устанавливать плоский арматурный каркас в горизонтальном растворном шве,
	расположенном в среднем по высоте сечении.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Панели и блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-
	изготовителя.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Поставка панелей и блоков должна производиться партиями.

	4.3. Для проверки размеров, положения стальных закладных деталей, массы,
	толщины защитного слоя, качества поверхностей и внешнего вида от каждой партии
	отбирают панели или блоки в количестве, указанном в табл. 3.

	Таблица 3

	                                                               шт.

	---------------------T--------------------T-----------------------

	Объем партии панелей 	¦	Объем первой выборки	¦	Объем повторной выборки

	      и блоков       	¦	  панелей и блоков  	¦	    панелей и блоков

	---------------------+--------------------+-----------------------

	        До 15        	¦	         2          	¦	           2

	       16 - 25       	¦	         2          	¦	           3

	       26 - 50       	¦	         3          	¦	           5

	       51 - 100      	¦	         5          	¦	           8

	В состав партии должны входить панели и блоки, изготовленные по одной
	технологии из материалов одного вида и качества в течение не более одной недели.
	Максимальный объем партии не должен превышать 100 шт.

	4.4. Партию панелей и блоков принимают без назначения повторной выборки,
	если все изделия первой выборки удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.

	При обнаружении в составе первой выборки дефектных панелей назначается
	повторная проверка.

	Партию панелей и блоков принимают, если все изделия повторной выборки
	удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.

	При обнаружении в составе повторной выборки дефектных изделий необходимо
	проверить на соответствие требованиям настоящего стандарта каждое изделие этой
	партии.

	4.5. Показатели прочности кирпича (камней), раствора, арматурной стали и другие
	показатели, которые не могут быть проверены на готовых панелях и блоках,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	определяют по журналам лабораторных испытаний или журналам операционного
	контроля.

	4.6. При прочности раствора ниже отпускной приемку панелей и блоков не
	производят до достижения раствором проектной прочности.

	4.7. Испытание кирпича, камней и раствора на морозостойкость следует
	проводить при изменении вида и качества материалов, а также периодически не реже
	одного раза в шесть месяцев.

	4.8. Испытание панелей и блоков на прочность и жесткость нагружением должно
	производиться при постановке продукции на производство (приемочные испытания),
	при изменении их конструкции, технологии изготовления, вида и качества материалов,
	отбирая образцы панелей и блоков в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-77.

	4.9. Потребитель имеет право проводить выборочный контроль панелей и блоков
	в соответствии с табл. 3 на строительной площадке или заводе-изготовителе по
	показателям внешнего вида, размерам, массе. Остальные показатели качества
	потребитель имеет право проверять по данным журналов ОТК и заводской
	лаборатории.

	По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему результаты
	лабораторных испытаний в двухнедельный срок после их окончания.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	5.1. Прочность кирпича и камней определяют по результатам испытания по ГОСТ
	8462-75, а раствора - по ГОСТ 5802-78.

	5.2. Морозостойкость кирпича, камней и других облицовочных материалов
	определяют по ГОСТ 7025-78, бетонов на пористых заполнителях и растворов - по
	ГОСТ 10060-76.

	5.3. Определение плотности и влажности эффективных теплоизоляционных
	материалов производят по государственным стандартам на эти материалы и изделия;
	бетон на пористых заполнителях - по ГОСТ 12730.1-78 и ГОСТ 12730.2-78.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.4. Испытания сварных соединений арматурных изделий и оценку их прочности
	и качества изготовления производят по ГОСТ 10922-75.

	5.5. Размеры, форму, положение монтажных петель, массу, толщину защитного
	слоя раствора (бетона) до арматуры, качество поверхностей и внешний вид панелей и
	блоков проверяют по ГОСТ 13015-75.

	6. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	6.1. На боковом или верхнем торце панели или блока наносят несмываемой
	краской маркировочный знак, дату изготовления, штамп ОТК, наименование завода-
	изготовителя или товарный знак и масса в кг.

	6.2. Склады хранения панелей и блоков должны быть оборудованы
	специальными кассетными устройствами для хранения изделий в вертикальном
	положении. Панели и блоки должны устанавливаться на деревянные подкладки
	высотой не менее 100 мм, расположенные по линии подъемных петель.

	6.3. При установке панелей и блоков на складе следует обеспечить возможность
	захвата каждой панели и блока и их свободный подъем для погрузки или монтажа.

	6.4. При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании панелей и блоков
	должны приниматься меры, исключающие возможность их повреждения. При
	хранении панели и блоки должны быть защищены от увлажнения.

	6.5. Окна и двери, вмонтированные в панели, при хранении и
	транспортировании должны быть закреплены в закрытом положении.

	6.6. Транспортирование панелей и блоков производят на панелевозах
	закрепленными к раме панелевоза; допускается перевозить блоки на автомашинах.

	6.7. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию панелей и
	блоков паспортом, в котором указывают:

	наименование и адрес предприятия-изготовителя;

	номер и дату выдачи паспорта;

	номер партии;

	наименование (маркировочный знак) панелей или блоков с указанием количества
	изделий каждой марки;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дату изготовления панелей или блоков;

	вид материала конструктивных слоев, пределы прочности кирпича и раствора на
	сжатие;

	вид, плотность и влажность утеплителя;

	марку материала конструктивных слоев по морозостойкости;

	марки вмонтированных оконных и дверных блоков;

	массу одной панели или блока каждой марки в кг;

	обозначение настоящего стандарта.

	Изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67 должно быть в
	паспорте на панели и блоки высшей категории качества.

	7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемых изделий
	требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил
	транспортирования, условий хранения и применения изделий, установленных
	настоящим стандартом.

	Гарантийный срок хранения и эксплуатации - один год и шесть месяцев со дня
	выпуска изделий.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.