Принято

	Межгосударственной научно-технической

	комиссией по стандартизации,

	техническому нормированию

	и сертификации в

	строительстве

	17 мая 2000 года

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 4001-84 "КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ
	ГОРНЫХ ПОРОД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3689

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------T---------------------------------------

	Наименование государства 	¦	          Наименование органа

	                          	¦	      государственного управления

	                          	¦	          строительством

	--------------------------+---------------------------------------

	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства Рес-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	публики Армения

	Республика Беларусь       	¦	Минстройархитектуры Республики Беларусь

	Республика Казахстан      	¦	Комитет по делам строительства

	                          	¦	Министерства энергетики, индустрии

	                          	¦	и торговли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика     	¦	Государственный Комитет при Прави-

	                          	¦	тельстве Кыргызской Республики по архи-

	                          	¦	тектуре и строительству

	Республика Молдова        	¦	Министерство окружающей среды и благо-

	                          	¦	устройств территорий Республики Молдова

	Российская Федерация      	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан    	¦	Комитет по делам архитектуры и строи-

	                          	¦	тельства Республики Таджикистан

	Вводная часть. Третий абзац исключить.

	Пункт 1.1. Таблица 1. Примечание изложить в новой редакции:

	"Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготовление камней
	с размерами, отличными от приведенных в табл. 1".

	Пункт 2.2. Таблица 3. Графа "Наименование показателя". Заменить слова:
	"Коэффициент размягчения, не менее" на "Снижение прочности при сжатии горных
	пород в водонасыщенном состоянии, %, не более";

	исключить слова: "Морозостойкость, циклы, не менее";

	графа "Норма". Заменить значение: 0,6 на 40; исключить значение: 15;

	примечание 1. Исключить слова: "По разрешению госстроев союзных республик".

	Пункт 2.3 Таблица 4. Головка. Заменить слова: "высшая категория качества
	(лицевых камней)" на "для лицевых камней", "первая категория качества" на "для
	рядовых камней";

	примечание исключить.

	Пункт 2.6. Исключить слова: "высшей категории качества";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заменить слова: "коэффициент размягчения - не менее 0,7" на "снижение
	прочности при сжатии - не более 30 %".

	Пункт 2.7 исключить.

	Раздел 2 дополнить пунктами - 2.8, 2.9:

	"2.8. По морозостойкости стеновые камни из горных пород подразделяют на
	марки: F 15, F 25, F 35, F 50.

	2.9. Камни стеновые из горных пород в зависимости от значения суммарной

	удельной эффективной активности естественных радионуклидов 	 применяют:

	для жилых и общественных зданий при 	 до 370 Бк/кг;

	для производственных зданий при 	 свыше 370 до 740 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше".

	Пункт 3.3. Второй абзац. Исключить слово: "одноступенчатый";

	исключить ссылку: (ГОСТ 23616-79).

	Пункт 3.7. Заменить слова: "коэффициент размягчения" на "снижение прочности
	при сжатии";

	дополнить абзацем:

	"Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют один раз в год".

	Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

	"4.6. Физико-механические свойства горных пород и камней из горных пород
	определяют по ГОСТ 30629-99.

	Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют по ГОСТ 30108-94".

	Пункт 5.1. Шестой абзац. Заменить слова: "коэффициент размягчения" на
	"снижение прочности при сжатии";

	седьмой абзац изложить в новой редакции:

	"обозначение настоящего стандарта";

	дополнить абзацем:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.