Введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 7 сентября 2001 г. N 111

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 530-95 "КИРПИЧ И КАМНИ
	КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 января 2002 года

	Раздел 1, третий абзац. Заменить значение: "3.5" на "3.6".

	Раздел 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 14192-77" на "ГОСТ 14192-96";

	исключить ссылку: "ГОСТ 18242-72 "Статистический приемочный контроль по
	альтернативному признаку. Планы контроля".

	Пункт 3.2, пятый и шестой абзацы. Заменить значения: "+/- 4" на "4";  "+/- 3" на "3".

	Пункт 3.3.1, первый абзац. Исключить слова: "объем которых составляет не более
	13%".

	Пункт 3.3.2. Третий абзац после слова "допускаются" дополнить словом
	"технологические".

	Пункт 3.4 после слова "изделия" дополнить словами: "полнотелые и";

	после значения "50" дополнить значением "75".

	Пункт 3.6, второй абзац. Пример условного обозначения изложить в редакции:

	Кирпич К - О 100/15/ГОСТ 530-95;

	четвертый абзац после слова "керамический" дополнить словом: "пустотелый".

	Пункт 4.2.1.3, второй абзац. Заменить значение: "10" на "6".

	Пункт 4.2.1.4 дополнить абзацем:

	"Кирпич, имеющий одну или несколько сквозных трещин на всю толщину
	кирпича протяженностью по ширине кирпича более 30 мм и расположенных в
	центральной части опорной поверхности, относят к половняку".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 4.3 перед словом "указанных" дополнить словами: "не менее".

	Пункт 4.8. Исключить ссылку: [1];

	дополнить абзацем:

	"При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше.".

	Пункт 5.4, последний абзац. Исключить слова: "марок 75 и 100".

	Пункт 5.5, третий абзац. Исключить слова: "предела прочности при изгибе
	кирпичей марки 125 и выше".

	Пункт 5.7. Первый абзац после слов "внешнего вида" изложить в редакции:

	"на соответствие 4.2.1.1 - 4.2.1.2 проводят визуальным осмотром, а при
	необходимости замером выявленных дефектов, применяя объем выборки, приемочные
	и браковочные числа, указанные в таблице 4.";

	второй абзац исключить.

	Пункт 5.8. Заменить слова: "приемочного контроля" на "приемосдаточных".

	Пункт 5.11. Восьмой абзац изложить в новой редакции:

	"- марку кирпича и камней по прочности и морозостойкости;".

	Раздел 5 дополнить пунктом - 5.12:

	"5.12. Потребитель при контрольной проверке соответствия кирпича и камня
	требованиям настоящего стандарта должен применять порядок, приведенный в 5.7 -
	5.10, и методы контроля, установленные в разделе 6. В арбитражных случаях
	контрольную проверку следует проводить в присутствии представителей завода-
	изготовителя".

	Пункт 6.1. Исключить слова: "и глубину".

	Пункт 6.2, первый абзац. Последнее предложение изложить в новой редакции:
	"Каждый результат измерения оценивают отдельно в соответствии с 3.2.";

	второй абзац после слова "измеряют" дополнить словами: "с погрешностью 1 мм";

	третий и четвертый абзацы исключить.

	Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

	"6.3. Отклонение от перпендикулярности граней определяют прикладыванием к
	смежным граням угольника по ГОСТ 3749 и замера щупом или штангенглубиномером
	по ГОСТ 162 зазора, образовавшегося между угольником и ребром смежных граней. За

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	результат принимают наибольшее значение из всех полученных результатов
	измерений."

	Пункт 6.6 дополнить абзацами:

	"Марку кирпича и камня по морозостойкости определяют по числу циклов
	попеременного замораживания и оттаивания, при котором на изделии не возникают
	признаки видимых повреждений: шелушение, расслоение, растрескивание,
	выкрашивание, а также изменения дефектов внешнего вида, указанных в 4.2.1.2 и
	4.2.1.3 настоящего стандарта.

	Выкрашивания диаметром до 3 мм, образовавшиеся в месте резки кирпича или
	вследствие гидратации извести, не учитывают как признаки повреждения поверхности
	изделия при испытании на морозостойкость.

	В арбитражных случаях оценку морозостойкости кирпича следует проводить по
	потере прочности и массы.

	Кирпич считают морозостойким, если средняя по пяти образцам потеря
	прочности и наименьшее значение показателя отдельного образца, установленные в
	таблице 3 для данной марки, - не более 5%, а средняя по пяти образцам потеря массы -
	не более 3%".

	Пункт 6.7.1 Шестой абзац исключить.

	Раздел 6 дополнить пунктом - 6.9:

	"6.9. Недожженные и пережженные изделия определяют сравнением кирпичей по
	цвету с образцами-эталонами, утвержденными предприятием-изготовителем в
	установленном порядке".

	Приложение Б исключить.

	Библиографические данные. Заменить аббревиатуру: "ОКСТУ" на "ОКП".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.