МКС 91.100.15

	91.100.25

	Группа Ж11

	ПОПРАВКА К ГОСТ 530-2007 "КИРПИЧ И КАМЕНЬ
	КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	В каком месте	Напечатано    	Должно быть        
	Пункт 4.1.2	камень - только   	камень - только пустотелым.  
	пустотелым.       	Кирпич с несквозными пустотами
	относят к полнотелому.       
	Пункт 4.2.1	Изделия изготавли-	Изделия изготавливают номи- 
	вают номинальными 	нальными размерами, приведен-
	размерами,        	ными в таблице 2.            
	приведенными в    	Допускается изготавливать   
	таблице 2.        	изделия с закругленными верти-
	кальными смежными гранями и  
	фаской на ребрах.            
	Пункт 4.2.2,	-        	Радиус закругления угла вер-
	второй абзац	тикальных смежных граней дол-
	жен быть не более 15 мм, глу-
	бина фаски на ребрах - не    
	более 3 мм.                  
	Пункт 7.3  	длину отбитостей  	длину отбитостей ребер, радиус
	ребер изделий     	закругления смежных граней и 
	измеряют          	глубину фаски на ребрах      
	измеряют                     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.