Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 15 апреля 1970 г. N 41

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СТЕКЛОРУБЕРОИД
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Glass rubberoid. Specifications
	ГОСТ 15879-70
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1989 г., Изменения N 2, утв. в
	августе 2000 г.)

	Группа Ж14

	ОКП 57 7440

	Дата введения

	1 января 1971 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 15.04.1970
	N 41.

	3. Введен впервые.

	Изменение N 2 принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000.

	Зарегистрировано МНТКС N 3615.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	За принятие изменения проголосовали:

	---------------------T--------------------------------------------

	    Наименование     	¦	 Наименование органа государственного

	     государства     	¦	        управления строительством

	---------------------+--------------------------------------------

	Республика Армения   	¦	 Министерство градостроительства Республики

	                     	¦	Армения

	Республика Беларусь  	¦	 Министерство архитектуры и строительства

	                     	¦	Республики Беларусь

	Республика Казахстан 	¦	 Комитет по делам строительства Министерства

	                     	¦	энергетики, индустрии и торговли

	                     	¦	Республики Казахстан

	Кыргызская Республика	¦	 Государственная инспекция по архитектуре и

	                     	¦	строительству при Правительстве Кыргызской

	                     	¦	Республики

	Республика Молдова   	¦	 Министерство развития территорий,

	                     	¦	строительства и коммунального хозяйства

	                     	¦	Республики Молдова

	Российская Федерация 	¦	 Госстрой России

	Республика           	¦	 Комитет по делам архитектуры и

	Таджикистан          	¦	строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан	¦	 Государственный Комитет Республики

	                     	¦	Узбекистан по архитектуре и строительству

	4. Издание (октябрь 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1989
	г., августе 2000 г. (ИУС 9-89, 1-2001).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1а. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на стеклорубероид - рулонный кровельный
	и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе, получаемый
	нанесением с двух сторон на основу битумного вяжущего и посыпки.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1б. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и
	технические условия:

	ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-
	разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы
	испытаний

	ГОСТ 6411-76. Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия

	ГОСТ 7377-85. Бумага для гофрирования. Технические условия

	ГОСТ 8273-75. Бумага оберточная. Технические условия

	ГОСТ 9548-74. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

	ГОСТ 12672-77. Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28.
	Технические условия

	ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный

	ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

	ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 19571-74. Слюда дробленая. Технические условия

	ГОСТ 21235-75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

	ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

	ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	воспламеняемость

	ГОСТ 30444-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение
	пламени

	ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие
	технические условия

	ТУ 21-22-15-84. Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли

	ТУ 38.101429-75. Экстракты от селективной очистки остаточных масел

	ТУ 38.101937-83. Масло-мягчитель для резиновой промышленности.
	Полимерпласт.

	Раздел 1б. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

	1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. В зависимости от назначения и вида посыпки на лицевой поверхности
	стеклорубероид подразделяют на марки, указанные в табл. 1.

	Таблица 1

	------T---------------T-----------------------T-------------------

	Марка	¦	  Наименование 	¦	       Вид посыпки     	¦	 Область применения

	------+---------------+-----------------------+-------------------

	С-РК  	¦	 Стеклорубероид	¦	 Крупнозернистая с     	¦	 Для верхнего слоя

	      	¦	кровельный с   	¦	лицевой стороны и      	¦	кровельного ковра

	      	¦	крупнозернистой	¦	мелкозернистая или     	¦

	      	¦	посыпкой       	¦	пылевидная посыпка с   	¦

	      	¦	               	¦	нижней стороны         	¦

	------+---------------+-----------------------+

	С-РЧ  	¦	 Стеклорубероид	¦	 Чешуйчатая с лицевой  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	кровельный с   	¦	стороны и мелкозернис- 	¦

	      	¦	чешуйчатой     	¦	тая или пылевидная     	¦

	      	¦	посыпкой       	¦	посыпка с нижней       	¦

	      	¦	               	¦	стороны                	¦

	------+---------------+-----------------------+-------------------

	С-РМ  	¦	 Стеклорубероид	¦	 Мелкозернистая или    	¦	 Для оклеечной

	      	¦	гидроизоляцион-	¦	пылевидная посыпка с   	¦	гидроизоляции, ниж-

	      	¦	ный            	¦	двух сторон            	¦	них слоев кровель-

	      	¦	               	¦	                       	¦	ного ковра и для

	      	¦	               	¦	                       	¦	кровельного ковра,

	      	¦	               	¦	                       	¦	имеющего защитный

	      	¦	               	¦	                       	¦	покровный слой

	Примечание. Допускается вместо пылевидной и мелкозернистой посыпки
	использовать для защиты нижней или обеих сторон полотна полимерную пленку.

	Условное обозначение стеклорубероида в технической документации и при заказе
	должно состоять из слова "Стеклорубероид", обозначений марки стеклорубероида и
	настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения стеклорубероида марки С-РК:

	Стеклорубероид С-РК ГОСТ 15879-70

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1.2. Стеклорубероид выпускают в рулонах шириной полотна 1000 мм.

	Предельные отклонения по ширине рулона +/- 10 мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.3. Площадь одного рулона стеклорубероида должна быть (10 +/- 0,5) м2.

	Допускается по согласованию с потребителем выпуск стеклорубероида другой
	ширины и площади.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Справочная масса рулона стеклорубероида в зависимости от марки приведена в
	Приложении А.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1.4. Стеклорубероид должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и
	изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном
	порядке.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.5. Требования к внешнему виду стеклорубероида, слипаемости, ровности
	торцов, величине выступов на торцах рулона, ширине кромки, количеству составных
	рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1.6. Стеклорубероид должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

	Таблица 2

	------------------------------------------------T-----------------

	          Наименование показателя               	¦	     Значение

	------------------------------------------------+-----------------

	Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	¦	     294 (30)

	Масса вяжущего, г/м2, не менее                  	¦	       2100

	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не   	¦	       1,5

	более                                           	¦

	Масса основы, г/м2                              	¦	     50 - 250

	Температура хрупкости вяжущего, К (°C), не выше 	¦	  258 (минус 15)

	Потеря посыпки, г/образец <*>, не более         	¦	        3,0

	--------------------------------

	<*> Для стеклорубероида марок С-РК и С-РЧ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1.7. Стеклорубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании
	стеклорубероида всех марок при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение
	не менее 72 ч, а стеклорубероида марки С-РМ дополнительно при давлении 0,08 МПа
	(0,8 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно появляться
	признаков проникания воды.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1.8. Стеклорубероид должен быть гибким. При изгибании образца материала на

	брусе с закруглением радиусом (25,0 +/- 0,2) мм при температуре 	 К (	 °C) на
	лицевой поверхности образца не должно быть трещин.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1.8а. Стеклорубероид должен быть теплостойким. При испытании образца
	материала при температуре (353 +/- 1) К [(80 +/- 1) °C] в течение не менее 2 ч не
	должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов битумного вяжущего.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	1.9 - 1.11. (Исключены, Изм. N 2).

	1.12. (Исключен, Изм. N 1).

	1.13. (Исключен, Изм. N 2).

	1.14. (Исключен, Изм. N 1).

	1.15, 1.16. (Исключены, Изм. N 2).

	1.17. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547.

	Для изготовления стеклорубероида рекомендуются сырье и материалы,
	приведенные в Приложении Б.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1.18. (Исключен, Изм. N 1).

	1.19, 1.20. (Исключены, Изм. N 2).

	1.21. (Исключен, Изм. N 1).

	1.22. Полотно стеклорубероида должно быть плотно намотано на жесткий или
	мягкий сердечник, обеспечивающий сохранность рулона при транспортировании и
	хранении. Длина сердечника должна быть равна ширине полотна стеклорубероида или
	превышать ее не более чем на 10 мм.

	Допускается использование в качестве сердечников картона, наматываемого
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вместе с полотном стеклорубероида. Длина полотна картона при этом должна быть не
	менее 3 м, а ширина должна соответствовать ширине стеклорубероида с допускаемым
	отклонением +/- 5 мм. По согласованию с потребителем допускается намотка рулонов
	стеклорубероида без сердечника.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.23. Упаковка и маркировка

	1.23.1. Каждый рулон стеклорубероида должен быть обернут по всей ширине
	бумагой, масса 1 м2 которой должна быть не менее 120 г, по ГОСТ 8273 или ГОСТ
	7377 или другой бумагой аналогичного качества. Ширина бумаги должна быть на 100 -
	150 мм больше ширины стеклорубероида. При этом бумага должна выступать на 100 -
	150 мм от торца рулона, на который должны устанавливаться рулоны стеклорубероида
	в процессе его складирования и транспортирования.

	По согласованию с потребителем допускается применение других упаковочных
	материалов и способов упаковки, обеспечивающих сохранность стеклорубероида при
	транспортировании и хранении.

	1.23.2. Маркировка стеклорубероида должна производиться по ГОСТ 30547.

	На этикетке (штампе) должны быть указаны:

	- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	- наименование материала и его марка;

	- обозначение настоящего стандарта;

	- номер партии (или другое обозначение партии, принятое на заводе-
	изготовителе) и дата изготовления;

	- краткая инструкция по применению.

	Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по
	согласованию с потребителем продукции.

	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных,
	дополнительных и информационных надписей.

	1.23, 1.23.1, 1.23.2. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Правила приемки - по ГОСТ 30457.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.2. Размер партии устанавливают в количестве не более 3200 рулонов.

	2.3. Водопоглощение и водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа
	(0,01 кгс/см2) определяют не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых
	компонентов.

	Водонепроницаемость при давлении не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) определяют
	при использовании материала для гидроизоляции по требованию потребителя.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.4. (Исключен, Изм. N 2).

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением: разрывную силу
	при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5)
	мм/мин.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Транспортирование стеклорубероида следует производить в крытых
	транспортных средствах в горизонтальном положении не более пяти рулонов по
	высоте или в вертикальном положении в один ряд по высоте с укладкой сверх
	вертикального ряда одного ряда рулонов в горизонтальном положении.

	По согласованию с потребителем допускаются другие способы
	транспортирования, обеспечивающие сохранность стеклорубероида.

	4.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку стеклорубероида производят в
	соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
	вида.

	4.3. Рулоны стеклорубероида должны храниться рассортированными по маркам в
	сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на
	расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

	Рулоны стеклорубероида могут храниться в контейнерах и на поддонах. Срок
	хранения стеклорубероида - 12 мес со дня изготовления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По истечении срока хранения стеклорубероид должен быть проверен на
	соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия
	стеклорубероид может быть использован по назначению.

	Разделы 3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	Раздел 5. (Исключен, Изм. N 2).

	6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	6.1. Стеклорубероид имеет следующие показатели пожарной опасности:

	- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;

	- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;

	- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.

	6.2. По классификации ГОСТ 19433 стеклорубероид не относится к опасным
	грузам.

	6.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду
	является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате
	неорганизованного сжигания и захоронения отходов стеклорубероида на территории
	предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.

	6.4. Отходы, образующиеся при изготовлении стеклорубероида, строительстве и
	ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-
	изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному
	обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.

	6.5. В случае загорания битума, вяжущего или стеклорубероида следует применять
	следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое
	полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.

	6.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования
	безопасности по ГОСТ 12.3.009.

	7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Стеклорубероид должен применяться в соответствии с действующими
	строительными нормами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Разделы 6, 7. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

	Приложение А

	Справочное

	СПРАВОЧНАЯ МАССА РУЛОНА СТЕКЛОРУБЕРОИДА

	--------------------------------T---------------------------------

	      Марка стеклорубероида     	¦	 Справочная масса рулона, кг <*>

	--------------------------------+---------------------------------

	              С-РК              	¦	               29

	              С-РЧ              	¦	               23

	              С-РМ              	¦	               23

	--------------------------------

	<*> Рассчитана для стеклорубероида с основой массой 100 г/м2.

	Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком.

	Приложение А. (Введено дополнительно, Изм. N 1; измененная редакция, Изм. N
	2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение Б

	Рекомендуемое

	СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	СТЕКЛОРУБЕРОИДА

	Масло цилиндровое 52 по ГОСТ 6411.

	Битумы нефтяные кровельные по ГОСТ 9548.

	Масло ПС-28 по ГОСТ 12672.

	Слюда дробленая по ГОСТ 19571.

	Вермикулит вспученный по ГОСТ 12865.

	Тальк и талькомагнезит по ГОСТ 21235.

	Стекловолокнистая основа по действующей нормативной документации.

	Экстракты от селективной очистки остаточных масел по ТУ 38.101429.

	Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли по ТУ 21-22-15.

	Масло-мягчитель для резиновой промышленности Полимерпласт по ТУ
	38.101937.

	Другое сырье или материалы - по действующим нормативным документам в
	соответствии с технологическим регламентом на производство стеклорубероида.

	Приложение Б. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.