Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 16 декабря 1982 г. N 4781

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
	Glass wares. The method for test of thermal stability
	ГОСТ 25535-82 (СТ СЭВ 3351-81)

	Группа И19

	Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Исполнители: Л.А. Зайонц, Э.А. Абрамян, М.Л. Кудрякова.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Член коллегии Н.И. Филиппович.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 16 декабря 1982 г. N 4781.

	Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 16 декабря
	1982 г. N 4781 срок действия установлен с 01.07.1983 до 01.07.1988.

	Настоящий стандарт устанавливает методы определения термической стойкости
	изделий из стекла (далее - термостойкости) с термостойкостью до 90 °C (метод А) и
	свыше 90 °C (метод Б).

	Сущность методов заключается в определении стойкости нагретых изделий из
	стекла к резкому изменению температуры при охлаждении в воде.

	Испытания по методам А и Б проводят при однократном охлаждении нагретых до
	заданной температуры изделий из стекла и многократном охлаждении нагретых с
	постепенно возрастающей разностью температур изделий из стекла до повреждения
	одного, заданного количества или всех изделий из стекла.

	Настоящий стандарт не распространяется на стеклянную тару и изделия из стекла,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	для которых установлены методы испытаний термостойкости с учетом специальных
	условий их применения.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3351-81.

	1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Порядок отбора и количество образцов для испытания при однократном
	охлаждении изделий устанавливают в нормативно-технической документации на
	конкретные виды изделий из стекла.

	1.2. Порядок отбора образцов для испытания при многократном охлаждении
	изделий устанавливают в нормативно-технической документации на конкретные виды
	изделий из стекла; общее количество образцов должно быть не менее 10 шт.

	1.3. Для испытания отбирают образцы, не подвергавшиеся испытаниям,
	связанным с механическим или термическим воздействием.

	1.4. Перед испытанием образцы выдерживают не менее 30 мин в помещении с
	температурой не ниже 18 °C.

	2. АППАРАТУРА

	2.1. Резервуар с горячей водой, который должен иметь приток и слив воды,
	приспособления для нагревания, перемешивания и обеспечения отклонения
	температуры от заданной не более 1 °C; не допускается непосредственное
	соприкосновение корзин с изделиями из стекла с нагревательными устройствами.

	Объем воды в резервуаре должен превышать общий объем испытуемых в один
	прием образцов не менее чем в два раза.

	Общий объем образцов определяют суммой объемов отдельных образцов, при
	этом за объем образца принимают объем пространства, занимаемого образцом, а для
	полого изделия, включая его внутреннюю полость.

	2.2. Электропечь с принудительной циркуляцией и регулированием температуры
	воздуха, обеспечивающим отклонение от заданной температуры не более 5 °C и не
	более +/- 1% в течение всего испытания.

	2.3. Резервуар с холодной водой с притоком и сливом воды. Отклонение
	температуры от заданной в резервуаре не должно превышать 1 °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Объем воды в резервуаре с холодной водой должен превышать общий объем
	одновременно испытуемых образцов не менее чем в 5 раз.

	2.4. Приборы для измерения температуры, обеспечивающие точность измерения
	+/- 1 °C.

	2.5. Корзина для образцов с крышкой, фиксирующей устойчивое положение
	образцов при переносе из резервуара с горячей водой или электропечи в резервуар с
	холодной водой.

	2.6. Щипцы или другое приспособление для переноса образцов из резервуара с
	горячей водой или электропечи в резервуар с холодной водой.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Испытания проводят в помещении при температуре не ниже 18 °C.

	3.2. Метод А, с однократным охлаждением нагретых образцов

	3.2.1. Образцы нагревают в резервуаре с горячей водой.

	3.2.2. Разность температур воды в резервуарах с горячей и холодной водой должна
	быть не менее установленной в нормативно-технической документации на конкретные
	виды изделий из стекла.

	3.2.3. При одновременном испытании нескольких образцов их помещают в
	корзину, открытые полые изделия устьем вверх, фиксируют их положение и погружают
	в резервуар с горячей водой.

	3.2.4. Образцы не должны соприкасаться друг с другом и их верхний край должен
	находиться не менее 5 см ниже уровня воды.

	3.2.5. Продолжительность выдержки образцов в резервуаре с горячей водой
	определяют из расчета 1,5 мин на 1 мм толщины образца (наибольшей), но не менее 10
	мин.

	3.2.6. По окончании выдержки корзину с образцами переносят в резервуар с
	холодной водой, открытые полые изделия переносят наполненные горячей водой.
	Время переноса корзины с образцами из одного резервуара в другой (10 +/- 2) с. Время
	выдержки образцов в резервуаре при охлаждении 30 - 40 с.

	3.2.7. После погружения в резервуар с холодной водой открытые полые изделия
	должны оставаться заполненными горячей водой.

	Температура воды в резервуаре с холодной водой должна быть от 5 до 27 °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2.8. После испытания образцы вынимают из корзины, из полых образцов
	выливают воду и осматривают их невооруженным глазом.

	3.3. Метод А, с многократным охлаждением нагретых образцов

	3.3.1. Испытания проводят по пп. 3.2.1 - 3.2.8.

	3.3.2. Нагревание и охлаждение образцов многократно повторяют, при этом
	температуру горячей воды в резервуаре повышают на 5 или 10 °C при каждом
	повторении.

	3.3.3. Поврежденные образцы отбирают и в дальнейших испытаниях не
	используют.

	3.3.4. Нагревание и последующее охлаждение проводят до повреждения заданного
	числа образцов.

	3.4. Метод Б, с однократным охлаждением нагретых образцов

	3.4.1. Образцы нагревают в электропечи.

	3.4.2. Разность температур в электропечи и воды в резервуаре с холодной водой
	должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретные виды
	изделий из стекла.

	3.4.3. Если испытывают несколько образцов одновременно, образцы помещают в
	корзину, а открытые полые образцы так, чтобы при погружении в резервуар с холодной
	водой они наполнились водой. Корзину с образцами или отдельные образцы
	помещают в электропечь так, чтобы образцы друг с другом не соприкасались.

	3.4.4. Продолжительность выдержки образцов в печи определяют из расчета 6
	мин на 1 мм толщины образца (наибольшей), но не менее 15 мин. Отсчет
	продолжительности выдержки образцов в печи начинают с момента достижения
	заданной температуры нагрева.

	3.4.5. По окончании выдержки корзину с образцами или отдельные образцы
	вынимают из печи и переносят в резервуар с холодной водой. Время переноса
	образцов должно быть (5 +/- 1) с, считая с момента извлечения образцов из печи до
	момента их погружения в резервуар с холодной водой до заданной глубины.

	3.4.6. При извлечении отдельных образцов из печи печь не должна быть открыта
	более 5 с. Перед извлечением следующего образца следует подождать не менее 3 мин,
	чтобы температура в печи установилась до заданной.

	3.4.7. Способ и глубина погружения образцов в резервуар с холодной водой
	должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретные виды
	изделий из стекла.

	3.4.8. Температура воды в резервуаре с холодной водой должна быть от 5 до 27
	°C.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4.9. Через 30 - 40 с после погружения в резервуар с холодной водой образцы
	вынимают и осматривают невооруженным глазом.

	3.5. Метод Б, с многократным охлаждением нагретых образцов

	3.5.1. Испытания проводят по пп. 3.4.1 - 3.4.9.

	3.5.2. Нагревание и охлаждение образцов многократно повторяют, при этом
	температуру в печи повышают на 5 или 10 °C при каждом повторении.

	3.5.3. Поврежденные образцы отбирают и в дальнейших испытаниях не
	используют.

	3.5.4. Нагревание и последующее охлаждение проводят до повреждения заданного
	числа образцов.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. По результатам осмотра устанавливают количество поврежденных образцов.

	4.2. Образец считают поврежденным, если после извлечения его из резервуара с
	холодной водой он имеет трещины, сколы или полностью разрушился.

	В число поврежденных образцов включают образцы, поврежденные при
	погружении в нагревательную среду, а также во время нагревания.

	4.3. Результаты испытания записывают в протокол, который должен содержать:

	дату и место отбора образцов;

	характеристику испытуемых образцов (наименование, вид, размер или
	вместимость и т.п.);

	количество испытанных образцов;

	общее количество изделий, из которых был проведен отбор образцов, если это
	известно;

	условия проведения испытания (метод испытания, время выдержки в печи или
	резервуаре);

	результаты испытания;

	дату проведения испытания;

	обозначение настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4. При испытании изделий по методам А и Б с многократным охлаждением
	нагретых образцов устанавливают количество образцов, поврежденных при каждом
	испытании, с указанием соответствующих температур нагревающей и охлаждающей
	сред и разности температур этих сред. Количество поврежденных образцов выражают
	также в процентах от общего числа испытуемых образцов.

	4.5. Если испытания проводят до повреждения всех испытуемых образцов,
	указывают значения по п. 4.4 и вычисляют среднее арифметическое разности
	температур, при которых образцы повреждены.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.