Утверждена

	Начальником Управления технормирования

	Госстроя РФ В.В. Тишенко

	17 сентября 2003 года

	ПОПРАВКА К ГОСТ 30733-2000 "СТЕКЛО С
	НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	----------T--------------------------T----------------------------

	  В каком 	¦	        Напечатано        	¦	          Должно быть

	   месте  	¦	                          	¦

	----------+--------------------------+----------------------------

	Раздел 2  	¦	ГОСТ 111-90               	¦	ГОСТ 111-2001

	          	¦	            -             	¦	ГОСТ 9416-83. Уровни строи-

	          	¦	                          	¦	тельные. Технические условия

	----------+--------------------------+----------------------------

	Пункт 6.9 	¦	полированные              	¦	прозрачные

	----------+--------------------------+----------------------------

	Пункт 6.11	¦	Отклонение кромок сторон  	¦	Отклонение кромок сторон

	          	¦	стекла от прямолинейности 	¦	стекла от прямолинейности

	          	¦	определяют прикладыванием 	¦	определяют прикладыванием

	          	¦	линейки по ГОСТ 427 вдоль 	¦	линейки по ГОСТ 427 или

	          	¦	измеряемой кромки и       	¦	строительного уровня по

	          	¦	измерением максимального  	¦	ГОСТ 9416 вдоль измеряемой

	          	¦	зазора между линейкой и   	¦	кромки и измерением

	          	¦	кромкой стекла щупом      	¦	максимального зазора между

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          	¦	по НД. Максимальный зазор 	¦	линейкой или уровнем и

	          	¦	(толщина щупа) должен     	¦	кромкой стекла щупом по НД.

	          	¦	находиться в поле         	¦	Максимальный зазор (толщина

	          	¦	допуска на размер.        	¦	щупа) должен находиться

	          	¦	                          	¦	в поле допуска на размер.

	----------+--------------------------+----------------------------

	Зав. отделом

	стандартизации и испытаний

	А.Г.ЧЕСНОКОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.