81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	МКС 81.040.20

	Группа Ж39

	ПОПРАВКА К ГОСТ 30779-2001 "СТЕКЛОПАКЕТЫ
	СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	СОПРОТИВЛЕНИЯ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И
	ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ"

	---------------------T------------------------T-------------------

	    В каком месте    	¦	       Напечатано       	¦	   Должно быть

	---------------------+------------------------+-------------------

	Пункт 6.1. Таблица 1.	¦	           -            	¦	После каждого вида

	Примечание 3         	¦	                        	¦	воздействий образцы

	(после последнего    	¦	                        	¦	промывают дистил-

	абзаца)              	¦	                        	¦	лированной водой

	четвертый абзац      	¦	(температура испытаний  	¦	(температура

	                     	¦	минус 30 °С             	¦	испытаний

	                     	¦	и минус 50 °С)          	¦	минус 35 °С

	                     	¦	                        	¦	и минус 50 °С)

	пятый абзац          	¦	(температура испытаний  	¦	(температура

	                     	¦	минус 30 °С             	¦	испытаний

	                     	¦	и минус 60 °С)          	¦	минус 40 °С

	                     	¦	                        	¦	и минус 60 °С)

	Пункт 8.1.           	¦	испытаний, имеют        	¦	испытаний, отвечают

	                     	¦	значения точки росы и   	¦	следующим требова-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                     	¦	эффективности           	¦	ниям:

	                     	¦	влагопоглотителя в      	¦	- не имеет трещин,

	                     	¦	соответствии с          	¦	потеков и отслоений

	                     	¦	требованиями НД.        	¦	герметика от стек-

	                     	¦	                        	¦	ла, а также цвето-

	                     	¦	                        	¦	вых пятен и разво-

	                     	¦	                        	¦	дов на внутренней

	                     	¦	                        	¦	поверхности стекол;

	                     	¦	                        	¦	- влагопоглотитель

	                     	¦	                        	¦	сохранил эффектив-

	                     	¦	                        	¦	ность не ниже 10 °С

	                     	¦	                        	¦	для силикагелей

	                     	¦	                        	¦	и 20 °С для молеку-

	                     	¦	                        	¦	лярного сита;

	                     	¦	                        	¦	- значения точки

	                     	¦	                        	¦	росы остались

	                     	¦	                        	¦	в пределах требова-

	                     	¦	                        	¦	ний НД на испыты-

	                     	¦	                        	¦	ваемые стеклопаке-

	                     	¦	                        	¦	ты.

	Пункт 8.2.           	¦	активности              	¦	эффективности

	Второй абзац         	¦	влагопоглотителя        	¦	влагопоглотителя

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.