ПОПРАВКА К ГОСТ 9272-81 "БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ
	ПУСТОТЕЛЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	---------------------T--------------------T-----------------------

	    В каком месте    	¦	     Напечатано     	¦	      Должно быть

	---------------------+--------------------+-----------------------

	Пункт 2.8. Табли-   	¦	                    	¦

	ца 2. Графа "Норма   	¦	                    	¦

	на один блок".       	¦	                    	¦

	Для показателя      	¦	 В соответствии с   	¦	 Не регламентируются

	"Кованость, складки, 	¦	образцом-эталоном,  	¦

	морщины"             	¦	утвержденным в      	¦

	                     	¦	установленном       	¦

	                     	¦	порядке             	¦

	для показателя      	¦	 Не допускаются на  	¦	 Не регламентируются

	"Царапины"           	¦	поверхности лицевых 	¦

	                     	¦	стенок общей длиной 	¦

	                     	¦	более 20 мм (длина  	¦

	                     	¦	одной царапины не   	¦

	                     	¦	должна быть более   	¦

	                     	¦	10 мм)              	¦

	для показателя      	¦	 Не допускаются     	¦	 Не допускаются длиной

	"Посечки"            	¦	                    	¦	более 6 мм в количестве

	                     	¦	                    	¦	более 4 шт. на каждой

	                     	¦	                    	¦	стенке

	для показателя      	¦	 Не допускается на  	¦	 Не регламентируются

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"След от ножниц"     	¦	поверхности лицевых 	¦

	                     	¦	стенок на расстоянии	¦

	                     	¦	более 30 мм         	¦

	                     	¦	от кромки блока     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.