Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 21 июня 2003 г. N 86

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ПЛИТЫ ПЕРЛИТОБИТУМНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Thermal insulating perlite bitumen slabs. Specifications
	ГОСТ 16136-2003

	Группа Ж15

	ОКС 91.100.60;

	ОКП 57 6511

	Предисловие

	1. Разработан АО "Теплопроект" с участием ФГУП ЦНС (Центр методологии
	нормирования и стандартизации в строительстве).

	Внесен Госстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 14 мая 2003 г.

	За принятие проголосовали

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	Наименование государства  	¦	Наименование органа государственного 	¦

	¦	                          	¦	     управления строительством       	¦

	+--------------------------+-------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики  	¦

	¦	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства      	¦

	¦	                          	¦	Республики Армения                   	¦

	¦	Республика Казахстан      	¦	Казстройкомитет Республики Казахстан 	¦

	¦	Республика Молдова        	¦	Министерство экологии, строительства 	¦

	¦	                          	¦	и развития территорий Республики     	¦

	¦	                          	¦	Молдова                              	¦

	¦	Российская Федерация      	¦	Госстрой России                      	¦

	¦	Республика Таджикистан    	¦	Комархстрой Республики Таджикистан   	¦

	¦	Республика Узбекистан     	¦	Госкомархитектстрой Республики       	¦

	¦	                          	¦	Узбекистан                           	¦

	¦	Украина                   	¦	Госстрой Украины                     	¦

	L--------------------------+--------------------------------------

	3. Взамен ГОСТ 16136-80.

	4. Введен в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 86

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на перлитобитумные теплоизоляционные
	плиты, изготавливаемые из вспученного перлитового песка, битумоглиняной пасты,
	асбеста и модифицирующих добавок и предназначенные для тепловой изоляции
	строительных ограждающих конструкций, промышленного оборудования и
	холодильников при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до +100 °С.

	Требования настоящего стандарта, изложенные в пунктах 3.3, 4.1.1 - 4.1.6, 4.2.2,
	4.3.2, 8.3 - 8.5, подразделе 4.4, разделах 5 - 7, являются обязательными.

	2. Нормативные ссылки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ 515-77. Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические
	условия

	ГОСТ 2228-81. Бумага мешочная. Технические условия

	ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения
	теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

	ГОСТ 9169-75. Сырье глинистое для керамической промышленности.
	Классификация

	ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

	ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия

	ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

	ГОСТ 17177-94. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
	Методы испытаний

	ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий.
	Технические условия

	ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 25951-83. Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

	ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
	Правила приемки

	ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной
	эффективной активности естественных радионуклидов

	ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

	ГОСТ 30256-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения
	теплопроводности цилиндрическим зондом

	ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на
	воспламеняемость

	ГОСТ 30444-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение
	пламени

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.

	3. Основные параметры и размеры

	3.1. Плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки 200, 225, 250 и
	300.

	3.2. Плиты изготавливают следующих номинальных размеров, мм:

	     длина ......................... 500, 1000;

	     ширина ........................ 500;

	     толщина ....................... 40, 50, 60.

	Допускается по согласованию с потребителем изготавливать плиты других
	размеров.

	3.3. Условное обозначение плит должно состоять из сокращенного обозначения
	плит П, марки, размеров по длине и толщине в миллиметрах и обозначения настоящего
	стандарта.

	Пример условного обозначения плиты марки 250 длиной 1000 мм, толщиной 50
	мм:

	П 250 - 1000.50 ГОСТ 16136-2003.

	4. Технические требования

	Плиты перлитобитумные должны удовлетворять требованиям настоящего
	стандарта и изготавливаться по технологической документации, утвержденной
	предприятием-изготовителем.

	4.1. Характеристики (свойства)

	4.1.1. Предельные отклонения номинальных размеров плит не должны
	превышать, мм:

	по длине:

	     при длине плит 1000 мм ........... +/- 8;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      "    "     "  500 мм ............ +/- 5;

	     по ширине ........................ +/- 5.

	4.1.2. По физико-механическим показателям плиты должны удовлетворять
	требованиям, приведенным в таблице 1.

	Таблица 1

	Наименование показателя      	Значение для плит марки 
	200 	225 	250 	300
	Плотность, кг/м3, не более          	200  	225  	250  	300 
	Теплопроводность при температуре    	0,076	0,079	0,082	0,087
	(25 +/- 5) °С, Вт/(м х К), не более 
	Предел прочности при изгибе, МПа,   	0,15 	0,15 	0,15 	0,19
	не менее                            
	Прочность на сжатие при 10%-ной     	0,20 	0,20 	0,25 	0,30
	деформации, МПа, не менее           
	Влажность, % по массе, не более     	4    	4    	4    	4   
	Водопоглощение, % по объему, не более	5    	5    	5    	5   
	Морозостойкость, количество циклов, 	25   	25   	25   	25  
	не менее                            
	Массовая доля органических веществ, 	16   	16   	16   	16  
	%, не более                         

	4.1.3. Разность длин диагоналей не должна превышать 7 мм.

	Глубина отбитости и притупленности ребер и углов не должна быть более 15 мм.

	4.1.4. В партии количество разломанных по длине (не более чем надвое) плит не
	должно превышать 5% .

	4.1.5. Для плит должны быть определены следующие пожарно-технические
	характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения
	пламени.

	4.1.6. Количество вредных веществ, выделяющихся из плит, не должно
	превышать предельно допустимых концентраций, установленных органами
	Государственного санитарного надзора.

	4.2. Требования к материалам

	4.2.1. Для изготовления плит применяют следующие материалы: песок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	перлитовый вспученный мелкий (порошковый) марки не выше 100 по ГОСТ 10832,
	битум нефтяной дорожный марки БНД 40/60 по ГОСТ 22245, глину высокопластичную
	или среднепластичную по ГОСТ 9169, асбест хризотиловый по ГОСТ 12871,
	модифицирующие добавки - карбоксиметилцеллюлозу техническую или концентрат
	сульфитно-дрожжевой бражки марки КБЖ по действующим техническим документам.

	4.2.2. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	минеральных материалов, применяемых для изготовления плит, не должна превышать
	предельных значений, установленных НРБ-99.

	4.3. Упаковка

	4.3.1. Плиты должны быть упакованы в вертикальном положении в один ряд по
	высоте в деревянные обрешетки по ГОСТ 18051.

	Допускается по согласованию с потребителем упаковка плит в полиэтиленовую
	термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, бумагу упаковочную и битумированную
	дегтевую по ГОСТ 515, бумагу мешочную по ГОСТ 2228 или другие упаковочные
	материалы, обеспечивающие влагостойкую и прочную упаковку.

	При упаковке должны быть приняты меры по предотвращению склеивания плит.

	4.3.2. При ручной погрузке и разгрузке масса пакета плит не должна превышать 15
	кг.

	4.3.3. Плиты могут быть упакованы в технологические пакеты по одной или более
	штук.

	4.3.4. Допускается при отгрузке плит самовывозом использовать упаковку других
	видов, при этом ответственность за надежность упаковки и качество плит несет
	потребитель.

	4.4. Маркировка

	4.4.1. Маркировку плит осуществляют по ГОСТ 25880 с дополнительным
	указанием даты изготовления и условного обозначения плит.

	4.4.2. Маркировка и манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192
	должны быть нанесены на каждое упакованное место.

	5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

	5.1. При применении плит вредными факторами являются минеральная пыль и
	летучие компоненты битумного связующего (пары углеводородов).

	При применении плит должны соблюдаться требования, предъявляемые к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	асбестосодержащим материалам и изделиям органами Государственного санитарного
	надзора.

	5.2. При постоянной работе с плитами помещения должны быть оборудованы
	приточно-вытяжной вентиляцией.

	5.3. Для защиты органов дыхания необходимо применять противопылевые
	респираторы или марлевые повязки, для защиты кожных покровов - специальную
	одежду и перчатки.

	5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении плит, применении их при
	строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-
	изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промышленных отходов
	или организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели
	местах.

	6. Правила приемки

	6.1. Приемку плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281 и
	настоящего стандарта.

	6.2. Объем партии устанавливают в размере не более сменной выработки.

	6.3. При приемосдаточных испытаниях проверяют линейные размеры, разность
	длин диагоналей, глубину отбитости и притупленности углов и ребер.

	6.4. При периодических испытаниях определяют теплопроводность не реже
	одного раза в полугодие, прочность на сжатие при 10%-ной деформации,
	водопоглощение, морозостойкость, массовую долю органических веществ - не реже
	одного раза в квартал.

	Периодические испытания проводят также при каждом изменении сырья и/или
	технологии производства.

	6.5. Пожарно-технические показатели определяют при изменении рецептуры
	плит и/или технологии производства.

	6.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в
	материалах, применяемых для изготовления изделий, устанавливают по документам
	поставщика этих материалов. В случае отсутствия таких данных изготовитель изделий
	проводит входной контроль в соответствии с технологической документацией.

	6.7. Количество вредных веществ, выделяющихся из изделий, определяют при
	постановке продукции на производство, изменении рецептуры, получении санитарно-
	эпидемиологического заключения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.8. При неудовлетворительных результатах контроля по линейным размерам,
	разности длин диагоналей, глубине отбитости и притупленности углов и ребер
	проводят поштучную приемку плит по этим показателям, отсортировывая годные
	изделия.

	6.9. В документе о качестве указывают результаты испытаний, рассчитанные как
	среднеарифметические значения показателей плит, вошедших в выборку и
	удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, а также пожарно-технические
	показатели и сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

	7. Методы испытаний

	7.1. Линейные размеры, разность длин диагоналей, глубину отбитости и
	притупленности углов и ребер, плотность, предел прочности при изгибе, прочность на
	сжатие при 10%-ной деформации, влажность, водопоглощение и массовую долю
	органических веществ определяют по ГОСТ 17177. Плотность определяют в каждой
	плите, попавшей в выборку.

	Для определения прочности на сжатие при 10%-ной деформации, предела
	прочности при изгибе и водопоглощения из каждой плиты, попавшей в выборку,
	выпиливают по одному образцу.

	Пробу для определения влажности и массовой доли органических веществ
	отбирают от каждой плиты, попавшей в выборку, на расстоянии от края не менее 100
	мм.

	7.2. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076 или ГОСТ 30256. Образцы для
	испытания выпиливают по одному из каждой плиты, попавшей в выборку, по ГОСТ
	26281.

	7.3. Определение морозостойкости

	7.3.1. Для проведения испытания применяют:

	сосуд с деревянной решеткой;

	камеру морозильную с принудительной вентиляцией и автоматическим
	регулированием температуры в пределах от минус 15 °С до минус 20 °С.

	7.3.2. Для определения морозостойкости из каждой плиты, попавшей в выборку,
	выпиливают по одному образцу размером в плане [(100 х 100) +/- 1] мм и толщиной,
	равной толщине плит.

	7.3.3. Образцы погружают в сосуд с водой температурой (20 +/- 3) °С на 4 ч таким
	образом, чтобы каждый из них был окружен со всех сторон слоем воды толщиной не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	менее 20 мм.

	7.3.4. Насыщенные водой образцы помещают в морозильную камеру на сетчатые
	стеллажи. Расстояние между образцами, а также от образцов до стенок камеры должно
	быть не менее 20 мм.

	Образцы подвергают замораживанию в морозильной камере при температуре
	минус (15 - 20) °С в течение 4 ч.

	Если после загрузки образцов в морозильную камеру температура в ней
	поднимется выше минус 15 °С, то началом замораживания считают момент
	установления в камере температуры минус 15 °С.

	Перерыв в процессе одного замораживания образца не допускается.

	Оттаивание образцов после выгрузки из камеры производят в течение не менее 4
	ч в сосуде с водой температурой (20 +/- 3) °С. При этом каждый из образцов должен
	быть окружен со всех сторон слоем воды толщиной не менее 20 мм.

	7.3.5. Одно замораживание и последующее оттаивание составляют один цикл.

	Через каждые 5 циклов попеременного замораживания и оттаивания производят
	осмотр образцов. Образцы считают выдержавшими испытание, если после 25 циклов
	замораживания и оттаивания ни один образец не разрушился и на поверхности ни
	одного из них не будет обнаружено видимых повреждений - расслоения, сквозных
	трещин или выкрашивания.

	7.4. Массовую долю органических веществ определяют по ГОСТ 17177 в
	соответствии с методикой определения содержания органических веществ в
	минераловатных и стекловолокнистых изделиях со следующими изменениями:

	пробу прокаливают в муфельной печи при температуре (600 +/- 50) °С в течение 2
	ч;

	массовую долю органических веществ определяют для каждой плиты, попавшей в
	выборку по ГОСТ 26281.

	7.5. Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости - по
	ГОСТ 30402, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444.

	7.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют
	по ГОСТ 30108.

	7.7. Санитарно-эпидемиологическую оценку изделий проводят по методикам,
	утвержденным органом Государственного санитарного надзора.

	8. Транспортирование и хранение

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8.1. Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с
	требованиями ГОСТ 25880 и настоящего стандарта.

	8.2. Плиты перевозят крытыми транспортными средствами всех видов в
	соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
	транспорта. Допускается транспортировать плиты на расстояние до 500 км в открытых
	автомашинах с обязательной защитой их от атмосферных осадков.

	8.3. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать двух метров.

	8.4. Срок хранения плит на складе изготовителя до отгрузки потребителю - не
	менее двух суток.

	8.5. Срок хранения плит до их использования - не более одного года с момента их
	изготовления.

	По истечении срока хранения плиты могут быть использованы по назначению
	после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего
	стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.