Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 сентября 1983 г. N 4589

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Asbestos cords. Specifications
	ГОСТ 1779-83
	Е
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1989 г.)

	Группа Л65

	ОКП 25 7443

	Срок действия

	с 1 января 1985 года

	до 1 января 1995 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и
	нефтехимической промышленности СССР.

	Разработчики: В.А. Кириллов, В.А. Соколов, Ю.А. Батурин, Л.П. Красичева, Н.Е.
	Сергеева.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 27.09.1983 N 4589.

	3. Взамен ГОСТ 1779-72.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------T-----------------------------

	  Обозначение НТД, на который дана  	¦	         Номер пункта

	               ссылка               	¦

	------------------------------------+-----------------------------

	  ГОСТ 427-75                       	¦	 4.3

	  ГОСТ 2226-88                      	¦	 5.2

	  ГОСТ 2228-81                      	¦	 5.2

	  ГОСТ 3282-74                      	¦	 5.2

	  ГОСТ 3560-73                      	¦	 5.2

	  ГОСТ 7502-89                      	¦	 4.3

	  ГОСТ 8273-75                      	¦	 5.2

	  ГОСТ 10354-82                     	¦	 5.2

	  ГОСТ 11680-76                     	¦	 5.2а

	  ГОСТ 12871-83                     	¦	 4.5

	  ГОСТ 14192-77                     	¦	 5.3

	  ГОСТ 16272-79                     	¦	 5.2

	  ГОСТ 17308-88                     	¦	 5.1

	  ГОСТ 22030-76                     	¦	 4.4, 4.5

	  ГОСТ 24634-81                     	¦	 5.2а

	5. Срок действия продлен до 01.01.1995 Постановлением Государственного
	комитета СССР по стандартам от 27.06.1989 N 2041.

	6. Переиздание (март 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1989 г.
	(ИУС 11-89).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на асбестовые шнуры, применяемые для
	теплоизоляции и уплотнения неподвижных деталей машин и аппаратов,
	изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1. В зависимости от назначения асбестовые шнуры изготовляют трех марок,
	указанных в табл. 1.

	Таблица 1

	-------T---------------------T------------------------------------

	Марка 	¦	     Наименование    	¦	         Область применения

	шнура 	¦	                     	¦

	-------+---------------------+------------------------------------

	ШАОН  	¦	 Шнур асбестовый     	¦	 Теплоизоляция и уплотнение

	       	¦	общего назначения    	¦	соединений в различных тепловых

	       	¦	                     	¦	агрегатах и теплопроводящих системах

	       	¦	                     	¦	при температуре до 400 °C.

	       	¦	                     	¦	 Рабочая среда: газ, пар, вода.

	       	¦	                     	¦	 Давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2)

	ШАП   	¦	 Шнур асбестовый     	¦	 Теплоизоляция в различных тепловых

	       	¦	пуховый              	¦	агрегатах и теплопроводящих системах

	       	¦	                     	¦	при температуре до 400 °C

	ШАГ   	¦	 Шнур асбестовый     	¦	 Уплотнение люков газогенераторных

	       	¦	газогенераторный     	¦	установок при температуре до 400 °C.

	       	¦	                     	¦	 Рабочая среда: газ при давлении до

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	       	¦	                     	¦	0,15 МПа (1,5 кгс/см2)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.2. По размерам шнуры классифицируют в соответствии с Приложением.

	Примеры условных обозначений

	Асбестовый шнур общего назначения диаметром 3 мм:

	Шнур асбестовый ШАОН 3 ГОСТ 1779-83

	Шнур марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 80 до 150 ктекс:

	Шнур асбестовый ШАП-01 ГОСТ 1779-83

	Шнур марки ШАП с результирующей линейной плотностью от 151 до 250 ктекс:

	Шнур асбестовый ШАП-02 ГОСТ 1779-83

	Для шнуров в тропическом исполнении:

	Шнур асбестовый ШАОН-Т 3 ГОСТ 1779-83

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Асбестовые шнуры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в
	установленном порядке.

	2.2. На поверхности шнуров не должно быть поврежденных наружных нитей.
	Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей.

	На поверхности шнуров допускается наличие концов нитей длиной не более 25
	мм, образуемых при связывании нитей.

	2.3. Результирующая линейная плотность шнуров должна соответствовать
	нормам, указанным в табл. 3.

	Таблица 3 <*>

	--------------T---------------------------------------------------

	Диаметр шнура,	¦	Результирующая линейная плотность, ктекс, для марок

	      мм      	+-----------------T-----------------T---------------

	(справочный) 	¦	      ШАОН       	¦	       ШАП       	¦	      ШАГ

	--------------+-----------------+-----------------+---------------

	      0,7     	¦	    0,6 - 0,9    	¦	        -        	¦	       -

	      1,0     	¦	    1,0 - 1,4    	¦	        -        	¦	       -

	      1,5     	¦	    1,5 - 1,9    	¦	        -        	¦	       -

	      2,0     	¦	    2,0 - 3,0    	¦	        -        	¦	       -

	      2,5     	¦	    3,1 - 4,9    	¦	        -        	¦	       -

	      3,0     	¦	    5,0 - 6,6    	¦	        -        	¦	       -

	      4,0     	¦	    6,7 - 8,2    	¦	        -        	¦	       -

	      5,0     	¦	    8,3 - 15,0   	¦	        -        	¦	       -

	      6,0     	¦	   15,1 - 32,0   	¦	        -        	¦	       -

	      8,0     	¦	   32,1 - 56,0   	¦	        -        	¦	       -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     10,0     	¦	   56,1 - 79,0   	¦	        -        	¦	    80 - 120

	     12,0     	¦	   79,1 - 110,0  	¦	        -        	¦	       -

	     15,0     	¦	  110,1 - 160,0  	¦	        -        	¦	   150 - 280

	     18,0     	¦	  160,1 - 200,0  	¦	        -        	¦	       -

	     20,0     	¦	  200,1 - 250,0  	¦	        -        	¦	       -

	     22,0     	¦	  250,1 - 290,0  	¦	        -        	¦	       -

	     25,0     	¦	  290,1 - 380,0  	¦	        -        	¦	       -

	       -      	¦	        -        	¦	     80 - 150    	¦	       -

	       -      	¦	        -        	¦	    151 - 250    	¦	       -

	--------------------------------

	<*> Табл. 2. (Исключена, Изм. N 1).

	2.4. Массовая доля влаги не должна превышать 3% для шнуров на основе хлопка и
	4,5% для шнуров на основе вискозы.

	2.2. - 2.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.4а. Массовая доля асбестового волокна в шнурах должна быть не менее 78%.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	2.5. Шнуры марок ШАОН и ШАГ должны быть устойчивыми к изгибу и при
	испытании не должны расслаиваться и иметь разрывов нитей.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.6. Шнуры всех марок для условий тропического климата должны быть
	изготовлены из смеси асбестовых и лавсановых волокон, а шнур марки ШАП - с
	применением стеклянной или лавсановой нити.

	2.7. (Исключен, Изм. N 1).

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Шнуры принимают партиями. Партией считают шнуры одной марки и одного
	размера, сопровождаемые одним документом о качестве. При этом масса партии
	шнуров марок ШАОН и ШАГ диаметром до 2,5 мм включительно должна быть не более
	2000 кг, для шнуров марок ШАОН и ШАГ диаметром более 2,5 мм и для шнуров марки
	ШАМ - не более 5000 кг.

	Документ о качестве должен содержать:

	- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

	- наименование и марку шнура;

	- номер партии;

	- размер шнура;

	- дату изготовления;

	- массу нетто;

	- обозначение настоящего стандарта;

	- результаты физико-механических испытаний.

	3.2. При контроле соответствия шнуров требованиям настоящего стандарта их
	проверяют:

	- по внешнему виду - 100%;

	- по пп. 2.3, 2.4, 2.4а, 2.5 - три бухты или бобины от партии.

	3.3. При несоответствии результатов испытаний установленным нормам хотя бы
	по одному из показателей по пп. 2.3, 2.4, 2.4а, 2.5 по нему проводят повторные
	испытания на удвоенной выборке от той же партии. При несоответствии результатов
	испытаний на удвоенной выборке установленным нормам партия бракуется
	окончательно и повторной приемке не подлежит.

	3.1. - 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Внешний вид шнуров изготовитель проверяет визуально при намотке шнура в
	бухты или бобины.

	4.2. (Исключен, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3. Для определения результирующей линейной плотности от каждой
	отобранной по п. 3.2 бухты или бобины отрезают по одному образцу. Длина образца
	для шнуров диаметром до 2,5 мм включительно должна быть (10,0 +/- 0,1) м, для
	шнуров диаметром от 3 до 5 мм - (1,00 +/- 0,01) м, для шнуров свыше 5 мм и шнуров
	марки ШАП - (0,25 +/- 0,01) м. Длину образца определяют металлической
	измерительной рулеткой с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-80 или металлической
	измерительной линейкой по ГОСТ 427-75. Образцы не должны иметь пороков
	внешнего вида.

	Образцы предварительно высушивают в сушильном шкафу при температуре (110
	+/- 5) °C в течение (2,00 +/- 0,25) ч и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

	Результирующую линейную плотность (Т), ктекс, вычисляют по формуле

	,

	где m - масса образца, г;

	l - длина образца, м.

	За результат испытания принимают среднеарифметическое всех определений,
	округленное до первого десятичного знака.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4.4. Определение массовой доли влаги - по ГОСТ 22030-76.

	Перед испытанием из образцов шнура марки ШАГ удаляют металлическую
	проволоку.

	4.5. Массовую долю асбестового волокна (X) в процентах вычисляют по формуле

	,

	где 	 - потери массовой доли при прокаливании шнура, %;

	- потери массовой доли при прокаливании асбеста, %.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Потери массовой доли вещества при прокаливании шнура определяют по ГОСТ
	22030-76, асбеста в зависимости от месторождения по ГОСТ 12871-83.

	4.6. Для определения устойчивости шнуров к изгибу от каждой отобранной по п.
	3.2 бухты или бобины отделяют виток, который не должен быть крайним, и, не отрезая
	его, охватывают им цилиндр диаметром, не более чем в пять раз превышающим
	диаметр шнура, образуя один виток по периметру цилиндра.

	За результат испытания принимается результат испытания каждой бухты или
	бобины.

	Результат испытания должен соответствовать п. 2.5.

	4.5. - 4.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Шнуры наматывают на бобины или бухты.

	В одной бухте (бобине) шнуров не должно быть более трех отрезков. Длина
	отрезка должна быть не менее 3 м.

	Масса бобины не должна превышать 5 кг. Масса бухты шнура марки ШАОН не
	должна превышать 60 кг, шнуров марок ШАГ и ШАП - 40 кг.

	Каждую бухту перевязывают в двух-трех местах шпагатом по ГОСТ 17308-88 или
	другими материалами, обеспечивающими прочность увязки.

	5.2. Шнуры упаковывают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 массой 1 м2 не
	менее 80 г, мешочную бумагу по ГОСТ 2228-81 или пленку полиэтиленовую марок Т, Н
	по ГОСТ 10354-82 или поливинилхлоридную марок В, М-40 по ГОСТ 16272-79
	толщиной не менее 0,06 мм.

	Допускается упаковывание шнуров в бумажные мешки по ГОСТ 2226-88.

	При транспортировании шнуров пакетами применяют нетканые и другие
	синтетические упаковочные материалы. Груз закрепляют на поддонах стальной
	упаковочной лентой по ГОСТ 3560-73 или стальной проволокой по ГОСТ 3282-74,
	или полиолефиновой лентой.

	5.1. - 5.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

	5.2а. Шнуры марок ШАОН и ШАГ, предназначенные для экспорта, упаковывают в
	пленку и укладывают в деревянные ящики по ГОСТ 24634-81 или универсальные
	контейнеры.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шнуры марки ШАП упаковывают в бумагу, а затем в мешки из ткани по ГОСТ
	11680-76 или холстопрошивных полотен по нормативно-технической документации.

	По требованию внешнеторговой организации применяют другие упаковочные
	материалы.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	5.3. К каждому упаковочному месту прикрепляют ярлык с указанием:

	- товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-
	изготовителя;

	- наименования и марки шнура;

	- номера партии;

	- штампа службы технического контроля;

	- размера шнура;

	- даты изготовления;

	- массы нетто;

	- обозначения настоящего стандарта.

	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	5.4. Шнуры перевозят любым видом транспорта в крытых транспортных
	средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном
	виде транспорта.

	5.5. Шнуры должны храниться в закрытом помещении.

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шнуров требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

	6.2. Гарантийный срок хранения шнуров - 10 лет со дня изготовления.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	КЛАССИФИКАЦИЯ ШНУРОВ ПО РАЗМЕРАМ

	---------------T-----------------------T--------------------------

	  Марка шнура  	¦	   Диаметр шнура, мм   	¦	         Код ОКП

	---------------+-----------------------+--------------------------

	      ШАОН     	¦	          0,7          	¦	      25 7443 0109

	               	¦	          1,0          	¦	      25 7443 0113

	               	¦	          1,5          	¦	      25 7443 0118

	               	¦	          2,0          	¦	      25 7443 0125

	               	¦	          2,5          	¦	      25 7443 0128

	               	¦	          3,0          	¦	      25 7443 0131

	               	¦	          4,0          	¦	      25 7443 0135

	               	¦	          5,0          	¦	      25 7443 0137

	               	¦	          6,0          	¦	      25 7443 0138

	               	¦	          8,0          	¦	      25 7443 0142

	               	¦	         10,0          	¦	      25 7443 0144

	               	¦	         12,0          	¦	      25 7443 0146

	               	¦	         15,0          	¦	      25 7443 0149

	               	¦	         18,0          	¦	      25 7443 0153

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	               	¦	         20,0          	¦	      25 7443 0155

	               	¦	         22,0          	¦	      25 7443 0157

	               	¦	         25,0          	¦	      25 7443 0159

	      ШАП      	¦	           -           	¦	      25 7443 0501 <*>

	               	¦	           -           	¦	      25 7443 0502 <**>

	      ШАГ      	¦	         10,0          	¦	      25 7443 0744

	               	¦	         15,0          	¦	      25 7443 0749

	--------------------------------

	<*> Шнур с результирующей линейной плотностью 80 - 150 ктекс.

	<**> Шнур с результирующей линейной плотностью 151 - 250 ктекс.

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.