Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 24 мая 1977 г. N 1308

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ФРП-1
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Heatinsulating products of foam-plastic of FRP-1. Specifications
	ГОСТ 22546-77
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1983 г., Изменения N 2, утв. в
	октябре 1988 г.)

	Группа Ж15

	Срок действия

	с 1 июля 1978 года

	до 1 июля 1994 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 24 мая 1977 г. N 1308.

	2. Срок проверки - 1993 г.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------------------------T--------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	   Номер пункта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------------+--------------------

	           ГОСТ 12.1.044-84                  	¦	       4.10

	           ГОСТ 427-75                       	¦	       4.3

	           ГОСТ 2991-85                      	¦	       5.6

	           ГОСТ 3560-73                      	¦	       5.1

	           ГОСТ 7076-87                      	¦	       4.7

	           ГОСТ 7933-75                      	¦	       2.3а

	           ГОСТ 8273-75                      	¦	       2.3а

	           ГОСТ 11002-80                     	¦	       5.6

	           ГОСТ 14192-77                     	¦	       5.2

	           ГОСТ 15846-79                     	¦	       5.6

	           ГОСТ 17177-87                     	¦	3.7, 4.2, 4.6, 4.9

	           ГОСТ 20429-84                     	¦	       2.3а

	           ГОСТ 20989-75                     	¦	       4.8

	           ГОСТ 21650-76                     	¦	       5.1

	           ГОСТ 21929-76                     	¦	       5.5

	           ГОСТ 25880-83                     	¦	       5.3

	           ГОСТ 26281-84                     	¦	       3.1

	5. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае
	1983 г., октябре 1988 г. (ИУС 9-83, 1-89).

	6. Срок действия продлен до 01.07.1994 (Постановлением Госстандарта СССР от
	21.10.1988 N 3478).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия из
	пенопласта ФРП-1, предназначенные для изоляции трубопроводов с температурой
	изолируемой поверхности от минус 180 до плюс 150 °С. Изделия относятся к группе
	трудногорючих.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Теплоизоляционные изделия изготовляют в виде:

	цилиндров, полуцилиндров, сегментов длиной от 900 до 2000 мм, с интервалом
	100 мм;

	отводов.

	1.2. В зависимости от плотности и температуры изолируемой поверхности
	теплоизоляционные изделия подразделяют на две марки:

	75 - с плотностью 65 - 85 кг/м3 и температурой изолируемой поверхности от
	минус 180 до плюс 130 °С;

	100 - с плотностью 86 - 110 кг/м3 и температурой изолируемой поверхности от
	минус 180 до плюс 150 °С.

	Коды ОКП теплоизоляционных изделий приведены в Приложении.

	1.2.1. Форма и размеры цилиндров должны соответствовать указанным на черт. 1
	и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                       Размеры, мм

	----------------------T----------------------T--------------------

	Внутренний диаметр d 	¦	       Толщина s      	¦	  Наружный диаметр
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------T-------------+--------T-------------+	  изолируемой трубы

	Номин. 	¦	 Пред. откл. 	¦	 Номин. 	¦	 Пред. откл. 	¦

	--------+-------------+--------+-------------+--------------------

	   47   	¦	     +2      	¦	30, 40, 	¦	    +/- 2    	¦	         45

	   59   	¦	             	¦	50, 60, 	¦	             	¦	         57

	   78   	¦	             	¦	80      	¦	             	¦	         76

	   91   	¦	             	¦	        	¦	             	¦	         89

	  110   	¦	             	¦	        	¦	             	¦	        108

	  135   	¦	             	¦	        	¦	             	¦	        133

	  161   	¦	             	¦	        	¦	             	¦	        159

	  221   	¦	             	¦	        	¦	             	¦	        219

	Пример условного обозначения цилиндра марки 75, внутренним диаметром 47
	мм, толщиной 30 мм и длиной 1000 мм:

	Цилиндр 75-47 х 30 х 1000 ГОСТ 22546-77

	1.2.2. Форма и размеры полуцилиндров должны соответствовать указанным на
	черт. 2 и в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                       Размеры, мм

	--------------------T-------------------T-----------T-------------

	Внутренний диаметр d	¦	     Толщина s     	¦	  Наружный 	¦	 Количество

	                    	¦	                   	¦	  диаметр  	¦	 изделий по

	                    	¦	                   	¦	изолируемой	¦	 окружности

	--------T-----------+-------T-----------+	   трубы   	¦	 изолируемой
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	           	¦	 трубы, шт.

	--------+-----------+-------+-----------+-----------+-------------

	   47   	¦	    +2     	¦	30, 40,	¦	    +2     	¦	     45    	¦	     2

	   59   	¦	           	¦	50, 60,	¦	           	¦	     57    	¦

	   78   	¦	           	¦	80     	¦	           	¦	     76    	¦

	   91   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	     89    	¦

	  110   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    108    	¦

	  135   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    133    	¦

	  161   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    159    	¦

	  221   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    219    	¦

	  275   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    273    	¦

	  327   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    325    	¦

	  428   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    426    	¦

	Пример условного обозначения полуцилиндра марки 75, внутренним диаметром
	59 мм, толщиной 40 мм и длиной 1500 мм:

	Полуцилиндр 75-59 х 40 х 1500 ГОСТ 22546-77

	1.2.3. Форма и размеры сегментов должны соответствовать указанным на черт. 3
	и в табл. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Таблица 3

	                                                       Размеры, мм

	--------------------T-------------------T-----------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Внутренний диаметр d	¦	     Толщина s     	¦	  Наружный 	¦	 Количество

	                    	¦	                   	¦	  диаметр  	¦	 изделий по

	                    	¦	                   	¦	изолируемой	¦	 окружности

	--------T-----------+-------T-----------+	   трубы   	¦	 изолируемой

	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	           	¦	 трубы, шт.

	--------+-----------+-------+-----------+-----------+-------------

	  327   	¦	     +2    	¦	30, 40,	¦	   +/- 2   	¦	    325    	¦	      3

	  379   	¦	           	¦	50, 60 	¦	           	¦	    377    	¦

	  428   	¦	           	¦	80     	¦	           	¦	    426    	¦

	  480   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    478    	¦

	  532   	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    530    	¦

	Пример условного обозначения сегмента марки 75, внутренним диаметром 327
	мм, толщиной 50 мм и длиной 1000 мм:

	Сегмент 1/3 75-327 х 50 х 1000 ГОСТ 22546-77

	1.2.4. Форма и размеры сегментов должны соответствовать указанным на черт. 4
	и в табл. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Таблица 4

	                                                       Размеры, мм

	--------------------T-------------------T-----------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Внутренний диаметр d	¦	     Толщина s     	¦	  Наружный 	¦	 Количество

	                    	¦	                   	¦	  диаметр  	¦	 изделий по

	                    	¦	                   	¦	изолируемой	¦	 окружности

	--------T-----------+-------T-----------+	   трубы   	¦	 изолируемой

	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	           	¦	 трубы, шт.

	--------+-----------+-------+-----------+-----------+-------------

	   633  	¦	     +3    	¦	30, 40,	¦	  +/- 2    	¦	    630    	¦	      4

	   723  	¦	           	¦	50, 60 	¦	           	¦	    720    	¦

	   823  	¦	           	¦	80     	¦	           	¦	    820    	¦

	   923  	¦	           	¦	       	¦	           	¦	    920    	¦

	  1023  	¦	           	¦	       	¦	           	¦	   1020    	¦

	Пример условного обозначения сегмента марки 100, внутренним диаметром 633
	мм, толщиной 60 мм и длиной 1000 мм:

	Сегмент 1/4 100-633 х 60 х 1000 ГОСТ 22546-77

	1.2.5. Форма и размеры отводов должны соответствовать указанным на черт. 5 и в
	табл. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Таблица 5

	                                                       Размеры, мм

	------------T------------T----------------T---------T-------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Внутренний 	¦	 Толщина s  	¦	    Радиус R    	¦	Наружный 	¦	 Количество

	диаметр d  	¦	            	¦	                	¦	диаметр  	¦	 изделий по

	            	¦	            	¦	                	¦	изолируе-	¦	 окружности

	------T-----+------T-----+----------T-----+	мой трубы	¦	 изолируемой

	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	  Номин.  	¦	Пред.	¦	         	¦	 трубы, шт.

	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.	¦	          	¦	откл.	¦	         	¦

	------+-----+------+-----+----------+-----+---------+-------------

	  47  	¦	 +2  	¦	30,   	¦	+/- 2	¦	 60   (70)	¦	+/- 2	¦	    45   	¦	      2

	  59  	¦	     	¦	40,   	¦	     	¦	 75   (70)	¦	     	¦	    57   	¦

	  78  	¦	     	¦	50,   	¦	     	¦	100  (240)	¦	     	¦	    76   	¦

	  91  	¦	     	¦	60    	¦	     	¦	120  (250)	¦	     	¦	    89   	¦

	110  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	150  (360)	¦	     	¦	   108   	¦

	135  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	190  (400)	¦	     	¦	   133   	¦

	161  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	225  (450)	¦	     	¦	   159   	¦

	------+	     	¦	      	¦	     	+----------+-----+---------+

	221  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	300  (630)	¦	+/- 3	¦	   219   	¦

	275  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	375  (800)	¦	     	¦	   273   	¦

	327  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	450  (900)	¦	     	¦	   325   	¦

	379  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	525 (1120)	¦	     	¦	   377   	¦

	428  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	600 (1250)	¦	     	¦	   426   	¦

	Примечание. Значения радиуса R, указанные в скобках, для вновь проектируемых
	трубопроводов не применяют.

	Пример условного обозначения отвода марки 75, внутренним диаметром 47 мм,
	толщиной 30 мм и радиусом 60 мм:

	Отвод 75-47 х 30 х 60 ГОСТ 22546-77

	Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.3. Допускается изготовлять изделия с продольными и поперечными пазами и
	выступами по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном
	порядке.

	(Введен дополнительно, Изм. N 2.)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Теплоизоляционные изделия должны изготовляться в соответствии с
	требованиями настоящего стандарта и по технологической документации,
	утвержденной в установленном порядке.

	2.2. Материалы, применяемые для изготовления теплоизоляционных изделий,
	должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации,
	утвержденной в установленном порядке.

	2.2а. Для изготовления изделий применяют: фенолоформальдегидную смолу ФРВ-
	1А, кислотный катализатор ВАГ-3 и их модификации, обеспечивающие соответствие
	физико-механических свойств изделий требованиям настоящего стандарта.

	2.3а. По требованию потребителя изделия изготовляют с покровным материалом
	из стеклопластика рулонного РСТ, фольги алюминиевой дублированной на основе
	стеклоткани, фольгоизола по ГОСТ 20429-84, бумаги по ГОСТ 8273-75, картона по
	ГОСТ 7933-75.

	На поверхности изделий с покровным материалом из бумаги не допускаются
	складки длиной более 300 мм и глубиной более 8 мм.

	2.2а, 2.3а (Введены дополнительно, Изм. N 2.)

	2.3. (Исключен, Изм. N 2.)

	2.4. Отклонение от плоскостности поверхностей соединения продольных стыков
	полуцилиндров, сегментов и отводов должно быть не более 3 мм.

	Отклонение от перпендикулярности поверхности торца изделия относительно
	продольной оси изделия должно быть не более 3 мм.

	2.5. На поверхности теплоизоляционных изделий не допускаются впадины
	глубиной и выпуклости высотой более 5 мм и диаметром более 10 мм.

	2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.6. Притупленность и сколы ребер и углов изделий на глубину более 10 мм и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	длину более 25 мм не допускаются.

	2.7. Сквозные отверстия, трещины, пустоты в теплоизоляционных изделиях не
	допускаются.

	2.8. По физико-механическим свойствам теплоизоляционные изделия должны
	соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

	Таблица 6

	-------------------------------------------T----------------------

	          Наименование показателя          	¦	   Норма для марки

	                                           	+---------T------------

	                                           	¦	   75    	¦	     100

	-------------------------------------------+---------+------------

	Плотность, кг/м3                           	¦	 65 - 85 	¦	  86 - 110

	Теплопроводность при (25 +/- 5) °С,        	¦	  0,043  	¦	    0,047

	Вт/(м х К), не более                       	¦	         	¦

	Прочность на сжатие при 10%-ной линейной   	¦	  0,050  	¦	    0,100

	деформации, МПа, не менее                  	¦	         	¦

	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 	¦	  0,100  	¦	    0,150

	Сорбционное увлажнение, %, не более        	¦	    25   	¦	     20

	Кислотное число, мг КОН/г, не более        	¦	    30   	¦	     30

	Линейная температурная усадка, %, не более 	¦	   1,5   	¦	    1,5

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	3. ПРИЕМКА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Приемку изделий предприятие-изготовитель проводит в соответствии с
	требованиями ГОСТ 26281-84 и настоящего стандарта.

	3.2. Объем партии изделий не должен превышать суточной выработки.

	3.3. Изделия подвергают приемосдаточным и периодическим испытаниям.

	3.4. При приемосдаточных испытаниях определяют: внешний вид, правильность
	геометрической формы, размеры, плотность, прочность на сжатие при 10%-ной
	линейной деформации, предел прочности при изгибе, сорбционное увлажнение,
	качество исполнения маркировки.

	3.5. При периодических испытаниях определяют: теплопроводность, кислотное
	число, линейную температурную усадку. Периодические испытания проводят при
	изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие.

	3.6. Горючесть изделий определяют при изменении технологии и применяемого
	сырья.

	3.7. Обработка результатов испытаний - по ГОСТ 17177-87.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Изделия перед изготовлением образцов для испытаний должны быть
	выдержаны не менее 24 ч при температуре (22 +/- 5) °С и относительной влажности
	воздуха (65 +/- 5)%.

	4.2. Размеры изделий, глубина притупленности и сколов ребер и углов, размеры
	впадин и выпуклостей, правильность геометрической формы - по ГОСТ 17177-87.

	4.3. Длину и глубину складок покровного материала из бумаги измеряют линейкой
	по ГОСТ 427-75.

	За результат измерения принимают наибольшую длину и глубину измеренных
	складок. Предел допускаемой погрешности измерения - +/- 0,5 мм.

	4.4. Качество исполнения маркировки упакованного места проверяют визуально.

	4.5. Для проведения физико-механических испытаний изготовляют образцы и
	изделия без покровного материала.

	4.6. Плотность, прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предел
	прочности при изгибе, сорбционное увлажнение определяют по ГОСТ 17177-87.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.6.1. Для определения плотности используют три изделия.

	4.6.2. Для определения прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации,
	предела прочности при изгибе из трех изделий выпиливают по три образца: один из
	середины и два на расстоянии 50 мм от края изделия.

	Для определения сорбционного увлажнения из середины трех изделий
	выпиливают по одному образцу и выдерживают их в эксикаторе 24 ч.

	Образцы имеют форму куба с размером ребра, равным толщине изделия, но не
	более 50 мм.

	Уплотненный верхний слой с образцов удаляют.

	Образцы высушивают до постоянной массы.

	4.7. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076-87.

	Для определения теплопроводности изготовляют три образца.

	4.8. Линейную температурную усадку определяют по ГОСТ 20989-75.

	Для определения линейной температурной усадки из середины трех изделий
	одной марки выпиливают по одному образцу в форме прямоугольника размером [(200 х
	50) +/- 1] мм и толщиной, равной толщине изделия, но не более 50 мм.

	Режим испытаний:

	для марки 75 - 130 °С;

	для марки 100 - 150 °С.

	Результат определения округляют до 0,1%.

	4.9. Кислотное число определяют по ГОСТ 17177-87.

	4.10. Горючесть определяют по ГОСТ 12.1.044-84.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Теплоизоляционные изделия поставляют упакованными в транспортные
	пакеты или в неупакованном виде.

	Транспортные пакеты формируют из неупакованных изделий при помощи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	одноразовых средств пакетирования (обвязок).

	Обвязки должны быть изготовлены по ГОСТ 21650-76 из стальной упаковочной
	ленты сечением не менее 0,3 х 15 мм по ГОСТ 3560-73, алюминиевой ленты сечением
	не менее 0,3 х 15 мм по нормативно-технической документации, утвержденной в
	установленном порядке, или других упаковочных средств, по качеству не ниже
	указанных.

	Каждый пакет должен содержать изделия одного вида, марки и размеров. Масса
	каждого пакета должна быть не более 15 кг.

	Способ формирования изделий в пакеты - по нормативно-технической
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	Размеры сформированного пакета должны быть, мм:

	ширина - до 1000;

	высота - до 900;

	длина - до 2000.

	5.2. Транспортную маркировку следует выполнять в соответствии с требованиями
	ГОСТ 14192-77.

	5.3. На каждый пакет наносят маркировку, выполненную в соответствии с
	требованиями ГОСТ 25880-83 и содержащую:

	1) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	2) наименование и обозначение изделия;

	3) номер партии;

	4) дату изготовления;

	5) количество упакованных изделий;

	6) массу транспортного пакета;

	7) габаритные размеры транспортного пакета.

	На каждое неупакованное изделие должна быть нанесена маркировка,
	содержащая:

	1) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	2) наименование и обозначение изделия;

	3) дату изготовления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Способ и место нанесения маркировки - по нормативно-технической
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	5.4. Теплоизоляционные изделия транспортируют железнодорожным и
	автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с
	правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта.

	Погрузку изделий в железнодорожные вагоны следует проводить в соответствии с
	требованиями "Технических условий погрузки и крепления грузов", утвержденными
	МПС.

	5.5. Для транспортирования по железной дороге изделия поставляют
	сформированными в пакеты.

	Транспортирование изделий пакетами должно соответствовать требованиям
	ГОСТ 21929-76.

	Отправка изделий по железной дороге - повагонная. Вагон загружают следующим
	способом: нижний ярус изделий формируют из вертикально устанавливаемых пакетов,
	последующие ярусы заполняют горизонтально уложенными пакетами. Вагон
	догружают до полной вместимости неупакованными изделиями.

	5.6. Автомобильным транспортом изделия транспортируют в упакованном или
	неупакованном виде.

	5.7. Отправку изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы
	осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-79, при этом изделия
	упаковывают в деревянную тару: ящики типа I - по ГОСТ 2991-85, ящики
	проволокоармированные типа II - по ГОСТ 11002-80.

	5.8. Изделия следует хранить в крытых складах.

	Допускается хранить изделия под навесом, защищающим их от воздействия
	атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом изделия должны
	быть уложены на подкладке.

	5.9. Изделия при хранении на складе предприятия-изготовителя и потребителя
	должны быть уложены в штабель раздельно по видам, маркам и размерам.

	Способ укладки изделий в штабель должен обеспечивать его устойчивое
	положение при хранении и разборке. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м.

	Разд. 3 - 5. (Измененная редакция, Изм. N 2.)

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие теплоизоляционных
	изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
	транспортирования и хранения, установленных стандартом.

	6.2. (Исключен, Изм. N 2.)

	6.3. Гарантийный срок хранения - 12 мес с момента изготовления.

	При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы
	по назначению после предварительной проверки их внешнего вида (наличие трещин,
	сколов, вмятин), правильности геометрической формы, плотности, прочности на
	сжатие при 10%-ной линейной деформации и предела прочности при изгибе на
	соответствие требованиям настоящего стандарта.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	Приложение

	Обязательное

	---------------------------------T--------------T-----------------

	           Наименование          	¦	   Код ОКП    	¦	   Контрольное

	    теплоизоляционных изделий    	¦	              	¦	      число

	---------------------------------+--------------+-----------------

	Цилиндры марки 75                	¦	 57 6869 7001 	¦	       03

	Цилиндры марки 100               	¦	 57 6869 7002 	¦	       02

	Полуцилиндры марки 75            	¦	 57 6869 7003 	¦	       01

	Полуцилиндры марки 100           	¦	 57 5869 7004 	¦	       00

	Сегменты 1/3 марки 75            	¦	 57 6869 7005 	¦	       10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сегменты 1/3 марки 100           	¦	 57 6869 7006 	¦	       09

	Сегменты 1/4 марки 75            	¦	 57 6869 7007 	¦	       08

	Сегменты 1/4 марки 100           	¦	 57 6869 7008 	¦	       07

	Отводы марки 75                  	¦	 57 6869 7017 	¦	       06

	Отводы марки 100                 	¦	 57 6869 7018 	¦	       05

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.