Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 декабря 1980 г. N 5908

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЩЕЙ
	ПОРИСТОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
	Refractory products. Method for determination of apparent density and
	total porosity of thermal-insulation products
	ГОСТ 24468-80 (СТ СЭВ 981-78, ИСО 5016-86)
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 20.06.1985 N 1778, Изменения N 2, утв.
	Постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989 N 701)

	Группа И29

	ОКСТУ 1509

	(код ОКСТУ введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 20.06.1985 N 1778)

	Разработан Министерством черной металлургии СССР.

	Исполнители: И.П. Цибин, А.С. Норкина, Е.Я. Литовская, Ф.С. Каплан, И.З.
	Спиричева, С.Л. Бондаренко.

	Внесен Министерством черной металлургии СССР.

	Зам. министра А.Ф. Борисов.

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 декабря
	1980 г. N 5908 срок действия установлен с 01.01.1981 до 01.01.1986.

	Настоящий стандарт устанавливает метод определения кажущейся плотности и
	общей пористости теплоизоляционных изделий с общей пористостью 45% и выше.

	Сущность метода состоит в измерении линейных размеров и вычислении объема

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образца, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, и взвешивании его.
	Исходя из полученных результатов вычисляют кажущуюся плотность образца и, с
	учетом плотности материала, - общую пористость.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 981-78.

	Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в
	справочном Приложении 1.

	В стандарт введен международный стандарт ИСО 5016-86.

	(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989
	N 701)

	1. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Испытание проводят на целом изделии прямоугольной формы или на
	образцах, вырезанных из изделия.

	1.2. Образцы должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда объемом
	более 500 см3. Наименьший линейный размер образца должен быть не менее 50 мм,
	если другой наименьший размер не оговорен нормативно-технической документацией
	на огнеупорные изделия. Результаты измерения четырех средних линий параллельных
	граней образца не должны отличаться более чем на 1 мм.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989 N 701)

	1.3. Исключен с 1 января 1990 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 24.03.1989 N 701.

	1.4. Образцы не должны иметь отбитостей углов и ребер, а также поверхностных
	пор диаметром более 10 мм.

	1.5. Плоскостность граней образца обеспечивается тщательной пришлифовкой на
	плоском абразиве. Пыль с поверхности образца должна быть удалена.

	2. АППАРАТУРА

	Электрошкаф сушильный с номинальной температурой 250 °С.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	20.06.1985 N 1778)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Весы технические с пределом допускаемой погрешности не более +/- 0,5 г.

	Измерительный инструмент с пределом допускаемой погрешности не более +/- 0,5
	мм.

	(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.03.1989 N 701)

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Образцы высушивают до постоянной массы при температуре 110 - 135 °C.
	Масса считается постоянной, если результат последующего взвешивания, проведенного
	через 1 ч сушки, отличается от предыдущего не более чем на 0,1%. Образцы,
	изготовленные из изделий непосредственно после обжига в печи, не сушат.

	3.2. Взвешивание проводят с погрешностью не более +/- 0,5 г.

	3.3. Определение линейных размеров образца производят усреднением
	результатов измерения четырех средних линий всех параллельных граней образца по
	чертежу.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Линейные размеры образца вычисляют по формулам:

	;

	;

	.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4. Все измерения проводят с погрешностью не более +/- 0,5 мм.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Кажущуюся плотность (	), г/см3, вычисляют по формуле

	,

	где 	 - масса сухого образца, г;

	V - объем образца, см3.

	Объем образца (V), см3, вычисляют по формуле

	V = a x b x c,

	где a, b, c - линейные размеры образца, см.

	4.2. Общую пористость (	), %, вычисляют по формуле

	,

	где 	 - плотность материала образца, г/см3, определяемая по ГОСТ 2211-65.

	4.3. Значение кажущейся плотности округляют до второго десятичного знака,
	общей пористости - до первого десятичного знака.

	Расхождения результатов определений кажущейся плотности и общей пористости
	не должны превышать при повторном испытании одного и того же образца в одной
	лаборатории 4% от измеряемой величины, в разных лабораториях - 6%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4. Допускается округление значений кажущейся плотности теплоизоляционных
	огнеупоров до первого десятичного знака, если это предусмотрено в нормативно-
	технической документации на огнеупорные изделия.

	4.5. Результаты испытания оформляют в виде таблицы, приведенной в
	рекомендуемом Приложении 2, и протокола, в котором указывают:

	обозначение настоящего стандарта;

	наименование и марку изделия;

	результаты испытаний каждого образца и средний результат испытания;

	место и дату испытания;

	подпись исполнителя.

	Приложение 1

	Справочное

	ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

	Кажущаяся плотность - отношение массы сухого образца к его объему.

	Объем образца - сумма объемов твердой фазы, открытых и закрытых пор.

	Общая пористость - отношение суммарного объема закрытых и открытых пор
	образца к его объему.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖУЩЕЙСЯ
	ПЛОТНОСТИ И ОБЩЕЙ ПОРИСТОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

	-----T-----T-------T-----T-----------------------------------------------------------------T---T-
	----T---------T-----T-----

	Дата 	¦	Номер	¦	Наиме- 	¦	Номер	¦	                           Размеры, мм                           	¦	V, 	¦	m   ,	¦	 ро   ,  	¦
	ро, 	¦	П   ,

	испы-	¦	пар- 	¦	нование	¦	об-  	¦	                                                                 	¦	см2	¦	 сух 	¦	   каж   	¦	г/см3	¦
	общ

	тания	¦	тии  	¦	и марка	¦	разца	¦	                                                                 	¦	   	¦	  г  	¦	  г/см3  	¦	     	¦	  %

	     	¦	     	¦	изделия	¦	     	+----T----T----T----T-T----T----T----T----T-T----T----T----T----T-+	  
	¦	     	+----T----+	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	a a 	¦	b b 	¦	c c 	¦	d d 	¦	a	¦	b d 	¦	b d 	¦	c c 	¦	f f 	¦	b	¦	a c 	¦	a c 	¦	e f 	¦	e f 	¦	c	¦	   	¦	     	¦	вы- 	¦	ок- 	¦	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	 1 2	¦	 1 2	¦	 1 2	¦	 1 2	¦	 	¦	 1 1	¦	 2 2	¦	 1 2	¦	 1 2	¦	 	¦	 1 1	¦	 2 2	¦	 1 1	¦	 2 2	¦	 	¦	   	¦	     	¦	чис-	¦	руг-	¦	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	   	¦	     	¦	лен-	¦	лен-	¦	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	   	¦	     	¦	ная 	¦	ная 	¦	     	¦

	-----+-----+-------+-----+----+----+----+----+-+----+----+----+----+-+----+----+----+----+-
	+---+-----+----+----+-----+-----

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	   	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	   	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	     	¦	     	¦	       	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	 	¦	   	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.