Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 декабря 1985 г. N 250

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЗАКЛЕПКА ТРУБЧАТАЯ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕЙ КЛЕПКИ
	ТОНКОЛИСТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Tubular rivet for one-sided riveting of thin-sheet construction
	metalworks. Specifications
	ГОСТ 26805-86

	Группа Г34

	ОКП 12 8500

	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26
	декабря 1985 г. N 250 срок введения установлен с 01.01.1987.

	Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи
	строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР, Министерством монтажных и
	специальных строительных работ СССР.

	Исполнители: Р.А. Каграманов, канд. техн. наук; Ю.К. Жебелев, канд. техн. наук;
	В.В. Иванников, канд. техн. наук; В.В. Баконин.

	Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным
	институтом организации, механизации и технической помощи строительству
	(ЦНИИОМТП) Госстроя СССР.

	Директор Е.А. Долгинин.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 26 декабря 1985 г. N 250.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на трубчатые алюминиевые заклепки для
	односторонней клепки защитных оболочек из алюминиевых сплавов для тепловой
	изоляции трубопроводов и резервуаров.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Заклепки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта.

	1.2. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - головка; 2 - стержень; 3 - отверстие; 4 - конусная часть стержня

	Черт. 1

	------------------T---------------------------T-------------------

	    Обозначение   	¦	        Размеры, мм        	¦	Масса 1000 шт., кг

	                  	+---------T--------T--------+

	                  	¦	    L    	¦	   l    	¦	   h    	¦

	------------------+---------+--------+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 5 (1)      	¦	   6,5   	¦	  5,0   	¦	   1    	¦	       0,202

	------------------+	         	¦	        	+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 5 (2)      	¦	         	¦	        	¦	   2    	¦	       0,180

	------------------+	         	¦	        	+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 5 (3)      	¦	         	¦	        	¦	   3    	¦	       0,175

	------------------+---------+--------+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 6,5 (1)    	¦	   8,0   	¦	  6,5   	¦	   1    	¦	       0,220

	------------------+	         	¦	        	+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 6,5 (2)    	¦	         	¦	        	¦	   2    	¦	       0,205

	------------------+	         	¦	        	+--------+-------------------

	ТЗ-4 x 6,5 (3)    	¦	         	¦	        	¦	   3    	¦	       0,195

	Пример условного обозначения трубчатой заклепки ТЗ диаметром 4 мм, длиной 5
	мм, длиной конусной части стержня 2 мм:

	ТЗ-4 x 5 (2) ГОСТ 26805-86

	1.3. Заклепки должны изготовляться методом холодной высадки из проволоки
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром 3,8 - 4,0 мм из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 14838-78.

	1.4. Поверхность заклепок должна быть чистой, без грата, трещин, надрывов,
	расслоений материала, пузырей и раковин.

	1.5. Предельные отклонения размеров и формы заклепок - по ГОСТ 10304-80,
	класс точности C.

	1.6. Номинальный диаметр отверстий под заклепки - 4,1 мм.

	1.7. При расчете несущей способности заклепки на срез расчетное сопротивление
	срезу принимать по ГОСТ 14838-78.

	1.8. В комплект поставки входит партия заклепок в количестве не менее 500 шт.

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Правила приемки заклепок - по ГОСТ 17769-83.

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Поверхность заклепок проверяют визуально - методом сравнения их с
	образцами-эталонами.

	3.2. Отклонения размеров и расположения поверхностей заклепок проверяют
	предельными калибрами, шаблонами, контрольными матрицами или универсальными
	измерительными приборами.

	3.3. Несущую способность заклепок контролируют на разрывной машине путем
	испытания образцов, представляющих собой однозаклепочное соединение двух
	пластин (черт. 2). Толщины пластин выбирают по справочному Приложению.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Упаковка заклепок и маркировка тары - по ГОСТ 18160-72.

	4.2. К каждой упаковке должна быть прикреплена этикетка по ГОСТ 2.601-68.

	4.3. Каждая партия заклепок должна быть снабжена паспортом, в котором
	указывают:

	номер и дату заполнения документа;

	наименование и адрес изготовителя;

	наименование и условное обозначение продукции;

	номер партии;

	массу партии нетто;

	марку материала заклепки, расчетное сопротивление заклепки срезу и результаты
	испытаний;

	дату проведения испытаний.

	Примечание. Допускается вкладывать паспорт в тару.

	4.4. Хранение заклепок - по группе условий хранения С ГОСТ 15150-69.

	5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	5.1. Заклепки устанавливают на стержне, имеющем развальцовочный наконечник
	(черт. 3а).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	5.2. Заклепку вместе со стержнем вставляют в отверстие склепываемых листов с
	плотным прижатием головки заклепки к лицевому листу (черт. 3б), затем стержень с
	развальцовочным наконечником протягивают сквозь отверстие в теле заклепки, в
	результате чего формируется головка заклепки с тыльной стороны соединения (черт.
	3в).

	5.3. Размеры заклепок, соответствующие толщине пакета склепываемых листов,
	выбирают по справочному Приложению.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	РАЗМЕРЫ ЗАКЛЕПОК

	                                                                мм

	-----------------------------T-----------------T------------------

	    Толщина склепываемого    	¦	  Длина стержня  	¦	  Длина конусной

	        пакета листов        	¦	   заклепки l    	¦	  части стержня

	                             	¦	                 	¦	    заклепки h

	-----------------------------+-----------------+------------------

	        До 1,0 включ.        	¦	       5,0       	¦	       3,0

	Св. 1,0 до 1,5  "            	¦	       5,0       	¦	       2,0

	"   1,5 "  2,0  "            	¦	       5,0       	¦	       1,0

	"   2,0 "  2,5  "            	¦	       6,5       	¦	       3,0

	"   2,5 "  3,0  "            	¦	       6,5       	¦	       2,0

	"   3,0 "  4,0  "            	¦	       6,5       	¦	       1,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.