Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 11 марта 2008 г. N 34-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ
	Thermal insulating products for building applications. Methods for
	measurement of length and width
	EN 822:1994 Thermal insulating products for building applications.
	Determination of length and width (IDT)
	ГОСТ Р ЕН 822-2008

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.60

	Дата введения

	1 января 2009 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной
	минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным
	обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве"
	(ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 34-ст.

	4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 822:1994
	"Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение длины и
	ширины" (EN 822:1994 "Thermal insulating products for building applications. Determination of
	length and width").

	Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к
	европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел
	3.5).

	5. Введен впервые.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
	издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений
	и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
	стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
	соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
	информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая
	информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
	общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
	регулированию и метрологии в сети Интернет.

	Введение

	Применение настоящего стандарта, устанавливающего методы измерений длины
	и ширины, позволяет получить адекватную оценку качества теплоизоляционных
	материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить
	конкурентоспособность российской продукции на международном рынке,
	активизировать участие Российской Федерации в работе по международной
	стандартизации.

	Настоящий стандарт не отменяет методы определения длины и ширины
	теплоизоляционных изделий, установленные ГОСТ 17177-94, которые применяют,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	когда это технически и экономически целесообразно и обосновано.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия,
	применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к
	методике и средствам измерений длины и ширины полноразмерных изделий.

	2. Нормативные ссылки

	Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
	определениями:

	3.1. Длина (length) l: наибольший линейный размер лицевой грани измеряемого
	образца.

	3.2. Ширина (width) b: меньший линейный размер лицевой грани образца,
	измеренный перпендикулярно к длине.

	4. Сущность метода

	Измеряемое изделие помещают на плоское основание и проводят измерения
	металлической линейкой или рулеткой.

	5. Средства измерений и вспомогательное оборудование

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Плоское основание

	Размеры основания должны превышать размеры измеряемого образца по длине и
	ширине.

	5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм,
	погрешностью измерения не более 0,5 мм.

	Предел измерений применяемого средства должен превышать размеры образца по
	длине и ширине.

	Примечание. Допускается использовать другие средства измерений, позволяющие
	проводить измерения с указанной погрешностью.

	6. Образцы для измерений

	6.1. Размеры образцов

	В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.

	6.2. Число образцов

	Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.

	Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов
	для измерений может быть согласовано между заинтересованными сторонами.

	6.3. Кондиционирование образцов

	Образцы перед измерением выдерживают в течение не менее 6 ч при температуре
	(23 +/- 5) °C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C
	и относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в
	стандарте на конкретное изделие.

	7. Методика проведения измерений

	7.1. Условия измерений

	Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий
	измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(50 +/- 5)%.

	7.2. Проведение измерений

	Изделие для измерений помещают на плоское основание. Для изделий, длина и
	ширина которых менее или равны 1,5 м, проводят одно измерение длины l и одно
	измерение ширины b в местах, приведенных на рисунке 1.

	Рисунок 1. Расположение мест измерений длины и ширины изделия при l и b <= 1,5
	м

	Для изделий, длина которых превышает 1,5 м, дополнительно проводят одно
	измерение ширины на каждый дополнительный метр длины. Максимальное число

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	измерений должно быть не менее пяти. Измерения должны проводиться в местах,
	расположенных на равных расстояниях друг от друга, как показано на рисунке 2.

	x ~= 200 мм; y >= 1000 мм; b - среднее значение результатов измерений ширины

	Рисунок 2. Расположение мест измерений длины и ширины изделия при l >= 4,5 м
	и b <= 1,5 м

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Для изделий, ширина которых превышает 1,5 м, дополнительно проводят одно
	измерение длины на каждый дополнительный метр ширины. Измерения проводят в
	местах, расположенных на равных расстояниях друг от друга.

	Все измерения длины и ширины изделий должны проводиться с погрешностью не
	более 1 мм.

	8. Обработка и представление результатов измерений

	Длину и ширину изделий в миллиметрах вычисляют как среднеарифметическое
	значение результатов измерений, округленное до 1 мм.

	Для изделий, длина которых 3 м и более, среднеарифметическое значение длины
	в миллиметрах округляют до ближайшего значения, кратного 5 мм.

	9. Точность методов

	Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако
	при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.

	10. Отчет об измерениях

	Отчет об измерениях должен содержать:

	a) ссылку на настоящий стандарт;

	b) идентификацию изделия:

	1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,

	2) код маркировки,

	3) вид изделия,

	4) вид упаковки,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5) форму поставки изделия в лабораторию,

	6) дополнительную информацию (если необходимо), например, номинальную
	толщину, номинальную плотность;

	c) методику проведения измерений:

	1) порядок отбора образцов, например, кем и где отобраны образцы,

	2) условия кондиционирования образцов,

	3) любые отступления от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они
	имели место,

	4) дату проведения измерений,

	5) общую информацию о процедуре измерений,

	6) обстоятельства, которые могут повлиять на результаты измерений.

	Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения,
	должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;

	d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и
	среднеарифметические значения длины и ширины.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.