Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 11 марта 2008 г. N 36-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ
	ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ
	Thermal insulating products for building applications. Methods for
	measurement of deviation from squareness
	EN 824:1994 Thermal insulating products for building applications.
	Determination of squareness (IDT)
	ГОСТ Р ЕН 824-2008

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.60

	Дата введения

	1 января 2009 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной
	минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным
	обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве"
	(ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 36-ст.

	4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 824:1994
	"Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение отклонения
	от прямоугольности" (EN 824:1994 "Thermal insulating products for building applications.
	Determination of squareness").

	Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к
	европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел
	3.5).

	5. Введен впервые.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
	издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений
	и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
	стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
	соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
	информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая
	информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
	общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
	регулированию и метрологии в сети Интернет.

	Введение

	Применение настоящего стандарта, устанавливающего методы измерения
	отклонения от прямоугольности по длине, ширине и толщине изделия, позволяет
	получить адекватную оценку качества теплоизоляционных материалов, производимых
	в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской
	продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в
	работе по международной стандартизации.

	Настоящий стандарт не отменяет метод определения отклонения от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	прямоугольности, установленный ГОСТ 17177-94, который применяют, когда это
	технически и экономически целесообразно и обосновано.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия,
	применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к
	средствам и методике измерений отклонения от прямоугольности по длине, ширине
	и/или толщине полноразмерных изделий с прямыми боковыми гранями.

	Для изделий, имеющих другую форму, например, изделий с профилированными
	боковыми гранями, приведенные методы измерений могут применяться с учетом
	формы изделия.

	2. Нормативные ссылки

	Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим
	определением:

	3.1. Отклонение от прямоугольности (deviation from squareness): расстояние от
	одной из измерительных граней поверочного угольника до боковой грани изделия на
	заданном расстоянии от угла (см. рисунки 1 - 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 1. Измерения отклонения от прямоугольности по длине, ширине и
	толщине (см. также рисунки 2 и 3)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	b - длина или ширина изделия в зависимости от угла, по которому проводят
	измерение; - отклонение от прямоугольности по длине или ширине; c - длина
	внутренней измерительной грани угольника

	Рисунок 2. Измерения отклонения от прямоугольности по длине и ширине

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	d - толщина изделия; - отклонение от прямоугольности по толщине
	Рисунок 3. Измерение отклонения от прямоугольности по толщине

	4. Сущность метода

	Прикладывают металлический поверочный угольник к боковым граням изделия и
	измеряют расстояние между одной из измерительных граней угольника и боковой
	гранью изделия (см. рисунок 1).

	5. Средства измерений и вспомогательное оборудование

	5.1. Плоское основание.

	Размеры плоского основания должны превышать размеры измеряемого образца по
	длине и ширине.

	5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм,
	погрешностью измерения не более 0,5 мм.

	5.3. Металлический поверочный угольник, длина внутренних измерительных
	граней которого не менее 500 мм, отклонение угольника от прямоугольности - +/- 0,1
	мм при измерении на расстоянии 500 мм от угла.

	Примечание. Допускается использовать другие средства измерений,
	обеспечивающие получение результата с указанной погрешностью.

	6. Образцы для измерений

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Размеры образцов

	В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.

	6.2. Число образцов

	Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.

	Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов
	может быть согласовано между заинтересованными сторонами.

	6.3. Кондиционирование образцов

	Образцы перед измерением выдерживают не менее 6 ч при температуре (23 +/- 5)
	°C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C и
	относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в
	стандарте на конкретное изделие.

	7. Методика проведения измерений

	7.1. Измерения отклонения от прямоугольности по длине и ширине

	7.1.1. Условия измерений

	Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий
	измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха
	(50 +/- 5)%.

	7.1.2. Проведение измерений

	Образец укладывают на плоскую поверхность и измеряют отклонение от
	прямоугольности по длине и ширине следующим образом:

	a) металлический угольник одной из внутренних измерительных граней
	располагают вдоль боковой грани образца, а второй - вдоль смежной с ней боковой
	грани образца, как показано на рисунке 2;

	b) измеряют расстояние между гранью образца и измерительной гранью

	металлического угольника 	 на расстоянии c от угла с погрешностью не более 0,5 мм,
	где:

	1) c принимают равным b, если b менее 500 мм (b - максимальная ширина или

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	длина образца, см. рисунок 2);

	2) c принимают равным длине внутренней измерительной грани угольника, если
	b равно или более 500 мм (см. рисунок 2);

	c) измерения повторяют для всех углов образца, меньших или равных 90°;

	d) при наличии любого значительного отклонения от прямолинейности ребер по
	длине или ширине образца определяют максимальное отклонение от прямолинейности

	 в миллиметрах (см. рисунок 4).

	Рисунок 4. Измерение отклонения от прямолинейности ребер

	7.2. Измерения отклонения от прямоугольности по толщине

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.2.1. Условия измерений

	Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий
	измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха
	(50 +/- 5)%.

	7.2.2. Проведение измерений

	Образец укладывают на плоское основание и измеряют отклонение от
	прямоугольности по толщине следующим образом:

	a) помещают металлический угольник на плоское основание так, чтобы он
	соприкасался с одной из боковых граней образца, как показано на рисунке 3;

	b) измеряют расстояние между гранью образца и измерительной гранью угольника

	 с погрешностью не более 0,5 мм в точке наибольшего отклонения измерительной
	грани поверочного угольника от грани образца;

	c) измерения повторяют для остальных граней образца;

	d) образец переворачивают и повторяют измерения в соответствии с
	перечислениями a) - c);

	e) за отклонение от прямоугольности по толщине принимают наибольшее из
	полученных значений.

	8. Обработка и представление результатов измерений

	8.1. Вычисление отклонения от прямоугольности по длине и ширине

	Отклонение от прямоугольности граней изделия по длине и ширине 
	вычисляют по формуле

	,

	где 	 - измеренное расстояние от грани изделия до измерительной грани
	угольника, мм;

	c - расстояние, измеренное в соответствии с 7.1.2, мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отклонение от прямоугольности 	, мм/м, округляют до 1 мм/м.

	8.2. Вычисление отклонения от прямоугольности по толщине

	Отклонение от прямоугольности граней изделия по толщине 	, мм, вычисляют
	по формуле

	,

	где 	 - максимальное измеренное расстояние от грани образца до
	измерительной грани угольника, мм.

	Значение 	 округляют до 1 мм и записывают толщину образца.

	9. Точность метода

	Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако
	при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.

	10. Отчет об измерениях

	Отчет об измерениях должен содержать:

	a) ссылку на настоящий стандарт;

	b) идентификацию изделия:

	1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,

	2) код маркировки,

	3) вид изделия,

	4) вид упаковки,

	5) форму поставки изделия в лабораторию,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6) дополнительную информацию (если необходимо), например, номинальную
	толщину, номинальную плотность;

	c) методику проведения измерений:

	1) порядок отбора образцов, например, кто и где проводил отбор образцов,

	2) условия кондиционирования образцов,

	3) любые отклонения от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они
	имели место,

	4) дату проведения измерений,

	5) общую информацию о процедуре измерений,

	6) обстоятельства, которые могли бы повлиять на результаты измерений.

	Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения,
	должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;

	d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и
	максимальное значение отклонения граней изделия от прямоугольности по длине,
	мм/м; результаты каждого отдельного измерения и максимальное значение отклонения
	от прямоугольности граней изделия по ширине, мм/м; максимальное значение
	отклонения от прямоугольности граней изделия по толщине, мм; максимальное
	отклонение ребер изделия от прямолинейности, мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.