Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 11 марта 2008 г. N 37-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
	СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ
	Thermal insulating products for building applications. Methods for
	measurement of deviation from flatness
	EN 825:1994 Thermal insulating products for building applications.
	Determination of flatness (IDT)
	ГОСТ Р ЕН 825-2008

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.60

	Дата введения

	1 января 2009 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Некоммерческим партнерством "Производители современной
	минеральной изоляции "Росизол"" на основе выполненного Открытым акционерным
	обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве"
	(ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2008 г. N 37-ст.

	4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 825:1994
	"Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение отклонения
	от плоскостности" (EN 825:1994 "Thermal insulating products for building applications.
	Determination of flatness").

	Наименования настоящего стандарта и раздела 5 изменены по отношению к
	европейскому стандарту для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел
	3.5).

	5. Введен впервые.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
	издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений
	и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
	стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
	соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
	информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая
	информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
	общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
	регулированию и метрологии в сети Интернет.

	Введение

	Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод измерения
	отклонения от плоскостности, позволяет получить адекватную оценку качества
	теплоизоляционных материалов, производимых в Российской Федерации и странах
	ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном
	рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной
	стандартизации.

	Настоящий стандарт не отменяет метод определения отклонения от
	плоскостности, установленный ГОСТ 17177-94, который применяют, когда это

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	технически целесообразно и обосновано.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные изделия,
	применяемые в строительстве (далее - изделия), и устанавливает требования к
	средствам и методике измерений отклонения от плоскостности полноразмерных
	изделий.

	2. Нормативные ссылки

	Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим
	определением:

	3.1. Отклонение от плоскостности (deviation from flatness): максимальное расстояние
	между изделием, расположенным на плоском основании выпуклой стороной вверх, и
	этим основанием.

	4. Сущность метода

	Измеряют максимальное расстояние между изделием, расположенным на плоском
	основании, и этим основанием.

	5. Средства измерений и вспомогательное оборудование

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Плоское основание. Размеры основания должны превышать размеры
	измеряемого образца по длине и ширине.

	5.2. Металлическая линейка или металлическая рулетка с ценой деления 1 мм,
	погрешностью измерения не более 0,5 мм.

	5.3. Жесткая рама с подвижным измерительным прибором, состоящим из диска
	диаметром 30 мм, прикрепленного к градуированному штифту или круговой шкале с
	ценой деления не более 0,5 мм. Нагрузка, с которой прибор воздействует на образец,
	должна быть (2,0 +/- 0,1) Н.

	Примечание. Допускается использовать другие средства измерения,
	обеспечивающие получение результата с указанной погрешностью.

	6. Образцы для измерений

	6.1. Размеры образцов

	В качестве образцов для измерений применяют полноразмерные изделия.

	6.2. Число образцов

	Число образцов должно быть указано в стандарте на конкретное изделие.

	Примечание. При отсутствии стандарта на конкретное изделие число образцов
	для измерений может быть согласовано между заинтересованными сторонами.

	6.3. Кондиционирование образцов

	Образцы перед измерениями выдерживают не менее 6 ч при температуре (23 +/-
	5) °C. В случае разногласий образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C и
	относительной влажности воздуха (50 +/- 5)% в течение времени, указанного в
	стандарте на конкретное изделие.

	7. Методика проведения измерений

	7.1. Условия измерений

	Измерения проводят при температуре (23 +/- 5) °C. В случае разногласий
	измерения проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(50 +/- 5)%.

	7.2. Проведение измерений

	7.2.1. Образец укладывают на плоское основание выпуклой лицевой гранью
	вверх. Если визуально наблюдается отклонение от плоскостности только по длине или
	только по ширине, измерения проводят в соответствии с 7.2.2 [см. рисунок 1a), b)].
	Если отклонение от плоскостности наблюдается как по длине, так и по ширине
	(покоробленное изделие), измерения проводят в соответствии с 7.2.3 (см. рисунок 2).

	a) Измерение отклонения от плоскостности по длине

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	b) Измерение отклонения от плоскостности по ширине

	Рисунок 1. Измерение отклонения от плоскостности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рисунок 2. Измерение максимального и минимального расстояний

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7.2.2. Металлической рулеткой или линейкой измеряют максимальное расстояние

	 от нижней грани образца до плоского основания с погрешностью не более 0,5 мм.

	7.2.3. При помощи измерительного прибора (см. 5.3) определяют точки, в которых
	расстояние от верхней лицевой грани образца до плоского основания является
	максимальным и минимальным, как показано на рисунке 2. Измеряют в этих точках

	максимальное 	 и минимальное 	 расстояния от верхней лицевой грани образца
	до плоского основания с погрешностью не более 0,5 мм.

	Если образец касается только трех точек плоского основания, то применяют
	альтернативные методы измерений отклонения от плоскостности, при этом проводят
	все необходимые измерения.

	8. Обработка и представление результатов измерений

	Для образцов с отклонением от плоскостности только по одному размеру (по
	длине или ширине) за отклонение от плоскостности принимают измеренное
	максимальное значение отклонения, выраженное в миллиметрах.

	Для покоробленных изделий отклонение от плоскостности 	, мм, вычисляют
	по формуле

	.

	9. Точность метода

	Примечание. Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода, однако
	при его последующем пересмотре такие данные будут в него включены.

	10. Отчет об измерениях

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отчет об измерениях должен содержать:

	a) ссылку на настоящий стандарт;

	b) идентификацию изделия:

	1) наименование изделия, предприятия-изготовителя или поставщика,

	2) код маркировки,

	3) вид изделия,

	4) вид упаковки,

	5) форму поставки изделия в лабораторию,

	6) дополнительную информацию, если это необходимо, например, номинальную
	толщину, номинальную плотность;

	c) методику проведения измерений:

	1) сведения о подготовке к измерениям: порядок отбора образцов, например, кто
	проводил отбор образцов, место отбора,

	2) условия кондиционирования образцов,

	3) любые отклонения от требований, приведенных в разделах 6 и 7, если они
	имели место,

	4) дату проведения измерений,

	5) общую информацию о процедуре проведения измерений,

	6) обстоятельства, которые могли повлиять на результаты измерений.

	Примечание. Сведения об оборудовании и о лаборанте, проводившем измерения,
	должны находиться в лаборатории, однако в отчете их не указывают;

	d) результаты измерений: результаты каждого отдельного измерения и
	максимальные значения отклонения от плоскостности по длине и ширине;
	максимальное значение отклонения от плоскостности покоробленных изделий,
	измеренное в соответствии с 7.2.3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.