Принято

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 115

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 10832-91 "ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ
	ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Введено в действие

	с 1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000.

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3701

	За принятие изменения проголосовали:

	---------------------------T-------------------------------------

	Наименование государства  	¦	Наименование органа государственного

	                           	¦	  управления строительством

	---------------------------+-------------------------------------

	Республика Армения         	¦	Министерство градостроительства

	                           	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь        	¦	Минстройархитектуры Республики

	                           	¦	Беларусь

	Республика Казахстан       	¦	Комитет по делам строительства

	                           	¦	Министерства энергетики, индустрии

	                           	¦	и торговли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика      	¦	Государственный Комитет при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                           	¦	Правительстве Кыргызской Республики

	                           	¦	по архитектуре и строительству

	Республика Молдова         	¦	Министерство окружающей среды

	                           	¦	и благоустройства территорий

	                           	¦	Республики Молдова

	Российская Федерация       	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан     	¦	Комитет по делам архитектуры и

	                           	¦	строительства Республики

	                           	¦	Таджикистан

	Пункт 1.3.7 изложить в новой редакции:

	"1.3.7. Щебень и песок в зависимости от величины суммарной удельной

	эффективной активности естественных радионуклидов 	 применяют:

	во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях при

	 до 370 Бк/кг;

	при возведении производственных зданий и сооружений при 	 свыше 370
	Бк/кг до 740 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше".

	Пункт 2.4. Четвертый абзац. Заменить слова: "при постановке на производство" на
	"один раз в год".

	Раздел 3. Заменить слова: "в соответствии с методическими указаниями,
	утвержденными Минздравом СССР" на "гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ
	30108".

	Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Заменить ссылку: "ГОСТ 25226-82"
	на "ГОСТ 25226-96".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.