МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/1536
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ N 9-18/264
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России,
	рассмотрев совместно альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", шифр 99-
	120.6, разработанный ЗАО "Инфокосмос", а также "Отчетную справку по результатам
	огневых испытаний конструктивной фасадной системы утепления наружных стен
	зданий типа "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU", составленную ЦНИИСК им. Кучеренко
	Госстроя России совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО МВД России
	Молчадским И.С., считают, что вышеназванная система утепления соответствует
	критериям пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9 "Программы натурных
	огневых испытаний фрагментов зданий с дополнительной наружной теплоизоляцией",
	согласованной Управлением технормирования Госстроя России 28 июля 1997 г. и
	ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и может применяться для
	утепления наружных стен зданий с учетом следующих условий и ограничений:

	1. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" может применяться
	только для теплоизоляции многоквартирных жилых зданий (класс функциональной
	пожарной опасности Ф1.3 по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и
	сооружений").

	2. В случае, если здания (типы зданий) не соответствуют требованиям СНиП 21-
	01-97 в части объемно - планировочных решений, обеспечивающих безопасную
	эвакуацию людей из здания в случае пожара, проекты привязки системы утепления
	этих зданий (типов зданий) должны быть согласованы в установленном порядке.

	3. При реконструкции зданий, выполненных из стеновых панелей на гибких
	связях, в которых в качестве теплоизоляции применяется плитный пенополистирол,
	проекты привязки системы утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" должны быть
	согласованы в установленном порядке.

	4. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" может применяться для
	утепления наружных стен зданий в крупных и крупнейших городах России высотой до
	9 этажей включительно и до 6 этажей включительно на остальной территории России
	с учетом требований п. 4.4 СНиП 21-01-97 и ограничений, изложенных в п. п. 1 - 3
	настоящего документа;

	5. Применение системы утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" для зданий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	других классов функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 возможно
	только после экспертизы проектов привязки этой системы утепления в ЦНИИСК им.
	Кучеренко Госстроя России и их согласования в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97
	"Пожарная безопасность зданий и сооружений".

	6. Система утепления "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов
	конструктивной наружной системы теплоизоляции стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-
	RU", шифр 99-120.6;

	замена материалов, используемых в системе утепления "ДРАЙВИТ"
	"OUTSULATION-RU", не допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 4 мм,
	на откосах оконных и дверных проемов - не менее 6 мм;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя на первых этажах зданий
	должна выполняться в антивандальном исполнении, при этом толщина защитно -
	декоративного слоя штукатурки должна быть не менее 10 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать марке ПСБ-С М 25 по ГОСТ
	15588-86, плотностью не более 16,8 кг/куб. м, производимого из сырья фирмы NESTE
	(Финляндия). Производитель продукции - ООО "ТИГИ-КНАУФ";

	площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем в процессе
	производства работ, не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12
	м) по высоте. Допускается выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий
	одновременно при выполнении указанных выше ограничений, но при обязательном
	устройстве разрывов между этими участками по высоте и ширине здания, равных не
	менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия следует указать в альбоме "Технические решения
	типовых узлов системы наружной теплоизоляции стен "ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-
	RU", шифр 99-120.6.

	Работы по утеплению стен зданий с использованием системы утепления
	"ДРАЙВИТ" "OUTSULATION-RU" должны выполняться строительными
	организациями, специалисты которых прошли соответствующее обучение.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.