МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ N 20/2.2/1537
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ N 09-18/265
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 года

	ГУГПС МВД России и Управление технормирования Госстроя России,
	рассмотрев совместно альбом "Технические решения типовых узлов конструктивной
	наружной системы теплоизоляции стен "СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-4.10,
	разработанный ГУП "НИИМосстрой" совместно с ГУП Центр "Энлаком", а также
	"Отчетную справку по результатам огневых испытаний конструктивной фасадной
	системы утепления наружных стен зданий типа "СИНТЕКО", составленную ЦНИИСК
	им. Кучеренко Госстроя России совместно с главным научным сотрудником ВНИИПО
	МВД России Молчадским И.С., считают, что вышеназванная система утепления
	соответствует критериям пожарной безопасности, перечисленным в разделе 9
	"Программы натурных огневых испытаний фрагментов зданий с дополнительной
	наружной теплоизоляцией", согласованной Управлением технормирования Госстроя
	России 28 июля 1997 г. и ГУГПС МВД России (письмом N 20/2.2/1612 от 28.07.97), и
	может применяться для утепления наружных стен зданий с учетом следующих условий
	и ограничений:

	1. Система утепления "СИНТЕКО" может применяться только для теплоизоляции
	многоквартирных жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3 по
	СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений").

	2. В случае, если здания (типы зданий) не соответствуют требованиям СНиП 21-
	01-97 в части объемно - планировочных решений, обеспечивающих безопасную
	эвакуацию людей из здания в случае пожара, проекты привязки системы утепления
	этих зданий (типов зданий) должны быть согласованы в установленном порядке.

	3. При реконструкции зданий, выполненных из стеновых панелей на гибких
	связях, в которых в качестве теплоизоляции применяется плитный пенополистирол,
	проекты привязки утепления "СИНТЕКО" должны быть согласованы в установленном
	порядке.

	4. Система утепления "СИНТЕКО" может применяться в крупных и крупнейших
	городах России для утепления наружных стен зданий высотой до 12 этажей
	включительно и до 9 этажей включительно на остальной территории России с учетом
	требований п. 4.4 СНиП 21-01-97 и ограничений, изложенных в п. п. 1 - 3 настоящего
	документа.

	5. Применение системы утепления "СИНТЕКО" для зданий других классов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 возможно только после
	экспертизы проектов привязки этой системы утепления в ЦНИИСК им. Кучеренко и их
	согласования в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и
	сооружений".

	6. Система утепления "СИНТЕКО" должна выполняться:

	строго в соответствии с альбомом "Технические решения типовых узлов
	конструктивной наружной системы теплоизоляции стен "СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-
	4.10;

	замена материалов, используемых в системе утепления "СИНТЕКО", не
	допускается;

	минимальная толщина защитно - декоративного слоя должна быть не менее 6 мм,
	на откосах оконных и дверных проемов - не менее 12 мм;

	система утепления "СИНТЕКО" при ее применении на первых этажах зданий
	должна выполняться в антивандальном исполнении, при этом толщина защитно -
	декоративного слоя штукатурки должна быть не менее 12 мм;

	толщина пенополистирола не должна превышать 120 мм;

	плитный пенополистирол должен соответствовать ГОСТ 15588-86 марки ПСБ-С
	25Ф плотностью не более 16,8 кг/куб. м, производимого из сырья фирмы BASF
	(Германия).

	Производитель плитного пенополистирола - ОАО "Мосстройпластмасс".

	Площадь пенополистирола, незащищенного штукатурным слоем, в процессе
	производства работ не должна превышать 250 кв. м в пределах не более 4-х этажей (12
	м) по высоте. Допускается выполнять утепление на нескольких участках фасада зданий
	одновременно при выполнении указанных выше ограничений, но при обязательном
	устройстве разрывов между этими участками по высоте и ширине здания, равных не
	менее 2,6 м.

	Эти ограничения и условия производства работ следует указать в альбоме
	"Технические решения типовых узлов системы наружной теплоизоляции стен
	"СИНТЕКО", шифр АТРТУ 99-4.10.

	Выполнение работ по утеплению стен зданий с использованием системы
	утепления "СИНТЕКО" должно выполняться строительными организациями,
	специалисты которых прошли соответствующее обучение.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.